附录B:1

1、钢筋混凝土用热轧钢筋

| 序号 | 产品单元 | 牌号级别 | 规格 | 说明 | 重大关键设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧钢筋用钢坯 | 300、400、500、600 | 范围通常为150mm×150mm～200mm×200mm | / | 炼钢转炉或电弧炉* 精炼炉*（必要时） |
| 2 | 热轧光圆钢筋 | 300 | 范围为6mm～22mm | HPB代表热轧光圆钢筋； C代表盘卷； B代表直条； | 炼钢转炉或电弧炉* 加热炉* 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） |
| 3 | 热轧带肋钢筋 | 400、500、600 | 范围为6mm～50mm | HRB代表普通热轧钢筋； HRBF代表细晶粒热轧钢筋； E代表抗震； C代表盘卷； B代表直条； | 炼钢转炉或电弧炉* 精炼炉*（必要时） 加热炉* 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） |
| 4 | 余热处理钢筋 | 400、500 | 范围为8mm～50mm | RRB代表余热处理钢筋； W代表可焊接； C代表盘卷； B代表直条； | 炼钢转炉或电弧炉* 加热炉* 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） |
| 5 | 耐蚀钢筋 | 400、500 | 范围为6mm～50mm | HRB代表热轧带肋钢筋； a代表耐大气腐蚀； c代表耐氯离子腐蚀； E代表抗震； C代表盘卷； B代表直条； | 炼钢转炉或电弧炉* 精炼炉*（必要时） 加热炉* 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） |
| 6 | 不锈钢钢筋 | 300、400、500 | HPB300S范围为6mm～22mm；HRB400S、HRB500S范围为6mm～50mm | HPBS代表热轧光圆不锈钢钢筋； HRBS代表热轧带肋不锈钢钢筋； C代表盘卷； B代表直条； | 炼钢转炉或电弧炉* 精炼炉* 加热炉* 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） |

注：1.在同一产品单元中，高牌号级别钢筋覆盖低牌号级别钢筋。

2.在同一产品单元中，抗震钢筋覆盖同牌号级别非抗震钢筋。

3.在同一产品单元中，可焊接钢筋覆盖同牌号级别非可焊接钢筋。

4.C（盘卷）和B（直条）的发证规格范围根据相关的产品标准确定。

一、国家产业政策有关规定：

（一）符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

（1） 《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）规定，对于钢铁项目，要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。

（2） 《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕6号）规定，按照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的有关规定，立即关停并拆除30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。

（3） 根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发〔2005〕40号)和《国家发展改革委员会关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决定》（国家发改委2013年第21号令）的要求，限制类和淘汰类落后装备和产品见表1。

表1 限制类和淘汰类的落后装备及产品明细表

| 限制类装备 |
| --- |
| 1 | 公称容量30吨以上100吨以下炼钢转炉； 公称容量100吨及以上但未同步配套煤气回收、除尘装置，新水耗量大于3立方米/吨等达不到标准的炼钢转炉。 |
| 2 | 公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电炉； 公称容量100吨（合金钢50吨）及以上但未同步配套烟尘回收装置，能源消耗大于98公斤标煤/吨、新水耗量大于3.2立方米/吨等达不到标准的电炉。 |
| 淘汰类装备 |
| 1 | 400立方米及以下炼铁高炉（铸造铁企业除外，需提供相关材料） |
| 2 | 用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉 |
| 淘汰类装备 |
| 3 | 30吨及以下转炉（不含铁合金转炉） |
| 4 | 30吨及以下电炉（不含机械铸造电炉） |
| 5 | 化铁炼钢 |
| 6 | 复二重线材轧机 |
| 7 | 横列式线材轧机 |
| 8 | 横列式棒材及型材轧机 |
| 9 | 普钢初轧机及开坯用中型轧机 |
| 10 | 三辊式型线材轧机（不含特殊钢生产） |
| 淘汰类落后产品 |
| 热轧钢筋，牌号 HRB335、HPB235 |

（二）根据《质检总局关于化解钢铁行业过剩产能实现脱困发展的意见》（国质检监〔2016〕193号）的规定，严格生产许可审批严控新增产能。对于不符合清理整顿和规范管理要求的钢铁生产项目、企业，停止生产许可受理和审批。

（三）对于新申请企业、炼钢、轧钢产能变化需要重新取证的，根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号文）、《质检总局关于严格工业产品生产许可管理切实做好化解产能严重过剩有关工作的通知》（国质检监〔2014〕64号）、《国家发展改革委、工业和信息化部关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业〔2015〕1494号文）、《质检总局关于进一步推进钢铁水泥行业淘汰落后化解过剩产能有关工作的通知》（国质检监函〔2018〕115号）和《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》（工信部原〔2017〕337号）的要求，应提供以下材料（见表2）。

表2企业提供证明材料明细表

| 序号 | 项目类型 | 提供材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 违规新建项目 | 不予办理 |
| 2 | 已建成违规项目 | 1 | 省级人民政府清理整顿文件 |
|  |  | 2 | 国家发展和改革委员会、工业和信息化部公告 或国务院同意的钢铁产业结构调整方案（河北、山东适用） |
|  |  | 3 | 具有审批权限的部门出具的项目备案文件 |
| 3 | 异地搬迁项目 | 迁入地具有审批权限的部门出具的项目备案文件 |
| 4 | 不增加产能的技术改造项目 | 具有审批权限的部门出具的项目备案文件 |
| 5 | 炼钢产能置换 | 1 | 正式发布的产能置换方案公告 |
|  |  | 2 | 建设项目备案手续 |
|  |  | 3 | 省级工业和信息化主管部门出具的退出设备验收材料 |

注：1.本表内所有文件中的企业名称应具可追溯性和一致性。

2.已建成违规项目以发改产业〔2015〕1494号文中规定的时间节点为界定标准。

- 北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

2、水泥

| 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 | 单元产品说明 | 重大关键设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用水泥 | 1 | 通用水泥12.5、17.5、22.5、27.5、32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R | 通用水泥是指一般土木建筑工程通常采用的水泥。 该单元包括产品：通用硅酸盐水泥、砌筑水泥、钢渣硅酸盐水泥、镁渣硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥、磷渣硅酸盐水泥、钢渣砌筑水泥。 高的强度等级覆盖低的强度等级，企业获得本单元某强度等级通用水泥生产许可证，允许生产本单元同（及以下）强度等级的水泥产品。 | 熟料煅烧设备* 水泥粉磨设备* |
| 硅酸盐水泥熟料 | 2 | 硅酸盐水泥熟料 | 硅酸盐水泥熟料以钙质和硅质材料为主要原料，按适当比例配制成生料，煅烧至部分熔融，并经冷却所得以硅酸钙为主要矿物组成的产物。 生产类型为水泥厂和熟料厂的企业获得本单元生产许可证，允许对外销售硅酸盐水泥熟料。 | 熟料煅烧设备* 水泥粉磨设备* |
| 特种水泥 | 3 | 中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥 | 特种水泥是指具有特殊性能或用途的水泥。 生产特种水泥的企业应按照特种水泥单元产品品种（每个产品标准为一个品种，下同）分别申请。 企业获得本单元产品的特种水泥生产许可证，允许生产该产品标准中所有特种水泥。 | 熟料煅烧设备* 水泥粉磨设备* |
|  | 4 | 铝酸盐水泥 |  |  |
|  | 5 | 抗硫酸盐硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 6 | 白色硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 7 | 低热微膨胀水泥 |  |  |
|  | 8 | 油井水泥 |  |  |
|  | 9 | 道路硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 10 | 硫铝酸盐水泥 |  |  |
|  | 11 | 钢渣道路水泥 |  |  |
|  | 12 | 海工硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 13 | 核电工程用硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 14 | 免压蒸管桩硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 15 | 超细硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 16 | 道路基层用缓凝硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 17 | 明矾石膨胀水泥 |  |  |
|  | 18 | 自应力铁铝酸盐水泥 |  |  |
|  | 19 | 彩色硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 20 | 低热钢渣硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 21 | 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥 |  |  |
|  | 22 | 复合硫铝酸盐水泥 |  |  |
|  | 23 | 快凝快硬硫铝酸盐水泥 |  |  |

注：1.本细则中生产通用水泥的水泥企业按生产工艺划分为水泥厂、熟料厂、粉磨站和配制厂四种类型。水泥厂指包括原料处理、生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥均化及配制、水泥包装（散装）生产工序的企业；熟料厂指包括原料处理、生料粉磨、熟料煅烧生产工序的企业；粉磨站指包括水泥粉磨、水泥均化及配制、水泥包装（散装）生产工序的企业；配制厂指包括水泥均化及配制、水泥包装（散装）生产工序的企业。

2.本细则中生产特种水泥的企业，必须具备完整的熟料和粉磨生产线。

一、国家产业政策有关规定：

水泥产品生产企业在生产地址未迁移、生产条件未发生重大变化以及不增加产能的基础上，因收购、兼并、重组等原因，致使生产许可证证书内容需要进行变更的，按照《关于印发钢铁水泥行业兼并重组企业优化生产许可审批工作程序的通知》（质检监函〔2016〕48 号）有关要求提交材料。

涉及水泥产品的相关产业政策见表1。

表1  涉及水泥产品的相关产业政策

| 序号 | 文件名称 | 部门 | 执行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知 国发〔2009〕38号 | 国务院 | 2009.09.26 |
| 2 | 国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知 国发〔2010〕7号 | 国务院 | 2010.02.06 |
| 3 | 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）工产业（2010）第122号公告 | 工信部 | 2010.10.13 |
| 4 | 国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定 发改委令第21号 | 发改委 | 2013.05.01 |
| 5 | 国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见 国发〔2013〕41号 | 国务院 | 2013.10.06 |
| 6 | 国务院关于发布政府核准的投资目录（2013年本）的通知（国发〔2013〕47号） | 国务院 | 2013.12.02 |
| 7 | 国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2014年本）的通知（国发〔2014〕53号） | 国务院 | 2014.10.31 |
| 8 | 关于做好部分产能过剩行业产能置换工作的通知（工信部产业〔2014〕296号） | 工信部 | 2014.07.10 |
| 9 | 工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知（工信部产业〔2015〕127号） | 工信部 | 2015.04.20 |
| 10 | 国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发〔2016〕34号） | 国务院办公厅 | 2016.05.05 |
| 11 | 国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知（国发〔2016〕72号） | 国务院 | 2016.12.12 |
| 12 | 十六部门关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见（工信部联产业〔2017〕30号） | 工信部 | 2017.02.17 |
| 13 | 工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知（工信部原〔2017〕337号） | 工信部 | 2017.12.31 |
| 14 | 质检总局关于进一步推进钢铁水泥行业淘汰落后化解过剩产能有关工作的通知（国质检监函〔2018〕115号） | 国家市场监管总局 | 2018.03.21 |
| 15 | 工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知（工信厅联原〔2018〕57号） | 工信部 发改委 | 2018.08.05 |
| 16 | 关于水泥产能置换政策有关问题的复函（工原函〔2018〕383号） | 工信部 | 2018.08.15 |

二、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

3、广播电视传输设备

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线 | C频段天线 |
|  |  | Ku频段天线 |
| 3 | 卫星数字电视接收机 | 普通型接收机 |
|  |  | 专业型接收机 |
|  |  | 工程型接收机 |
| 2 | 广播发射机 | 中波调幅广播发射机 |
|  |  | 短波调幅广播发射机 |
|  |  | 调频广播发射机 |
|  |  | 调频频段数字音频广播发射机 |
| 3 | 电视发射机 | 模拟电视发射机 |
|  |  | 地面数字电视发射机 |

一、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

- 人民币鉴别仪

| 序号 | 产品单元 | 单元产品说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点验钞机 | 按型号发证，例：JBY D XXXXXXX（X） 点验钞机是按动态鉴别方式点验纸币的金融机具。 | 规格型号依据 GB 16999-2010人民币鉴别仪通用技术条件第4.2条编制 |
| 2 | 验钞仪 | 按型号发证，例：JBY J XXXXXXX（X） 验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的金融机具。 |  |

- 北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

5、预应力混凝土铁路桥简支梁

| 单元 序号 | 产品单元 | 单元说明 | 品种 序号 | 产品品种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | （1）同单元内T型梁不同片数（2片式、4片式、多片式）可以互代。 （2）同单元内有砟、无砟桥面梁，曲线、直线梁，单箱、双箱及多箱梁，不同设计图纸梁可以互代。 （3）异型梁是指除箱型和T型之外的所有梁型，企业获取该截面型式的异型梁生产许可证，只允许生产该截面型式的产品，不同截面型式需分别取证。 （4）箱型、T型、异型梁不能相互替代。 | 1 | T型：具体跨度（m） | 覆盖原则：同单元内T型梁，大跨度可覆盖小跨度，企业获取该跨度T梁生产许可证，允许生产本单元内该跨度及以下所有跨度的T型梁。 |
|  |  |  | 2 | 箱型：双线、单线、多线 | 平行原则：同单元内箱型梁，双线、单线、多线可互代，企业获取任意一种线数的箱梁，允许生产本单元内所有线数的箱梁。 |
|  |  |  | 3 | 异型：具体截面型式 | / |
| 2 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | （1）同单元内T型梁不同片数（2片式、4片式、多片式）可以互代。 （2）同单元内有砟、无砟桥面梁，曲线、直线梁，单箱、双箱及多箱梁，不同设计图纸梁可以互代。 （3）异型梁是指除箱型和T型之外的所有梁型，企业获取该截面型式的异型梁生产许可证，只允许生产该截面型式的产品，不同截面型式需分别取证。 （4）箱型、T型、异型梁不能相互替代。 | 1 | T型：具体跨度（m） | 覆盖原则：同单元内T型梁，大跨度可覆盖小跨度，企业获取该跨度T梁生产许可证，允许生产本单元内该跨度及以下所有跨度的T型梁。 |
|  |  |  | 2 | 箱型：双线、单线、多线 | 平行原则：同单元内箱型梁，双线、单线、多线可互代，企业获取任意一种线数的箱梁，允许生产本单元内所有线数的箱梁。 |
|  |  |  | 3 | 异型：具体截面型式 | / |

一、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

6、电线电缆

| 序号 | 产品单元 | 参数 | 单元产品说明 | 重点关键设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 圆线，型线，截面积 | 本单元是指仅有导体而无绝缘层的产品，由圆形和成型铝线、铝合金线，以及圆形铝包钢线和镀锌钢线等绞合而成，用于传输电流的导线。包含钢绞线、铝绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线。不作为导线使用（通常无直流电阻要求）的绞线产品不属于发证范围。 |  |
| 2 | 塑料绝缘控制电缆 | 芯数，交联，阻燃，无卤低烟 | 本单元是指由导体、绝缘、护层等组成，用于电气装置中传输控制、测量和指示信号的多芯电缆。包含聚氯乙烯绝缘控制电缆（阻燃型）和交联聚乙烯绝缘控制电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型）。 |  |
| 3 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 电压，截面积，交联，硫化，导体材料，阻燃，无卤低烟 | 本单元是指由导体、绝缘、护层等组成，用于电力系统中传输和分配大功率电能。额定电压为1kV和3kV。包含聚氯乙烯绝缘电力电缆（阻燃型），交联聚乙烯绝缘电力电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型），乙丙橡胶绝缘电力电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型）。 |  |
| 4 | 挤包绝缘中压电力电缆 | 电压，截面积，交联，硫化，导体材料，阻燃，无卤低烟 | 本单元是指由导体、绝缘、护层等组成，用于电力系统中传输和分配大功率电能。额定电压为6kV～35kV的电力电缆，包含聚氯乙烯绝缘电力电缆（阻燃型），交联聚乙烯绝缘电力电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型），乙丙橡胶绝缘电力电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型）。 | 三层共挤干法交联生产线* |
| 5 | 架空绝缘电缆 | 电压，截面积 | 本单元是指由导体和绝缘层组成，架空悬挂敷设在户外，用于传输和分配大功率电能，包含额定电压为1kV 和10kV架空绝缘电缆。 |  |

- 国家产业政策有关规定：

依据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发〔2005〕40号）、2013年5月1日实施的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号令）的要求，6kV及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目为限制类项目。

《国家发展改革委 商务部关于印发市场准入负面清单草案(试点版)的通知》（发改经体〔2016〕442号），在天津、上海、福建、广东四个省、市试行，禁止新建6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目。

企业因改制、重组、兼并、收购或生产地址迁移而申请挤包绝缘中压电力电缆（干法交联）产品单元时，需提交具有审批权限的部门出具的项目备案文件，企业改制、重组、兼并、收购法律文书，被改制、重组、兼并、收购企业生产许可证注销说明。

省级质量技术监督部门或其委托的下级质量技术监督部门（市场监督管理部门）不得受理挤包绝缘中压电力电缆（干法交联）的生产许可证新发证。

申请挤包绝缘中压电力电缆（干法交联）生产企业还应提交产业政策承诺书，并说明原有的干法交联生产线的条数。

二、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

7-1、危险化学品无机产品

| 单元序号 | 产品单元 | 品种 序号 | 产品品种 | 生产类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 钡化合物 | 1 | 工业氯化钡＃ | 生产、加工、分装 |
|  |  | 2 | 工业氢氧化钡＃ |  |
| 2 | 六价铬化合物 | 3 | 工业重铬酸钠＃ |  |
|  |  | 4 | 工业铬酸酐 |  |
|  |  | 5 | 工业重铬酸钾 |  |
| 3 | 溴酸盐 | 6 | 工业溴酸钠 |  |
| 4 | 五硫化二磷 | 7 | 工业五硫化二磷＃ |  |
| 5 | 高锰酸钾 | 8 | 工业高锰酸钾＃ |  |
| 6 | 水合肼 | 9 | 工业水合肼 |  |
| 7 | 亚硒酸钠 | 10 | 工业亚硒酸钠 |  |
| 8 | 一氧化铅 | 11 | 电子工业用粒状一氧化铅 |  |
| 9 | 硅酸铅 | 12 | 工业硅酸铅 |  |
| 10 | 金属钠 | 13 | 工业金属钠 |  |
| 11 | 溴 | 14 | 工业溴 |  |
| 12 | 氯化亚砜 | 15 | 工业氯化亚砜 |  |
| 13 | 氨基磺酸 | 16 | 工业氨基磺酸 |  |
| 14 | 亚硫酸氢铵 | 17 | 工业用亚硫酸氢铵 |  |
| 15 | 氢氧化锂 | 18 | 单水氢氧化锂＃ |  |
| 16 | 二盐基亚磷酸铅 | 19 | 二盐基亚磷酸铅 |  |
| 17 | 硫酸 | 20 | 工业硫酸＃ |  |
|  |  | 21 | 蓄电池用硫酸 |  |
|  |  | 22 | 液体二氧化硫 |  |
|  |  | 23 | 工业氯磺酸 |  |
| 18 | 硝酸 | 24 | 工业硝酸＃ |  |
| 19 | 液体无水氨 | 25 | 液体无水氨＃ |  |
| 20 | 氰氨化钙 | 26 | 氰氨化钙 |  |
| 21 | 铝粉 | 27 | 烟花爆竹用铝粉 |  |
|  |  | 28 | 铝粉 |  |
| 22 | 铝镁合金粉 | 29 | 烟花爆竹用铝镁合金粉＃ |  |
|  |  | 30 | 铝镁合金粉＃ |  |
| 23 | 钛粉 | 31 | 烟花爆竹用钛粉 |  |
|  |  | 32 | 烟花用钛粉 |  |
| 24 | 氰化物 | 33 | 工业氰化钠＃ |  |
|  |  | 34 | 工业氰化亚铜 |  |
| 25 | 磷化合物 | 35 | 工业赤磷 |  |
|  |  | 36 | 工业黄磷＃ |  |
|  |  | 37 | 工业磷酸 |  |
|  |  | 38 | 湿法磷酸 |  |
|  |  | 39 | 工业亚磷酸 |  |
| 26 | 氯酸盐 | 40 | 高氯酸铵 |  |
|  |  | 41 | 工业氯酸钠＃ |  |
|  |  | 42 | 工业亚氯酸钠 |  |
| 27 | 硝酸盐 | 43 | 工业硝酸钠 |  |
|  |  | 44 | 工业亚硝酸钠 |  |
|  |  | 45 | 工业亚硝酸钙 |  |
|  |  | 46 | 工业硝酸钾 |  |
|  |  | 47 | 工业硝酸钡＃ |  |
|  |  | 48 | 工业硝酸锌 |  |
|  |  | 49 | 工业硝酸钙 |  |
|  |  | 50 | 照相用硝酸银 |  |
| 28 | 氟化合物 | 51 | 工业无水氟化氢＃ |  |
|  |  | 52 | 工业氢氟酸＃ |  |
|  |  | 53 | 工业无水氟化钾＃ |  |
|  |  | 54 | 工业氟化氢铵＃ |  |
|  |  | 55 | 工业氟硅酸 |  |
|  |  | 56 | 工业氟硅酸钠 |  |
|  |  | 57 | 工业氟硅酸镁 |  |
| 29 | 过氧化物 | 58 | 工业过氧化氢 |  |
|  |  | 59 | 工业过氧碳酸钠 |  |
|  |  | 60 | 工业过硫酸钾 |  |
| 30 | 硫化物 | 61 | 工业硫化钠＃ |  |
|  |  | 62 | 工业硫氢化钠 |  |
| 31 | 硫磺 | 63 | 工业硫磺 |  |
|  |  | 64 | 橡胶用不溶性硫磺 |  |
| 32 | 氯化物 | 65 | 工业氯化锌 |  |
|  |  | 66 | 工业氯化铁 |  |
|  |  | 67 | 水处理剂 氯化铁 |  |
| 33 | 硼化合物 | 68 | 工业硼氢化钠 |  |
|  |  | 69 | 硼氢化钾 |  |
|  |  | 70 | 工业过硼酸钠 |  |

注：1、标#的产品品种为涉及国家产业政策产品。

2、加工企业应依据工艺具备粉碎、筛分、稀释、浓缩、计量、贮存、计量、包装设备；分装企业应具备贮存、计量、包装设备。

一、国家产业政策有关规定：

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）的规定，危险化学品无机产品涉及国家产业政策如下：

1、淘汰类，自2011年6月1日起淘汰：

（1）10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸（边远地区除外），平炉氧化法高锰酸钾，平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺；

（2）单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置（2013年），单线产能3000吨/年以下氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺；

（3）5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、敞开式结晶氟盐生产装置；

（4）单线产能0.3万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、0.3万吨/年以下氢氧化锂生产装置；

（5）天然气常压间歇转化工艺制合成氨装置；

（6）烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术；

（7）利用坩埚炉熔炼再生铝合金的工艺及设备。

2、限制类，自2011年6月1日起限制：

（1）新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸；

（2）新建五硫化二磷、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、平炉法高锰酸钾、大锅蒸发法硫化钠生产装置；

（3）新建黄磷，起始规模小于3万吨/年、单线产能小于1万吨/年氰化钠（折100%），单线产能5千吨/年以下氢氧化锂；

（4）新建以石油(高硫石油焦除外)、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺；

- 新建氟化氢（HF）（电子级及湿法磷酸配套除外）。

二、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

7-2、氯碱

| 单元序号 | 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯碱 | 1 | 高纯氢氧化钠# |
|  |  | 2 | 化纤用氢氧化钠# |
|  |  | 3 | 工业用氢氧化钠# |
|  |  | 4 | 天然碱苛化法氢氧化钠 |
|  |  | 5 | 高品质片状氢氧化钾# |
|  |  | 6 | 工业离子膜法氢氧化钾溶液# |
|  |  | 7 | 工业氢氧化钾# |
|  |  | 8 | 工业用液氯 |
|  |  | 9 | 高纯盐酸 |
|  |  | 10 | 工业用合成盐酸 |
|  |  | 11 | 副产盐酸 |
|  |  | 12 | 次氯酸钙（漂粉精） |
|  |  | 13 | 漂白粉 |
|  |  | 14 | 次氯酸钠 |
|  |  | 15 | 工业用三氯氧磷 |
|  |  | 16 | 工业用五氯化磷 |
|  |  | 17 | 工业用三氯化磷# |

注：标“#”号的为涉及产业政策的产品品种。

一、国家产业政策有关规定：

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）的规定，危险化学品氯碱产品涉及国家产业政策如下：

1.限制类：

自2011年6月1日起，限制新建烧碱、三氯化磷生产装置、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置。

2.淘汰类：

（1）2011年底前，淘汰0.5万吨/年以下三氯化磷生产装置、1万吨/年以下氢氧化钾生产装置。

（2）2015年底前，淘汰隔膜法烧碱生产装置。

根据《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》（国家发展和改革委员会[2007]74号公告）的规定，2007年12月1日起，新建烧碱装置起始规模必须达到30万吨/年及以上（老企业搬迁项目除外），同时其产业布局、工艺装备、能源消耗等均应符合准入条件要求 。

二、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

7-3、工业气体

| 单元序号 | 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 1 | 工业氢 |
|  |  | 2 | 纯氢 |
|  |  | 3 | 高纯氢 |
|  |  | 4 | 超纯氢 |
| 2 | 二氧化碳 | 5 | 工业液体二氧化碳 |
|  |  | 6 | 高纯二氧化碳 |
| 3 | 六氟化硫 | 7 | 工业六氟化硫 |
| 4 | 乙炔 | 8 | 溶解乙炔 |
| 5 | 石油化工气 | 9 | 工业用乙烯# |
|  |  | 10 | 聚合级丙烯 |
|  |  | 11 | 工业用丁二烯 |
|  |  | 12 | 工业用异丁烯 |
|  |  | 13 | 工业用1-丁烯 |
|  |  | 14 | 工业用异丁烷 |
|  |  | 15 | 焊接切割用燃气 丙烷 |
|  |  | 16 | 焊接切割用燃气 丙烯 |
| 6 | 电子工业用气 | 17 | 电子工业用气体 氧化亚氮 |
|  |  | 18 | 电子工业用气体 六氟化硫 |
|  |  | 19 | 电子工业用气体 三氯化硼 |
|  |  | 20 | 电子工业用气体 氯化氢 |
|  |  | 21 | 电子工业用气体 氢 |
|  |  | 22 | 电子工业用气体 硅烷 |
|  |  | 23 | 电子工业用气体 氨 |
|  |  | 24 | 电子工业用气体 三氟化硼 |
|  |  | 25 | 电子工业用气体 磷化氢 |
|  |  | 26 | 电子工业用气体 高纯氯 |

注：标#的产品品种为涉及国家产业政策产品。

一、国家产业政策有关规定：

根据《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）的规定，新建乙烯项目由省级政府按照国务院批准的石化产业规划布局方案核准。新建乙烯项目由省级政府按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯禁止建设。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）的规定，危险化学工业气体产品涉及国家产业政策如下：

限制类：新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯。

- 北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

7-4、化学试剂

| 单元序号 | 产品单元 | 产品 序号 | 产品品种 | 发证范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机液体试剂 | 1 | 30%过氧化氢 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 2 | 50%硝酸锰溶液 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 3 | 氨水 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 4 | 高氯酸 | 优级纯、分析纯 |
|  |  | 5 | 磷酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 6 | 硫酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 7 | 氢氟酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 8 | 硝酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 9 | 溴 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 10 | 盐酸 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
| 2 | 有机液体试剂 | 11 | 1,2-二氯乙烷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 12 | 36%乙酸 | 分析纯 |
|  |  | 13 | 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 14 | N,N-二甲基甲酰胺 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 15 | 苯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 16 | 苯胺 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 17 | 吡啶 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 18 | 丙酮 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 19 | 二甲苯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 20 | 二氯甲烷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 21 | 环己酮 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 22 | 环己烷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 23 | 甲苯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 24 | 甲醇 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 25 | 甲醛溶液 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 26 | 甲酸 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 27 | 三氯甲烷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 28 | 石油醚 | Ⅰ类（沸点30℃-60℃） Ⅱ类（沸点60℃-90℃） Ⅲ类（沸点90℃-120℃） |
|  |  | 29 | 四氯化碳 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 30 | 硝基苯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 31 | 乙醇(无水乙醇) | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 32 | 乙二胺 | 分析纯 |
|  |  | 33 | 乙醚 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 34 | 乙酸(冰醋酸) | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 35 | 乙酸酐 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 36 | 乙酸乙酯 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 37 | 异丙醇 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 38 | 正丁醇 | 分析纯、化学纯 |
| 3 | 无机固体试剂 | 39 | 八水合氢氧化钡(氢氧化钡) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 40 | 硼酸 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 41 | 重铬酸钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 42 | 二水合重铬酸钠（重铬酸钠） | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 43 | 碘酸钾 | 优级纯、分析纯 |
|  |  | 44 | 二水合氯化铜(氯化铜) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 45 | 二水合氟化钾(氟化钾) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 46 | 氟化铵 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 47 | 氟化钠 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 48 | 氟化氢铵 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 49 | 高锰酸钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 50 | 铬酸钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 51 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 52 | 过硫酸铵 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 53 | 五水合四氯化锡（结晶四氯化锡） | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 54 | 六水合氯化钴(氯化钴) | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 55 | 六水合氯化镍(氯化镍) | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 56 | 氯化钡 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 57 | 氯化镉 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 58 | 氯化汞★ | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 59 | 氯化锌 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 60 | 氯酸钾 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 61 | 氢氧化钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 62 | 氢氧化钠 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 63 | 六水合三氯化铁（三氯化铁） | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 64 | 三氧化二砷★ | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 65 | 五氧化二钒 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 66 | 五氧化二磷 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 67 | 硝酸铵 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 68 | 硝酸钡 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 69 | 硝酸钾 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 70 | 硝酸钠 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 71 | 三水合硝酸铜（硝酸铜） | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 72 | 硝酸银 | 优级纯、分析纯、化学纯 |
|  |  | 73 | 溴酸钾 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 74 | 亚硫酸氢钠 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 75 | 亚硝酸钠 | 分析纯、化学纯 |
| 4 | 有机固体试剂 | 76 | 邻苯二甲酸酐 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 77 | 硫脲 | 分析纯、化学纯 |
|  |  | 78 | 三水合乙酸铅(乙酸铅) | 分析纯、化学纯 |
| 5 | 工作基准试剂 | 79 | 重铬酸钾 | 工作基准 |
|  |  | 80 | 碘酸钾 | 工作基准 |
|  |  | 81 | 三氧化二砷★ | 工作基准 |
|  |  | 82 | 硝酸银 | 工作基准 |
|  |  | 83 | 溴酸钾 | 工作基准 |

注：1.危险化学品化学试剂生产方式包括生产和分装。分装是指通过改变外购成品原包装形式、体积等，并以分装企业为生产单位的行为；

2.标★的危险化学品化学试剂产品为剧毒化学品。

一、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

7-5、危险化学品有机产品

| 单元序号 | 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 1 | 工业用甲醇# |
|  |  | 2 | 工业正丁醇 |
|  |  | 3 | 工业用异丙醇 |
|  |  | 4 | 工业用乙醇 |
|  |  | 5 | 工业用异丁醇# |
|  |  | 6 | 工业用仲丁醇# |
|  |  | 7 | 工业氯乙醇溶液 |
|  |  | 8 | 变性燃料乙醇# |
| 2 | 醛、酮、醚 | 9 | 工业甲醛溶液 |
|  |  | 10 | 工业糠醛 |
|  |  | 11 | 工业用丙酮# |
|  |  | 12 | 工业用甲乙酮 |
|  |  | 13 | 工业用环己酮 |
|  |  | 14 | 工业用环氧乙烷 |
|  |  | 15 | 工业用环氧丙烷# |
|  |  | 16 | 工业用环氧氯丙烷# |
|  |  | 17 | 工业氯甲基甲醚 |
| 3 | 有机酸、酐 | 18 | 工业甲酸 |
|  |  | 19 | 工业冰乙酸# |
|  |  | 20 | 三氯异氰尿酸 |
|  |  | 21 | 过氧乙酸溶液 |
|  |  | 22 | 工业用丙烯酸 |
|  |  | 23 | 工业氯乙酸 |
|  |  | 24 | 工业乙酸酐 |
|  |  | 25 | 工业用顺丁烯二酸酐 |
| 4 | 有机酯 | 26 | 工业用乙酸乙酯 |
|  |  | 27 | 工业用乙酸正丁酯 |
|  |  | 28 | 工业丙烯酸甲酯 |
|  |  | 29 | 工业丙烯酸乙酯 |
|  |  | 30 | 工业丙烯酸正丁酯 |
|  |  | 31 | 工业丙烯酸2-乙基己酯 |
|  |  | 32 | 工业用草酸二乙酯 |
|  |  | 33 | 工业用乙酸乙烯酯 |
|  |  | 34 | 磷酸三甲苯酯 |
|  |  | 35 | 熔模铸造用硅酸乙酯 |
|  |  | 36 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 |
| 5 | 卤化物 | 37 | 工业氯甲烷# |
|  |  | 38 | 工业用二氯甲烷# |
|  |  | 39 | 工业用三氯甲烷# |
|  |  | 40 | 工业1,2-二氯乙烷 |
|  |  | 41 | 工业用六氯乙烷 |
|  |  | 42 | 工业用溴乙烷 |
|  |  | 43 | 四溴乙烷 |
|  |  | 44 | 工业用三氯乙烯 |
|  |  | 45 | 工业用四氯乙烯 |
|  |  | 46 | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a） |
|  |  | 47 | 工业氯化苄 |
| 6 | 含氮化合物 | 48 | 工业用一乙醇胺 |
|  |  | 49 | 工业用二乙醇胺 |
|  |  | 50 | 工业用硝基甲烷 |
|  |  | 51 | 工业用硫脲 |
|  |  | 52 | 工业用硝酸胍 |
|  |  | 53 | 工业用乙腈 |
|  |  | 54 | 工业用丙烯腈# |
|  |  | 55 | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) |
|  |  | 56 | 工业喹啉 |
| 7 | 烷烃 | 57 | 工业用环戊烷 |
|  |  | 58 | 工业己烷 |
| 8 | 芳香烃 | 59 | 粗苯 |
|  |  | 60 | 重苯 |
|  |  | 61 | 焦化苯 |
|  |  | 62 | 焦化甲苯 |
|  |  | 63 | 焦化二甲苯 |
|  |  | 64 | 焦化萘 |
|  |  | 65 | 石油苯# |
|  |  | 66 | 石油甲苯# |
|  |  | 67 | 石油混合二甲苯# |
|  |  | 68 | 石油邻二甲苯# |
|  |  | 69 | 石油对二甲苯# |
|  |  | 70 | 工业用乙苯 |
|  |  | 71 | 工业用异丙苯 |
|  |  | 72 | 工业用苯乙烯 |
| 9 | 酚 | 73 | 焦化苯酚 |
|  |  | 74 | 焦化甲酚 |
|  |  | 75 | 焦化二甲酚 |
|  |  | 76 | 工业对氯苯酚 |
|  |  | 77 | 工业用合成苯酚 |
|  |  | 78 | 2,4-二硝基苯酚 |
|  |  | 79 | 对氨基苯酚＃ |
|  |  | 80 | 对硝基酚钠 |
|  |  | 81 | 间苯二酚(1，3—苯二酚) |
| 10 | 有机胺 | 82 | 工业用一乙胺 |
|  |  | 83 | 工业用二乙胺 |
|  |  | 84 | 工业用三乙胺 |
|  |  | 85 | 工业环己胺 |
|  |  | 86 | 邻苯二胺 |
|  |  | 87 | 工业二甲基甲酰胺 |
|  |  | 88 | 工业六次甲基四胺 |
|  |  | 89 | 工业用一甲胺 |
|  |  | 90 | 工业用二甲胺 |
|  |  | 91 | 工业30%三甲胺水溶液 |
| 11 | 脂松节油 | 92 | 脂松节油 |
|  |  | 93 | α-蒎烯 |
|  |  | 94 | β-蒎烯 |
| 12 | 煤焦油制品 | 95 | 煤沥青# |
| 13 | 二硫化碳 | 96 | 工业二硫化碳 |
| 14 | 碳化钙（电石） | 97 | 碳化钙（电石）# |
| 15 | 氯苯类 | 98 | 氯苯 |
|  |  | 99 | 邻二氯苯 |
|  |  | 100 | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） |
| 16 | 硝基苯类 | 101 | 硝基苯 |
|  |  | 102 | 苯胺 |
|  |  | 103 | 对氨基苯磺酸 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 104 | 邻硝基氯苯 |
|  |  | 105 | 对硝基氯苯 |
|  |  | 106 | 2.4-二硝基氯苯 |
| 18 | 烷基苯胺类 | 107 | N-甲基苯胺 |
|  |  | 108 | N.N-二甲基苯胺 |
| 19 | 氨基醚类 | 109 | 对氨基苯甲醚 |
|  |  | 110 | 邻氨基苯甲醚 |
| 20 | 萘胺 | 111 | 1-萘胺 |
| 21 | 保险粉 | 112 | 保险粉（连二亚硫酸钠） |
| 22 | 聚合类 | 113 | 三聚氯氰 |
| 23 | 氧化类 | 114 | 邻苯二甲酸酐 |
| 24 | 苯胺类 | 115 | 对硝基苯胺 |
|  |  | 116 | 邻硝基苯胺 |
|  |  | 117 | 间硝基苯胺 |
|  |  | 118 | 邻氯对硝基苯胺 |
|  |  | 119 | 间苯二胺＃ |
| 25 | 甲苯类 | 120 | 对硝基甲苯 |
|  |  | 121 | 邻硝基甲苯 |
|  |  | 122 | 邻甲苯胺＃ |
|  |  | 123 | 2.4-二氨基甲苯＃ |
|  |  | 124 | 邻硝基对甲苯胺 |

注：标注“#”的 产品涉及产业政策。

一、国家产业政策有关规定：

根据《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）的规定：

1、变性燃料乙醇：由省级政府核准。

2、新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目由省级政府按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。

3、新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省级政府按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。其余项目禁止建设。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）、《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）的规定，危险化学品有机产品涉及国家产业政策如下：

1. 限制类：

2011年6月1日起：

（1）限制粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目。

（2） 限制新建13万吨/年以下丙烯腈、限制20万吨／年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）,限制10万吨/年以下乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外），限制丙酮氰醇法丙烯酸、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置。

（3）限制新建电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）生产装置。

（4）限制新建羰基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品。

（5）限制新建100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）。

（6）限制新建10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置。

（7）限制新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺） 。

2.淘汰类：

（1）2010年10月13日前淘汰焦油间歇法生产沥青。

（2）2012年12月31日前淘汰2.5 万吨/年及以下的单套粗（轻）苯精制装置，2015年12月31日前淘汰酸洗蒸馏法苯加工工艺及装置。

- 2010年10月13日前单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉。

（4）自2010年10月13日起淘汰铁粉还原工艺。

二、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

7-6、危险化学品石油

| 单元序号 | 产品单元 | 产品 序号 | 产品品种 | 发证范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气 | 1 | 商品丙丁烷混合物# | 生产液化石油气的石化炼厂（油气田生产的液化石油气除外）。 |
|  |  | 2 | 车用液化石油气 | 车用液化石油气的生产企业。 |
|  |  | 3 | 工业丙烷 | 由炼厂气经脱硫、分离而制得的工业丙烷产品。 |
|  |  | 4 | 工业丁烷 | 由炼厂气经脱硫、分离而制得的工业丁烷产品。 |
| 2 | 汽油 | 5 | 车用汽油# | 由石油制取或由石油制取的加有改善性能添加剂的车用汽油的石化炼厂。 |

注：标#的产品品种为涉及国家产业政策产品。

一、国家产业政策有关规定：

根据《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）的规定，新建炼油及扩建一次炼油项目由省级政府按照国家批准的相关规划核准。未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目，禁止建设。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）的规定，危险化学品石油产品涉及国家产业政策如下：

1、淘汰类：自2011年6月1日起淘汰（1）200万吨/年及以下常减压装置（2013年，青海格尔木、新疆泽普装置除外）；（2）废旧橡胶和塑料土法炼油工艺；

2、限制类：自2011年6月1日起限制（1）新建1000万吨/年以下常减压；（2）150万吨/年以下催化裂化；（3）100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）；（4）150万吨/年以下加氢裂化生产装置。

二、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

8-1、危险化学品包装物、容器

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | 按盛装危险化学品的危险程度分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。 |
|  |  | 黄磷包装钢桶 | 黄磷包装钢桶为Ⅰ级包装。 |
|  |  | 固碱钢桶 | 标称容积为110L，用于盛装工业用固体氢化钠、氢氧化钾的包装钢桶。 |
|  |  | 电石包装钢桶 | 包括一次性使用电石包装钢桶和重复性使用电石包装钢桶。 |
| 2 | 金属桶罐 | 钢提桶 | 用于运输和贮存液态和固态的危险化学品的容量为17L-24L，以薄钢板为主要材料制成的，加有提手的金属桶。 |
|  |  | 方桶 | 容积小于或等于18L的长方体薄钢板金属桶，用于盛装危险化学品其要求应符合GB12463《危险货物运输包装通用技术条件》规定。 |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | 容量为0.1L-16L，用于盛装危险化学品的金属圆罐。 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | 容量为1L-5L，横截面为长方形和扁圆形，用于盛装危险化学品的薄钢板金属罐。 |
|  |  | 钢质手提罐 | 最大容量不大于35L，以薄钢板为主要材料制成的手提金属罐，用于盛装液态危险化学品。 |
| 3 | 气雾剂 包装 | 铁质气雾罐 | 容积不大于1L，用于盛装气雾剂产品的一次性使用的铁质容器。 |
|  |  | 铝气雾罐 | 容积不大于1L，用于盛装气雾剂产品的一次性使用的铝容器。 |
|  |  | 气雾阀 | 固定在气雾罐上的机械装置，关闭时保证内容物不泄漏，促动时使内容物以预定的形态释放出来。 |
| 4 | 塑料容器 | 危险品包装用塑料桶 | 以高密度聚乙烯为主要原料，不小于1L且最大容积不大于450L净含量不大于450kg的圆柱形包装。 |
|  |  | 危险品包装用塑料罐 | 以聚乙烯或聚丙烯为主要原料，不小于1L且最大容积不大于60L的横截面呈长方形或多边形的包装。 |
| 5 | 复合包装 | 复合式中型散装容器 | 由刚性塑料内容器（以高密度聚乙烯为主要原料）和钢质外包装及所有的辅助设备和结构装置构成的复合容器。主要用于液体危险化学品包装。 |
|  |  | 钢塑复合桶 | 指由聚乙烯塑料内容器和外防护钢桶装配而成的复合桶。主要用于液体危险化学品包装。 |

- 北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

8-2、危险化学品罐体

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车载罐体 | 车载钢罐体 |
|  |  | 车载铝罐体 |
|  |  | 车载玻璃钢罐体 |
|  |  | 车载塑料罐体 |
| 2 | 储存用罐体 | 储存用钢罐体 |
|  |  | 储存用铝罐体 |
|  |  | 储存用玻璃钢罐体 |
|  |  | 储存用塑料罐体 |

一、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

9-1、复肥

| 序号 | 产品单元 | 单元产品说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合肥料 | 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）物理混合造粒方法制成的肥料。产品包含复合肥料、硝基复合肥料、缓释复合肥料、控释复合肥料、硫包衣缓释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、稳定性复合肥料、无机包裹型复合肥料、腐植酸复合肥料、海藻酸复合肥料。 | 符合相关产品标准要求 |
| 2 | 掺混肥料 | 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由干混方法制成的颗粒状肥料，产品包含掺混肥料、缓释掺混肥料、控释掺混肥料、硫包衣缓释掺混肥料、脲醛缓释掺混肥料、稳定性掺混肥料、无机包裹型掺混肥料、含部分海藻酸包膜尿素的掺混肥料。 |  |
| 3 | 有机-无机复混肥料 | 含有一定量有机质的复混肥料（包括各种专用肥料以及冠以各种名称的以氮、磷、钾为基础养分的三元或二元固体肥料），产品包含有机-无机复混肥料。 |  |

说明：复混肥料产品和复合肥料产品合并为复合肥料产品单元。

- 北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

9-2、磷肥

| 序号 | 产品单元 | 单元产品说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过磷酸钙 | 以硫酸与磷矿粉反应生成的，以磷酸一钙和硫酸钙为主要成分的产品 | 符合相关产品标准要求 |
| 2 | 钙镁磷肥 | 以磷矿石与含镁、硅的矿石，在高炉或电炉中经高温熔融、水淬、干燥和磨细所制得的磷肥产品。 |  |
| 3 | 钙镁磷钾肥 | 以磷矿石、钾长石（或含钾矿石）与含镁、硅的矿石，在高炉或电炉中经高温熔融、水淬、干燥和磨细所制得的磷肥产品。 |  |
| 4 | 肥料级磷酸氢钙 | 以盐酸、硫酸分解磷矿或利用副产物制得的磷肥产品。 |  |

- 北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

10-1、食品用塑料包装、容器、工具等制品

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 规格型号 | 产品标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 非复合膜袋 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜 |
|  |  | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
|  |  | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 1231-1991 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 |
|  |  | 聚丙烯吹塑薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜 |
|  |  | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP) 薄膜 |
|  |  | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 |
|  |  | 流延聚丙烯（CPP）薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜 |
|  |  | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |
|  |  | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |
|  |  | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 17030-2008 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 |
|  |  | 商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋） | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0039-2013商品零售包装袋 |
|  |  | 夹链自封袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0014-2011夹链自封袋 |
|  |  | 包装用镀铝薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0030-2004 包装用镀铝薄膜 |
|  |  | 食品接触用特定非复合膜、袋 * | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |
| 2 | 2. 复合膜袋 | 包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合) | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
|  |  | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |
|  |  | 双向拉伸尼龙（BOPA）/ 低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
|  |  | 榨菜包装用复合膜、袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
|  |  | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
|  |  | 液体食品无菌包装用复合袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
|  |  | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
|  |  | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
|  |  | 包装用多层共挤阻隔膜、袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0041-2007 包装用多层共挤阻隔膜通则 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋 |
|  |  | 液态奶共挤包装膜、袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0052-2009 液态奶共挤包装膜、袋 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
|  |  | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 |
|  |  | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 |
|  |  | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 |
|  |  | 食品接触用特定复合膜、袋 * | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |
| 3 | 3. 片材 | 聚丙烯（PP）挤出片材 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 2471-2000 聚丙烯(PP)挤出片材 |
|  |  | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 15267-94食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 |
|  |  | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 16719-2008 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 |
|  |  | 食品接触用特定片材 * | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（食品接触层符合GB 4806.7-2016） |
| 4 | 4. 编织袋 | 塑料编织袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术条件 |
| 5 | 5. 容器 | 软塑折叠包装容器 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0013-2011软塑折叠包装容器 |
|  |  | 聚烯烃注塑包装桶 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶 |
|  |  | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶 |
|  |  | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 2460 -1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 |
|  |  | 双层口杯 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 2933-2008 双层口杯 |
|  |  | 塑料饮水口杯 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯 |
|  |  | 塑料保鲜盒 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 32094-2015塑料保鲜盒 |
|  |  | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |
|  |  | 塑料防盗瓶盖 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖 |
|  |  | 组合式防伪瓶盖 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖 |
|  |  | 食品接触用特定塑料瓶盖 * | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |
|  |  | 瓶盖垫片 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |
|  |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | BB/T 0060-2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 |
|  |  | 食品接触用特定塑料瓶坯 * | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |
|  |  | 食品接触用特定塑料容器 * | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |
| 6 | 6. 工具 | 密胺塑料餐具 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 1999-1994密胺塑料餐具 |
|  |  | 塑料菜板 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | QB/T 1870-2015塑料菜板 |
|  |  | 塑料一次性餐饮具 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求 |
|  |  | 可重复使用塑料餐饮具 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |
|  |  | 饮用吸管 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | GB/T 24693-2009 聚丙烯饮用吸管 |
|  |  | 食品接触用特定工具及塑料件 * | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 企业执行标准（与食品接触层符合GB4806.7-2016） |

注：（1）企业执行标准应当符合法律法规和国家有关要求，严于食品安全国家标准或地方标准，在本企业适用。

（2）* 特定指暂无国家产品标准、行业产品标准，或已有推荐性的国家产品标准和行业产品标准但未单列入本细则，执行符合《食品安全法》、《标准化法》和相关产业政策等有关要求规定的标准的产品。执行标准不得低于食品安全国家标准要求。

北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

10-2、食品用纸包装、容器等制品

| 产品 分类 | 产品 单元 | 产品品种 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包 装 类 | 食品用纸包装 | 非热封型茶叶滤纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 热封型茶叶滤纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 鸡皮纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | * |
|  |  | 食品包装用羊皮纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 半透明纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | * |
|  |  | 纸杯原纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 餐盒原纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 真空镀铝纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | * |
|  |  | 铝箔衬纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | * |
|  |  | 咖啡袋滤纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 食品包装纸 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 包括普通食品包装纸、糖果包装原纸 |
|  |  | 食品包装用淋膜纸和纸板 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 包括食品包装用淋膜纸、食品包装用淋膜纸板 |
|  |  | 精细过滤纸板 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 支撑过滤纸板 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 固体食品包装用纸板 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 液体食品包装用纸板 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 特定**食品包装用纸和纸板 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
| 容 器 类 | 食品用纸容器 | 纸袋 | 纸质袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 包括冰淇淋(雪糕)纸筒 |
|  |  |  | 淋膜纸袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  |  | 涂蜡纸袋 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 纸罐 | 纸板类罐 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  |  | 圆柱形复合罐 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 纸杯 | 淋膜纸杯 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  |  | 涂蜡纸杯 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 纸餐具 | 纸板餐具 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  |  | 淋膜纸餐具 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： | 包括纸(淋膜)餐盒、纸碗 |
|  |  |  | 纸浆模塑餐具 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 纸盒 | 纸板盒 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  |  | 淋膜纸盒 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |
|  |  | 特定**食品用纸容器 | 接触食品层材质： 工序： 关键控制项目检验方式： 产品标准： |  |

注：（1）上表中带“*”为适用于包装、盛放食品的纸制品。

（2）“**”特定指暂无国家产品标准、行业产品标准，执行符合《食品安全法》、《标准化法》和相关产业政策等有关要求规定的标准的产品。执行标准不得低于食品安全国家标准要求。

一、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

10-3、餐具洗涤剂

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用洗涤剂 | 手洗餐具用洗涤剂 | 关键控制项目检验方式： 产品标准： |
| 2 |  | 机洗餐具用洗涤剂 | 关键控制项目检验方式： 产品标准： |
| 3 |  | 食品工业用（含复合主剂）洗涤剂 | 关键控制项目检验方式： 产品标准： |

一、北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

10-4、工业和商用电热食品加工设备

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用电热设备 | 1.电炸锅 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |
|  |  | 2.强制对流炉、3.蒸汽对流炉、4.蒸汽炊具 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |
|  |  | 5.电煮锅、6.夹层煮锅、7.两用煮锅 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |
|  |  | 8.普通式开水器、9.沸腾式开水器、10.连续式开水器、11.步进式开水器、12.液体加热器 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |
|  |  | 13.电热铛、14.电扒炉、15.滚动烤肠机 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |
|  |  | 16.电烤炉、17.烤面包炉、18.羊肉串烤炉 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |
|  |  | 19.多用途电平锅、20.爆谷机 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |
|  |  | 21.电烤箱、22.电炉灶、23.电磁灶 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |
| 2 | 工业电烤炉 | 24.隧道炉、25.热风炉、26.摇篮炉、27.旋转炉、28.旋转热风炉 | 接触食品层材质： 工序： 产品标准： |

- 北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）

10-5、压力锅

| 产品分类 | 产品单元 | 产品规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力锅 | 1 | 不锈钢压力锅 | 最小规格～最大规格、产品标准 | 适用于公称工作压力在50kPa～120kPa，容积不大于18L，用不锈钢板加工成型的家庭用压力锅产品 |
|  | 2 | 铝压力锅 | 最小规格～最大规格、产品标准 | 适用于公称工作压力在50kPa～120kPa，容积不大于18L，锅身用铝及铝合金板材加工成型的家庭用压力锅产品 |

- 北京市产业政策有关规定：
	1.《北京市工业污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录(2017年版)》（京政办发[2017]33号）
	2. 《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》（京政办发〔2018〕35号）