|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 北京市建筑类涂料、胶粘剂等产品质量监督抽查不合格产品汇总表（2022年第1批） | | | | | | | | | |  | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 | |
| 1 | 北京佳顺伟恒建材经营部 | 清阳国际涂料（北京）有限公司 | 臻钻金装无添加内墙漆 | 清阳 | | 25kg/桶 | 2020.7.30 | 耐洗刷性 |  | |
| 2 | 北京茂源庆云商贸中心 | 北京壮大真谛科贸有限公司 | 金大潮高档内墙乳胶漆 | 真帝 | | 24kg/桶 | 2019.6.18 | 耐洗刷性 |  | |
| 3 | 北京容川宇达建材集团有限公司 | 龙牌涂料（北京）有限公司涿州分公司 | 碧新 超白墙面漆 | 龙牌 | | 16L/桶 | 2020-05-29/BX09 | 耐洗刷性 |  | |
| 4 | 三青京东自营旗舰店 | 福建升大涂料有限公司 | 多功能抗碱底漆 | 三青漆 | | 5升/桶 | 202103000107 | VOC含量、包装标志 |  | |
| 5 | 北京于士勇建材店 | 西卡（上海）管理有限公司 | 中性通用型硅酮密封胶 | 西卡 | | G10 300ml | 2020.5.30/2022208R3Q2 | 总挥发性有机物 | 销售者擅自处理已抽查封存样品，导致未能复检。 | |
| 6 | 北京亨利美佳家具销售中心 | 北京艺璇科技有限公司 | 高级中性硅酮胶 | 艺璇 | | 300ml/支 | 2020.7.29 | 弹性恢复率、拉伸膜量、浸水后定伸粘结性、总挥发性有机物 |  | |
| 7 | 北京媛媛傲雪建材商店 | 北京鸿途伟业建筑装饰工程有限公司 | 996高级门窗石材专用结构胶 | 潘适 | | 590ml/支 | 2021.03.02 | 拉伸粘结性（水-紫外线光照后）、包装标志 |  | |
| 8 | 北京通达四惠建材有限公司 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 高级中性硅酮耐候胶 | STARSIL 星硅 | | 300ml/支 半透明 XH-6600 | 2021/03/12 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 9 | 北京顺杰宏旺建材商店 | 辽宁吕氏化工（集团）有限公司 | 吕氏胶王 | 吕氏 | | 450ML/桶 | 20210328/1011 | VOC含量（挥发性有机物含量）、包装标志 |  | |
| 10 | 北京北七家辰龙建材销售中心 | 德州科顺建筑材料有限公司 | F100白金甲 墙地面加固剂 白色 | 科顺 | | 18kg/桶 | 2021年02月07日/D5001 | 拉伸粘结强度（未处理）、包装标志 |  | |
| 11 | 北京昊腾锐达装饰材料经营部 | 北京易雪建材有限公司 | 易雪墙固 | 易雪 | | 17kg/桶 | 2021/06/24/2021-06 | 拉伸粘结强度（未处理） |  | |
| 12 | 北京北七家彬盛凤舞装饰材料批发站 | 北京稷宇商贸有限公司 | 中性硅酮结构胶 | 家固乐 | | 590ml/支 黑色 | 2021年03月08日 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 13 | 北京博宏都云建材经营部 | 珠海展辰新材料股份有限公司 | 经典生态墙固 （贴砖通用） | | 经典 | 15Kg/桶 | 2020年09月16日/G202009160002 | 拉伸粘结强度（未处理）、包装标志 |  | |
| 14 | 北京益润鑫益装饰材料经营部 | 佛山市万神硅胶有限公司 | 净味环保型快干硅酮胶 | | 吕固 | LG-222 亮白 300ml/支 | 2021/07/06 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 15 | 北京俞荣华建材销售中心 | 北京宝圣源清工贸有限公司 | 生态粘木宝白乳胶 | | 欣巢 | 15公斤/桶 | 2021年06月12日 | 游离甲醛、包装标志 |  | |
| 16 | 北京泰博隆鑫装饰材料中心 | 紫荆花涂料（上海）有限公司 | 惠涂丽V丝滑白乳胶 | | 漆美丽 | 12kg 货号：D30-02XA | 20210423/20210423Q18110 | 游离甲醛、包装标志 |  | |
| 17 | 北京百汇聚源商贸有限公司 | 北京吕固科技发展有限公司 | 幕墙全能耐候胶 | | 吕固 | 590ml | 2021/7/23 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 18 | 北京茂源庆云商贸中心 | 辽宁吕氏化工（集团）有限公司 | 中性耐候密封胶 | | 吕氏 | 300ml | 20210815/302T | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 | 标称生产者认定样品冒用其厂名、厂址。 | |
| 19 | 北京君睿永利化工胶粘剂销售中心 | 广州强顺胶业有限公司 | 中性硅酮结构胶 | | 喜好粘胶 | X995 590ml | 2021/10/06 | 拉伸粘结性（23℃ 拉伸粘结强度、最大拉伸强度时伸长率）、拉伸粘结性（90℃ 拉伸粘结强度）、包装标志 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 20 | 北京鑫方盛电子商务有限公司 | 佛山市宏英实业有限公司 | 硅酮耐候密封胶 | | 卡乐儿 | 590ML/ 支 | 2021/08/12/08120101 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 21 | 北京鑫方盛电子商务有限公司 | 广州以恒有机硅有限公司 | 高级中性硅酮结构胶 | | 众兴ZHONGXING | 595ML/支 黑色 | 2021/07/27 | 总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 22 | 宝立固京东官方自营旗舰店 | 广州市华日美有限公司 | 中性硅酮耐候胶 | | 宝立固（图形） | 793-A 300ml | 2021/04/22/04221301 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 23 | 北京鑫方盛电子商务有限公司 | 广州以恒有机硅有限公司 | 中性硅酮耐候密封胶 | | 众兴 | 793-A 300ml/支 | 2021/10/17 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 24 | 北京鑫方盛电子商务有限公司 | 佛山市宏英实业有限公司 | 幕墙硅酮耐候胶 | | 卡乐儿 | 2300 300mL/支 | 2021/10/09 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 25 | 北京鑫方盛电子商务有限公司 | 广州以恒有机硅有限公司 | 中性硅酮耐候密封胶 | | 众兴 | 793-A 595ML/支 | 2021/10/17 | VOC含量（挥发性有机物含量）、总挥发性有机物、包装标志 |  | |
| 26 |  | 北京世纪永峰防水材料有限公司 | 环保型丙烯酸防水涂料 | | 水碧治 | 5KG/桶 I型 | 2021.5.20/BXS I-05-20 | 拉伸强度、断裂延伸率、处理后的断裂延伸率（碱处理、酸处理）、包装标志 |  | |
| 27 | 北京戴伟浇建材经营部 | 北京建海中建国际防水材料有限公司 | W11丙烯酸防水涂料 | | 建海中建 | 20kg/桶 | 2020年05月14日/6051 | 处理后的拉伸强度保持率（加热处理、酸处理） | 标称生产者认定样品冒用其厂名、厂址；  销售者擅自变卖已抽查封存样品。 | |
| 28 | 北京苏丰顶好商贸有限公司 | 安徽米兰士装饰材料有限公司 | 建秀JX-98柔韧型防水浆料 | | 建秀 | 5KG/桶 II型 | 2021/02/25 | 不透水性、包装标志 |  | |
| 29 | 北京居然之家家居建材超市有限公司北四环分店 | 北京世纪永峰防水材料有限公司 | 金属屋面防水涂料 | | 水碧治 | 4kg/桶 | 2021.03.21/SBZ001 | 固体含量、游离甲醛、包装标志 |  | |
| 30 | 北京晟润明胜建材经营部 | 佛山市科顺建筑材料有限公司 | R300润涂多功能防水涂料 | | 科顺 | 18kg/桶 I型 | 2020年08月17日/G5001 | 挥发性有机化合物（VOC）、包装标志 | 标称生产者认定样品冒用其厂名、厂址。 | |
| 31 | 北京万盛荣发建材商店 | 北京龙达兄弟科技有限责任公司 | 高弹厚质丙烯酸防水涂料 | | 京龙达 | 4kg/桶 | 2021-05-08 | 断裂延伸率、固体含量、处理后的断裂延伸率（加热处理、酸处理） |  | |
| 32 | 北京连燕美建材经营部 | 安徽米兰士装饰材料有限公司 | 屋面多功能丙烯酸酯 | | 建秀 | 4kg/桶 I型 | 2021/05/19 | 断裂延伸率、处理后的拉伸强度保持率（碱处理）、处理后的断裂延伸率（加热处理、酸处理）、包装标志 |  | |
| 33 | 北京北七家辰龙建材销售中心 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | Y300全优弹性防水涂料 蓝色 | | 科顺 | 12kg/套 II型 | 2021年02月 01日/N5002 | 拉伸强度（无处理）、包装标志 |  | |
| 34 | 北京乾进鑫潮建材销售有限公司 | 圣戈班伟伯（上海）建材有限公司 | 伟伯高柔防水灰浆 | | weber | 18千克/桶 III型 | 2020年6月 22日/2009060026S | 拉伸强度（无处理） | 标称生产者认定样品冒用其厂名、厂址；  销售者擅自变卖已抽查封存样品。 | |
| 35 | 北京道明宏达建材经营部 | 北京东方中建防水材料有限公司 | 多功能屋面防水涂料 | | 涂碧灵 | 18kg/桶 I型 | 2021年6月15日 | 断裂延伸率、处理后的断裂延伸率（加热处理、碱处理、酸处理） |  | |
| 36 | 北京仁德九州商贸有限公司 | 远大洪雨（唐山）防水材料有限公司 | NRF-C836丙烯酸聚合物乳液防水涂料 | | 远大洪雨 | 20kg/桶 Ⅰ型 | 2021-08-10、 2021-08-11 | 处理后的拉伸强度保持率（碱处理、酸处理） |  | |
| 37 | 北京顺来通建材销售中心 | 北京世纪永峰防水材料有限公司 | 聚氨酯防水涂料 | | 水碧治（图形） | 20KG SINB | 2021-10-15/SBZ-001 | 断裂伸长率、粘结强度、热处理（拉伸强度保持率，断裂伸长率）、挥发性有机化合物（VOC） |  | |
| 38 | 北京顺来通建材销售中心 | 北京世纪永峰防水材料有限公司 | 水性聚氨酯防水涂膜 | | 水碧治（图形） | 8KG Ⅰ型 | 2021-10-15/SBZ-001 | 断裂延伸率、处理后的断裂延伸率（加热处理、碱处理、酸处理） |  | |
| 39 | 北京远大雨虹科技有限公司 | 北京建海中建国际防水材料有限公司 | W-15单组份聚氨酯防水涂料（水性） | | 建海中建 | 20KG Ⅰ型 | 2021年08月13日、2021年09月10日/JH02-2 08/13 | 断裂延伸率、处理后的拉伸强度保持率（碱处理、酸处理）、处理后的断裂延伸率（加热处理、碱处理、酸处理）、包装标志 |  | |