|  |
| --- |
| 附件 北京市建筑钢筋产品质量专项监督抽查不合格产品汇总表 |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 |
| 1 | 北京庆伍通达商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ12mm×9m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 2 | 北京庆伍通达商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ14mm×9m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 3 | 北京东坝庆伍兴达钢材经销部 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 燕山 | HRB400E φ12 | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 4 | 北京东坝庆伍兴达钢材经销部 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 燕山 | HRB400E φ12 | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 5 | 北京建业永泰商贸中心 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ16mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 6 | 北京建业永泰商贸中心 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ14mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 7 | 北京燕赵金新贸易有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ10mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 8 | 北京贵红兴盛电子商务有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ10mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 9 | 北京贵红兴盛电子商务有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ12mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 10 | 北京市金丰盛泰商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ12mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 11 | 北京市金丰盛泰商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ12mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 12 | 北京市金丰盛泰商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ14mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 13 | 北京硕宝益商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ10mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 14 | 北京硕宝益商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ12mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 15 | 北京硕宝益商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ14mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 16 | 北京清江源龙投资管理有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ12mm×12m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 17 | 北京清江源龙投资管理有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ14mm×12m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 18 | 北京清江源龙投资管理有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ16mm×12m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 19 | 北京清江源龙投资管理有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ18mm×12m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 20 | 北京清江源龙投资管理有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ20mm×12m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 21 | 北京平峰建筑设备租赁有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ12mm×12m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 22 | 北京天磊翔通达建材经销部 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ12mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能 |
| 23 | 北京北恒华兴商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ12mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 24 | 北京北恒华兴商贸有限公司 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | φ16mm×9m HRB400E | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 25 | 北京杰涛祥和五金商店 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ12mm×9m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 26 | 北京杰涛祥和五金商店 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ14mm×9m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |
| 27 | 北京杰涛祥和五金商店 | 未标注 | 热轧带肋钢筋 | 未标注 | HRB400E φ16mm×9m | 未标注 | 力学性能、重量偏差 |