|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 北京市水泥产品质量监督抽查不合格产品汇总表（2022年第1批） | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 | 北京百昌达建筑装饰工程有限公司 | 唐山诚信水泥制造有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 今 | P.O 42.5 | 2020.8.10 | 烧失量、氯离子、强度 | 标称生产者认定样品冒用其厂名、厂址；  销售者擅自变卖已抽查封存样品。 |
| 2 | 北京福源腾达商贸有限公司 | 唐山奥成实业集团盛鑫分公司 | 普通硅酸盐水泥 | 厦峰 | P•O 42.5 50kg/袋 | 2021.5.22 | 氯离子、氧化镁、强度 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息。 |
| 3 | 北京新新瑞鹏建筑工程有限公司 | 兴隆县福成水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 福成 | P•C 42.5 45kg/袋 | 2021.5.24 | 氯离子、水溶性铬（VI） |  |