附件1

不合格产品信息

| **序号** | **被抽样销售者** | **标称生产者** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **不符合项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京隆佳鑫百货店 | 诸塈市牛湾胶塑鞋厂 | 童鞋 | 上暖 | 29,30 | 生产日期未标注  货号：D421 | 邻苯二甲酸酯 |
| 2 | 北京天旺宜购商贸有限公司 | 依靓科技有限公司 | 男/女童单鞋 | 冬宝阳光（图形） | 185（2.0）27 200（2.0）30 | 2022年10月19日  货号：23C3885 | 外底耐磨性能 |
| 3 | 北京西乐宝商贸有限公司 | 温州市晓村鸽鞋业有限公司 | 男/女时尚儿童鞋 | BOBDOG | 31 205（1.5） 32 210（1.5） | 2022年8月26日  货号：11325259690 | 邻苯二甲酸酯 |
| 4 | 北京雨顾文商贸店 | 金仕达鞋厂 | 休闲运动鞋 | 巴迪超人 | 28/190mm 32/210mm | 生产日期未标注  货号：6152 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
| 5 | 北京运动飞翔体育用品店 | 贵人鸟股份有限公司 | 跑鞋 | GRN YOUNG | 220（2.0）35、235（2.0）37 | 2023年3月22日、2023年3月23日  货号：YP32107-1 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯 |
| 6 | 北京雁归来服装店 | 福建晋江万泰盛鞋服有限公司 | 巴布豆毛毛虫童鞋R | BABUDOG（图形） | 22(96mm) 23(126mm) | 生产日期未标注  货号：886 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯 |
| 7 | 北京安宜丽丽科技有限公司 | 巴布豆（广州）品牌运营有限公司 | 运动（儿童鞋） | BABUDIG(图形) | 28（1.5型）29（1.5型） | 生产日期未标注  货号：A2860 | 邻苯二甲酸酯 |
| 8 | 北京千辉蜜柚服装店 | 泉州盛克鞋服有限公司 | 儿童运动鞋 | JMBEAR 杰米熊 | 28（1.5） 30（1.5） | 2023年04月26日  货号：666 | 外底耐磨性能 |
| 9 | 北京游青霞母婴用品店 | 郑州新魔豆儿童用品有限公司 | 婴幼儿布面旅游鞋 | MAGICAL BEAN(图形) | 150mm（1.5）24 135mm（1.5）21 | 2021年12月10日  货号：MC087082530 | 邻苯二甲酸酯 |
| 10 | 北京王洪英百货摊 | 福建晋江万泰盛鞋服有限公司 | 单网套楦（童鞋） | BABODOG（图形） | 29,30 | 生产日期未标注  货号：218 | 邻苯二甲酸酯 |
| 11 | 北京莫名寸金商贸中心 | 温州噜家商贸有限公司 | 儿童旅游鞋 | 黄蜂比奇 BIQILUJIa | 26,28 | 生产日期未标注  货号：C23217 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
| 12 | 北京莫名寸金商贸中心 | 温州噜家商贸有限公司 | 儿童旅游鞋 | 黄蜂比奇 BIQILUJIa | 32,33 | 生产日期未标注  货号：L36236 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
| 13 | 王府井集团股份有限公司北京西单商场 | 垦牧户外用品有限公司 | 休闲鞋 | CAMKIDS（图形） | 190（2.0）28 195（2.0）29 | 生产日期未标注  货号：82730203 | 重金属总量、外底耐磨性能 |