ICS 93.080

P 51

备案号：XXXX-20XX

北京市地方标准

DB11

公路用建筑垃圾再生材料技术规范

Technical specification for recycled aggregate of construction waste for road

（征求意见稿）

DB XX/ XXXXX—XXXX

目  次

发布

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 再生集料	2

4.1 分类	2

4.2 技术要求	2

4.3 材料分档与掺配	4

4.4 生产检验	5

4.5 标志、运输和储存	5

5 水泥稳定再生集料混合料	6

5.1 原材料	6

5.2 配合比设计	6

5.3 施工	7

5.4 施工质量管理与验收	8

6 石灰粉煤灰稳定再生集料混合料	9

6.1 原材料	9

6.2 配合比设计	10

6.3 施工	11

6.4 施工质量检查与验收	12

7 再生集料路基	13

7.1 原材料	13

7.2 施工	14

7.3 质量管理和验收	16

附录A （规范性附录） 杂物含量及混凝土石含量检测方法	18

附录B （规范性附录） 动态变形模量检测方法	20

附录C （规范性附录） 再生混合料最大干密度及压实度确定方法	22

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009的规则起草。

本标准由北京市交通委员会提出并归口。

本标准由北京市交通委员会组织实施。

本标准主要起草单位：北京市道路工程质量监督站、北京工业大学、北京国道通设计院有限公司、首钢环境产业有限公司、北京都市绿源环保科技有限公司、北京城建华晟交通建设有限公司。

本标准主要起草人：周绪利、薛忠军

公路用建筑垃圾再生材料技术规范

- 范围

本标准规定了公路用建筑垃圾再生细集料和再生粗集料的术语、定义、分类、技术要求、检验规则、标志运输和储存，规定了水泥稳定再生集料和石灰粉煤灰稳定再生集料的原材料、技术要求、配合比设计、施工及施工质量验收，规定了路基施工的再生集料的技术要求、施工及质量验收方法。

本标准适用于北京市各等级公路新建、改建、大中修养护工程的路基、路面底基层和基层，各等级城市道路可参照执行。

本标准不适用于各等级公路的级配碎石类的柔性基层和底基层，不适用于极重、特重交通等级的高速公路和一级公路。

- 规范性引用文件

GB/T 1346    水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 14684   建设用砂

GB/T 14685   建设用卵石、碎石

GB/T 17431.2 轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法

GB/T 17671   水泥胶砂强度试验方法（ISO法）

GB/T 25176   混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 25177   混凝土用再生粗骨料

JC/T 2281    道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料

JTG E40      公路土工试验规程

JTG E42      公路工程集料试验规程

JTG E51      公路工程无机结合料稳定材料试验规程

JTG E60      公路路基路面现场测试规程

JTG F10      公路路基施工技术规范

JTG F80/1    公路工程质量检验评定标准

JTG/T F20    公路路面基层施工技术细则

JGJ 46       施工现场临时用电安全技术规范

CJJ1         城镇道路工程施工与质量验收规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑垃圾construction waste

各类建筑物、构筑物、管网在建设、拆除、修缮过程中所产生的固体废弃物。

再生集料recycled aggregate

指建筑垃圾经过破碎、分拣、筛分等工艺加工成的不同粒径集料。

混凝土石含量content of concrete and rock

再生集料中，粒径4.75mm以上部分混凝土块及石块类材料占所试试样质量的百分比。

混凝土类再生集料concrete recycled aggregate

混凝土石含量不小于90%的再生集料，为混凝土类再生集料。

砖瓦类再生集料brick and tile recycled aggregate

混凝土石含量小于90%的再生集料，为砖瓦类再生集料。

杂物impurities

砖、石、砂浆和混凝土块之外不能加工再生成集料的物质（如金属、塑料、沥青、木头、玻璃、陶瓷、草根、树叶、树枝、纸张、石灰、石膏、毛皮、煤块和炉渣等）。

轻质杂物lightweight Impurities

不适宜于路基填筑的密度较小的杂质材料（如塑料、木块、布片、纸屑、泡沫颗粒等）。

再生集料无机混合料recycled aggregate inorganic mixture

由一定比例的再生集料和新集料配合设计的无机混合料。

- 再生集料

  - 分类

    - 建筑垃圾再生集料按材料类型可分为混凝土类再生集料和砖瓦类再生集料；两种类型的建筑垃圾原材经专用设备破碎、筛分、分拣后形成的建筑垃圾再生集料，按粒径均可分为再生粗集料与再生细集料，其中粒径不大于4.75mm的再生集料称为再生细集料，粒径超过4.75mm的再生集料称为再生粗集料。

  - 技术要求

    - 再生粗集料

      - 混凝土类、砖瓦类再生粗集料颗粒组成应符合表1的规定。

表1  混凝土类、砖瓦类再生粗集料颗粒组成范围

| 规格名称 | 工程 粒径 （mm） | 通过以下筛孔（mm）百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 公称粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 |  |
| ZG1 | 20～40 | 100 | 90～100 | — | — | 0～10 | 0～5 | — | — | — | 19～37.5 |
| ZG2 | 20～30 | — | 100 | 90～100 | — | 0～10 | 0～5 | ― | ― | ― | 19～31.5 |
| ZG3 | 20～25 | — | — | 100 | 90～100 | 0～10 | 0～5 | — | — | — | 19～26.5 |
| ZG4 | 10～30 | — | 100 | 90～100 | — | — | — | 0～10 | 0～5 | — | 9.5～31.5 |
| ZG5 | 10～25 | — | — | 100 | 90～100 | — | — | 0～10 | 0～5 | ― | 9.5～26.5 |
| ZG6 | 10～20 | — | ― | — | 100 | 90～100 | — | 0～10 | 0～5 | — | 9.5～19 |
| ZG7 | 5～10 | — | ― | ― | — | — | 100 | 90～100 | 0～10 | 0～5 | 4.75～9.5 |

      - 再生粗集料分级标准应符合表2的规定。

表2  再生粗集料分级标准

| 项目 | 混凝土类 |  | 砖瓦类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土I类 | 混凝土II类 | 砖瓦I类 | 砖瓦II类 |
| 压碎值（%） | ≤26 | ≤30 | ≤35 | ≤40 |
| 杂物含量（%） | ≤0.5 |  | ≤1.0 |  |
| 轻质杂物含量（%） | ≤0.1 |  | ≤0.2 |  |
| 针片状含量（%） | ≤20 |  |  |  |
| 混凝土石含量（%） | ≥90 | ≥70 | — |  |

- 注：混凝土I类、II类再生集料部分项目不达标时，可参考砖瓦类材料标准予以分级；砖瓦类存在不达标项时，不得用于各等级公路基层、底基层。

      - 混凝土类、砖瓦类再生粗集料技术指标应符合表3的规定。

表3  再生粗集料技术要求

| 项目 | 使用层位 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） |  | 二级及二级以下公路 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥稳定 | 石灰粉煤灰稳定 | 水泥稳定 | 石灰粉煤灰稳定 |  |
| 杂物含量（%） | 基层 | ≤0.5 |  | ≤1.0 |  | 附录A |
|  | 底基层 |  |  |  |  |  |
| 轻质杂物含量（%） | 基层 | ≤0.1 |  | ≤0.2 |  |  |
|  | 底基层 |  |  |  |  |  |
| 混凝土石含量（%） | 基层 | ≥90 | ≥90 | — | — |  |
|  | 底基层 |  | ≥70 |  |  |  |
| 压碎值（%） | 基层 | ≤26 |  | ≤35 |  | JTG E42（T0316） |
|  | 底基层 | ≤30 |  | ≤40 |  |  |
| 针片状颗粒含量（%） | 基层 | ≤20 |  |  |  | JTG E42（T0312） |
|  | 底基层 |  |  |  |  |  |
| 0.075mm以下粉尘含量（%） | 基层 | ≤2 |  | — |  | JTG E42（T0310） |
|  | 底基层 | — |  |  |  |  |

    - 再生细集料

      - 混凝土类、砖瓦类再生细集料颗粒组成应符合表4的规定。

表4  混凝土类、砖瓦类再生细集料颗粒组成范围

| 规格名称 | 工程粒径（mm） | 通过筛孔的质量百分率（%） |  |  |  |  | 公称粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |  |
| ZXG1 | 0～5 | 100 | 90～100 | — | — | 0～20 | 0～4.75 |

      - 路面基层、底基层用再生细集料各项技术指标应符合表5的规定。

表5  混凝土类、砖瓦类再生细集料技术要求

| 项目 | 水泥稳定 | 石灰粉煤灰稳定 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂当量（%） | ≥40 |  | JTG E42（T0334） |
| 有机质含量（%） | ＜2 | ≤10 | JTG E42（T0336） |
| 0.075mm以下材料的塑性指数 | ≤17 | 12～20 | JTG E40（T0118） |

      - 高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%；二级及二级以下公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于20%。

  - 材料分档与掺配

    - 材料分档

      - 建筑垃圾无机结合料各类集料的材料分档应符合表6的规定。

表6  材料分档要求

| 层位 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | 二级及二级以下公路 |
| --- | --- | --- |
| 基层 | ≥4 | ≥3或4a |
| 底基层 | ≥3或4a | ≥3 |
| a对一般工程可选择不少以3档备料，对极重、特重交通荷载等级且强度要求较高时，为了保证级配的稳定，宜选择不少于4档备料。 |  |  |

    - 材料掺配

      - 公称最大粒径为19mm、26.5mm和31.5mm的建筑垃圾再生集料混合料备料规格宜符合表7规定，备料应同时考虑再生集料掺量范围。

表7  不同粒径混合料的备料规格

| 公称最大粒径 （mm） | 混合料类型 | 分档数量 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | A类 | 三档 | ZXG1 | ZG7 | ZG6 |  |
|  | B类 | 三档 | ZXG1 | ZG7 | （新集料） |  |
|  | C类 | 三档 | ZXG1 | 新集料 | 新集料 |  |
| 26.5 | D类 | 三档 | ZXG1 | ZG7 | ZG5 |  |
|  | E类 | 三档 | ZXG1 | ZG7 | 新集料 |  |
|  | F类 | 三档 | ZXG1 | 新集料 | 新集料 |  |
|  | G类 | 四档 | ZXG1 | ZG7 | ZG6 | ZG3 |
|  | H类 | 四档 | ZXG1 | ZG7 | ZG6 | 新集料 |
|  | I类 | 四档 | ZXG1 | ZG7 | 新集料 | 新集料 |
|  | J类 | 四档 | ZXG1 | 新集料 | 新集料 | 新集料 |
| 31.5 | K | 三档 | ZXG1 | ZG7 | ZG4 |  |
|  | L | 三档 | ZXG1 | ZG7 | 新集料 |  |
|  | M | 三档 | ZXG1 | 新集料 | 新集料 |  |
|  | N | 四档 | ZXG1 | ZG7 | ZG6 | ZG2 |
|  | O | 四档 | ZXG1 | ZG7 | ZG6 | 新集料 |
|  | P | 四档 | ZXG1 | ZG7 | 新集料 | 新集料 |
|  | Q | 四档 | ZXG1 | 新集料 | 新集料 | 新集料 |

  - 生产检验

    - 检验分类

      - 出厂检验

生产厂按照再生粗、细集料的技术要求对每批产品进行出厂检验。

      - 型式检验

型式检验的检验项目包括再生集料的技术要求。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型检定时；

- 原材料和生产工艺发生变化时；

- 主要原材料、配合比或生产工艺有较大改变时；

- 正常生产时每年至少一次；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 停产六个月以上恢复生产时；

- 质量监督机构提出型式检验要求时。

    - 组批规则用量

按类别、规格及日产量确定批次：再生粗集料每1000t为一批，日产量不足600t的可以以连续生产不超过3天且不大于600t为一检验批；再生细集料每600t为一批，不足600t亦为一批。

    - 判定规则

      - 型式检验（含复检）后，各项指标都符合本标准的相应类别规定时，可判为合格品。

      - 若有一项性能指标不符合本标准要求时，则应从同一批产品中加倍取样，对不符合要求的项目进行复检，复检结果符合本标准者，判定为合格品。复检结果仍不符合本标准者，则判定为不合格品。

  - 标志、运输和储存

    - 标志

出厂产品应提供产品质量合格证，内容包括：

- 再生粗、细集料的名称、类别、规格和生产厂信息；

- 批量编号及供货数量；

- 检验结果、日期、执行标准；

- 检验部门及检验人员签章；

- 注意事项等。

    - 运输

运输时应认真清扫车辆等运输设备，并采取措施防止混入杂物，防止粉尘飞扬。

    - 储存

再生粗、细集料应按类别、规格分别堆放，做好标记标识，防止人为碾压和产品污染。

- 水泥稳定再生集料混合料

  - 原材料

    - 一般规定

      - 水泥稳定再生集料混合料组成设计应包括原材料检验、混合料的目标配合比设计、混合料的生产配合比设计和施工参数确定四个部分。

      - 再生集料的技术指标应满足本标准要求。

      - 再生集料最大公称粒径应不大于37.5mm。

      - 再生集料应洁净、均匀、无毒、无污染。

      - 再生集料运至现场后应抽样检验，合格后方可进场。

      - 相同料源、规格、砖石比例和加工工艺的建筑垃圾再生集料单独堆放。

      - 水泥、集料和水等其他原材料质量应符合JTG/T F20中的规定。

    - 再生粗集料

      - 再生粗集料质量应符合表3的规定。

      - 再生粗集料规格宜符合表1的规定。

    - 再生细集料

      - 再生细集料质量应符合表5的规定。

      - 再生细集料规格宜符合表4的规定。

  - 配合比设计

    - 一般规定

      - 水泥稳定掺配集料的最大干密度和最佳含水率宜采用JTG E51中的重型击实方法确定。

      - 水泥稳定掺配集料的级配应符合的规定。

      - 用于基层、底基层的水泥稳定掺配集料强度应符合表的规定。

      - 水泥稳定掺配规格应参照表7的规定。

      - 集料组成设计其他内容见JTG/T F20。

    - 混合料组成设计

      - 水泥稳定再生集料混合料的级配应符合8的规定。

表8 水泥稳定再生集料混合料的推荐级配范围（%）

| 筛孔尺寸（mm） | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | 二级公路及二级以下公路 |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | — | 100 |
| 31.5 | 100 | 90～100 |
| 26.5 | 91～95 | 81～94 |
| 19 | 76～85 | 67～83 |
| 13.2 | 62～75 | 54～73 |
| 9.5 | 51～65 | 45～64 |
| 4.75 | 35～45 | 30～50 |
| 2.36 | 22～31 | 19～36 |
| 1.18 | 13～22 | 12～26 |
| 0.6 | 8～15 | 8～19 |
| 0.3 | 5～10 | 5～14 |
| 0.15 | 3～7 | 3～10 |
| 0.075 | 2～5 | 2～7 |

      - 水泥稳定再生集料混合料的再生集料掺量、压实度应符合表9的规定，材料性能应符合表10的规定。

表9  水泥稳定再生集料混合料的再生集料掺量、压实度技术要求

| 结构层 | 公路等级 | 压实度（%） | 再生集料掺量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 层 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | ≥98 | 10～30 |
|  | 二级公路及二级以下公路 | ≥97 | 30～60 |
| 底基层 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | ≥97 | 30～50 |
|  | 二级公路及二级以下公路 | ≥95 | 60～100 |

表10  水泥稳定再生集料混合料的材料性能技术要求

| 结构层 | 公路等级 | 7d饱水无侧限抗压强度要求Rd（MPa） |  | 干缩系数 | 28天龄期 5次冻融循环 BDR（%） | 动态抗压弹性模量（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重交通 | 中、轻交通 |  |  |  |
| 基 层 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | 4～6 | 3～5 | ＜0.003 | ≥70 | 18000~28000 |
|  | 二级公路及二级以下公路 | 3～5 | 2～4 |  |  |  |
| 底基层 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | 2.5～4.5 | 2～4 |  |  | 14000~20000 |
|  | 二级公路及二级以下公路 | 2～4 | 1～3 |  |  |  |

  - 施工

    - 一般规定

      - 施工前，应对下承层表面的浮土人工铲除，并洒水润湿，用钢轮压路机进行碾压。并对下承层进行检查验收，所检指标应符合JTG F80/1的要求。

      - 水泥稳定掺配集料基层的施工工艺除本标准特殊要求外，其他工艺还应满足JTG/T F20中水泥稳定碎石混合料基层施工工艺要求。

      - 正式开工之前，应铺筑不小于200m的试验段，确定施工工艺和质量控制要求。

      - 稳定材料层宽11～12m时，每一流水作业段长度以500m为宜；稳定材料层宽大于12m时，作业段宜相应缩短。

    - 拌和

      - 拌和设备应根据备料档数配备料仓，建筑垃圾宜单独配备不少于2个料仓。

      - 料仓应安装电子秤，其精度应达到±0.5%。水泥稳定掺配集料拌和设备的产量宜大于500t/h。

    - 运输

      - 每天开工前，检验运输车辆完好情况，装料前应将车厢清洗干净。

      - 装车时，运输车辆应前后移动，按“品”字形分多次装料。

      - 水泥稳定掺配集料运输应采用帆布覆盖。

      - 水泥稳定掺配集料出厂时应在过磅单上注明出厂时间，从装车出厂（发料）到运输至工地摊铺（收料），应采用水泥稳定掺配集料的初凝时间与容许延迟时间较短的时间作为施工控制时间。超时的水泥稳定掺配集料应报废，不得摊铺。

    - 摊铺

      - 摊铺速度宜控制在1.0m/min～1.5m/min，防止运输车辆碰撞摊铺机。

      - 螺旋分料器应匀速不间歇地旋转送料，且全部埋入混合料中。

      - 螺旋分料器转速应与摊铺速度相适应，两侧边缘料位应充足。

      - 摊铺机必须开启振动器和夯锤，初始压实度不小于85%。

    - 碾压

水泥稳定掺配集料碾压宜按照表11进行，每遍重叠1/2轮宽。碾压作业结束前，如有局部晒干和风干迹象，影响压实时应及时采用喷雾形式补水。

表11  碾压方案

| 阶段 | 压路机型号 | 数量 | 碾压速度 （m/min） | 碾压方式 | 碾压遍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初压 | 11t以上双钢轮 | 不少于2台 | 25～27 | 前静后振 | 1～2 |
| 复压 | 20t以上钢轮压路机 | 不少于3台 | 30～37 | 先弱振1遍、强振4遍、后弱振1遍 | 不少于6 |
| 终压 | 26t以上胶轮压路机或钢轮压路机 | 不少于1台 | 25～27 | 静压 | 1～2 |

    - 养生与交通管制

      - 碾压完毕且平整度、压实度、厚度等检查合格后，表面应即刻覆盖透水无纺土工布并洒水养生。土工布之间搭接不小于50cm，两侧下搭不小于50cm。

      - 养生7d且能钻取完整芯样后方能进行下一道工序。

      - 土工布覆盖养生期间，除洒水车外严禁其他车辆通行，洒水车速度不应超过20km/h。

  - 施工质量管理与验收

    - 一般规定

      - 施工质量管理与验收应包括原材料及掺配集料检验、混合料检验、施工过程中的质量检查验收等方面。

      - 严格执行安全操作规程，保障施工人员的职业健康和施工安全。

      - 施工应降低能源和材料消耗，保护环境。

    - 施工过程质量控制

      - 施工过程质量控制见表12。

表12  施工过程质量检测项目、频度和要求

| 名称 | 项目 | 频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾再生集料、 | 级配 | 每天拌和前测2个样品，发现异常 时，随时检测。 | 符合表1的要求 | JTG E42（T0302） |
|  | 杂物含量 | 材料组成设计时测2个样品；批次发生变化时2个样品；发现异常时，随时检测。 | 符合表2的要求 | 附录A |
|  | 轻质杂物含量 |  |  |  |
|  | 混凝土石含量 |  |  |  |
|  | 压碎值 |  |  | JTG E42（T0316） |
|  | 针片状含量 |  |  | JTG E42（T0312） |
|  | 砂当量 |  | 符合表5的要求 | JTG E42（T0334） |
|  | 0.075mm以下材料的塑性指数 |  |  | JTG E40（T0118） |
|  | 有机质含量 |  |  | JTG E42（T0313） |
| 水泥稳定再生集料混合料 | 级配 | 每一作业段或不超过2000m2检查1 次；异常时，随时检测。 | 符合8的要求 | JTG E42（T0302） |
|  | 拌合均匀性 | 随时检测。 | 色泽均匀，无离析现象 | 目测 |
| 施工质量 | 压实度 | 每作业段或每2000m2测6次以上。 | 符合表9的要求 | JTG E60（T0921） |
|  | 7d无侧限抗压强度 | 每作业段或每2000m2测一组 9个～13个试件。 | 符合表10的要求 | JTG E51（T0805） |

    - 交工验收

      - 水泥稳定掺配集料基层和底基层应按照JTG F80/1中的要求进行质量检验评定。

- 石灰粉煤灰稳定再生集料混合料

  - 原材料

    - 一般规定

      - 石灰粉煤灰稳定再生集料混合料组成设计应包括原材料检验、混合料的目标配合比设计、混合料的生产配合比设计和施工参数确定四个部分。

      - 再生集料的技术指标应满足本标准要求。

      - 再生集料最大公称粒径应不大于37.5mm。

      - 再生集料应洁净、均匀、无毒、无污染。

      - 再生集料运至现场后应抽样检验，合格后方可进场。

      - 相同料源、规格、砖石比例和加工工艺的建筑垃圾再生集料单独堆放。

      - 石灰、粉煤灰、集料和水等其他原材料质量应符合JTG/T F20中的规定。

    - 再生粗集料

      - 再生粗集料质量应符合表3的规定。

      - 再生粗集料规格宜符合表1的规定。

      - 再生粗集料材料分档要求应符合表6的规定。公称最大粒径为19mm、26.5mm和31.5mm的石灰粉煤灰稳定再生集料的备料规格宜符合表7的规定。

    - 再生细集料

      - 再生细集料质量应符合表5的规定。

      - 再生细集料规格宜符合表4的规定。

  - 配合比设计

    - 一般规定

      - 石灰粉煤灰稳定掺配集料的最大干密度和最佳含水率宜采用JTG E51中的重型击实方法确定。

      - 石灰粉煤灰稳定掺配集料的级配应符合表的规定。

      - 石灰粉煤灰稳定掺配集料中石灰与粉煤灰的比例为1:2～1:4，石灰粉煤灰与集料的比例为20:80～15:85。

      - 石灰粉煤灰稳定掺配规格应参照表7的规定。

      - 集料组成设计其他内容见JTG/T F20。

    - 混合料组成设计

      - 掺配集料的级配应符合表13的规定。

表13  石灰粉煤灰稳定再生集料混合料的推荐级配（%）

| 筛孔尺寸（mm） | 高速公路和一级公路 重、中、轻交通 | 二级公路及二级以下公路 |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | — | 100 |
| 31.5 | 100 | 90～100 |
| 26.5 | 91～95 | 81～94 |
| 19 | 76～85 | 67～83 |
| 13.2 | 62～75 | 54～73 |
| 9.5 | 51～65 | 45～64 |
| 4.75 | 35～45 | 30～50 |
| 2.36 | 22～31 | 19～36 |
| 1.18 | 13～22 | 12～26 |
| 0.6 | 8～15 | 8～19 |
| 0.3 | 5～10 | — |
| 0.15 | 3～7 | — |
| 0.075 | 2～5 | 2～7 |

      - 石灰粉煤灰再生集料混合料的再生集料掺量、压实度应符合表14的规定，材料性能应符合表15的规定。

表14  石灰粉煤灰再生集料混合料的再生集料掺量、压实度技术要求

| 结构层 | 公路等级 | 压实度（%） | 再生集料掺量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 层 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | ≥98 | 10～30 |
|  | 二级公路及二级以下公路 | ≥97 | 30～60 |
| 底基层 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | ≥97 | 30～50 |
|  | 二级公路及二级以下公路 | ≥95 | 60～100 |

表15 石灰粉煤灰再生集料混合料的材料性能技术要求

| 结构层 | 公路等级 | 7d饱水无侧限抗压强度要求Rd（MPa） |  | 干缩系数 | 28天龄期 5次冻融循环 BDR（%） | 动态抗压弹性模量（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重交通 | 中、轻交通 |  |  |  |
| 基 层 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | ≥1.0 | ≥0.9 | ＜0.003 | ≥70 | 18000~28000 |
|  | 二级公路及二级以下公路 | ≥0.8 | ≥0.7 |  |  |  |
| 底基层 | 高速公路和一级公路 （重、中、轻交通） | ≥0.7 | ≥0.6 |  |  | 14000~20000 |
|  | 二级公路及二级以下公路 | ≥0.6 | ≥0.5 |  |  |  |

  - 施工

    - 一般规定

      - 施工前，应对下承层表面的浮土人工铲除，并洒水润湿，用钢轮压路机进行碾压。并对下承层进行检查验收，所检指标应符合JTG F80/1的要求。

      - 石灰粉煤灰稳定掺配集料基层的施工工艺除本标准特殊要求外，其他工艺还有满足JTG/T F20中石灰粉煤灰稳定碎石混合料基层施工工艺要求。

      - 正式开工之前，应铺筑不小于200m的试验段，确定施工工艺和质量控制要求。

      - 流水作业段的长度以200m为宜。

    - 拌和

      - 拌和设备应根据备料档数配备料仓，建筑垃圾宜单独配备不少于2个料仓。

      - 料仓应安装电子秤，其精度应达到±0.5%。石灰粉煤灰稳定掺配集料拌和设备的产量宜大于500t/h。

    - 运输

      - 每天开工前，检验运输车辆完好情况，装料前应将车厢清洗干净。

      - 装车时，运输车辆应前后移动，按“品”字形分多次装料。

      - 石灰粉煤灰稳定掺配集料运输应采用帆布覆盖。

    - 摊铺

      - 摊铺速度宜控制在1.0m/min～1.5m/min，防止运输车辆碰撞摊铺机。

      - 螺旋分料器应匀速不间歇地旋转送料，且全部埋入混合料中。

      - 螺旋分料器转速应与摊铺速度相适应，两侧边缘料位应充足。

      - 摊铺机必须开启振动器和夯锤，确保初始压实度不小于85%。

    - 碾压

石灰粉煤灰稳定掺配集料宜按照表16的方案碾压，每遍重叠1/2轮宽。碾压作业结束前，如有局部晒干和风干迹象，影响压实时应及时采用喷雾形式补水。

表16 碾压方案

| 阶段 | 压路机型号 | 数量 | 碾压速度（m/min） | 碾压方式 | 碾压遍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初压 | 11t以上双钢轮 | 不少于2台 | 25～27 | 前静后振 | 1～2 |
| 复压 | 20t以上钢轮压路机 | 不少于3台 | 30～37 | 先弱振1遍、强振4遍、后弱振1遍 | 不少于6 |
| 终压 | 26t以上胶轮压路机 | 不少于1台 | 25～27 | 静压 | 1～2 |

    - 养生与交通管制

      - 碾压完毕且平整度、压实度、厚度等检查合格后，底基层和基层表面应即刻覆盖透水无纺土工布并洒水养生。土工布之间搭接不小于50cm，两侧下搭不小于50cm。

      - 养生期宜不少于7天，养生期宜延长至上层结构开始施工的前2d。

      - 土工布覆盖养生期间，除洒水车外严禁其他车辆通行，洒水车速度不应超过20km/h。

  - 施工质量检查与验收

    - 一般规定

      - 施工质量管理与验收应包括原材料及掺配集料检验、混合料检验、施工过程中的质量检查验收等方面。

      - 严格执行安全操作规程，保障施工人员的职业健康和施工安全。

      - 施工应降低能源和材料消耗，保护环境。

    - 施工过程质量检查

      - 施工过程质量控制见表17。

表17  施工过程质量检测项目、频度和要求

| 名称 | 项目 | 频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾再生集料 | 级配 | 每天拌和前测2个样品，发现异常 时，随时检测。 | 符合表1的要求 | JTG E42（T0302） |
|  | 杂物含量 | 材料组成设计时测2个样品；批次发生变化时2个样品；发现异常时，随时检测。 | 符合表2的要求 | 附录A |
|  | 轻质杂物含量 |  |  |  |
|  | 混凝土石含量 |  |  |  |
|  | 压碎值 |  |  | JTG E42（T0316） |
|  | 针片状含量 |  |  | JTG E42（T0312） |
|  | 砂当量 |  | 符合表5的要求 | JTG E42（T0334） |
|  | 0.075mm以下材料的塑性指数 |  |  | JTG E40（T0118） |
|  | 有机质含量 |  |  | JTG E42（T0313） |
| 石灰粉煤灰稳定再生集料混合料 | 级配 | 每一作业段或不超过2000m2检查1 次；异常时，随时检测。 | 符合8的要求 | JTG E42（T0302） |
|  | 拌合均匀性 | 随时检测。 | 色泽均匀，无离析现象 | 目测 |
| 施工质量 | 压实度 | 每作业段或每2000m2测6次以上。 | 符合表14的要求 | JTG E60（T0921） |
|  | 7d无侧限抗压强度 | 每作业段或每2000m2测一组 9个～13个试件。 | 符合表15的要求 | JTG E51（T0805） |

    - 交工验收

      - 石灰粉煤灰稳定掺配集料基层和底基层应按照JTG F80/1中的要求进行质量检验评定。

- 再生集料路基

  - 原材料

    - 一般规定

      - 再生材料在使用前应抽样检测，检测合格后方可使用。

      - 施工现场相同料源、规格的再生材料作为同一批次材料检测和储存。不同批次的再生材料应分别取样检测。

      - 料场内再生材料每层堆放高度不宜超过5m，并根据料源、规格设置标识牌。

      - 填筑路堤的再生材料粒径应不大于150mm，填筑路床的再生材料粒径应不大于60mm。

    - 再生材料

      - 再生材料级配应符合18的规定。

表18  再生材料级配要求

| 应用部位 | 4.75mm以上颗粒含量（%） | 0.075mm以上颗粒含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 路床 | 50～70 | 90～100 |
| 路堤 | 40～60 | 90～100 |

      - 再生材料技术指标应符合表19的规定。

表19  再生材料技术要求

| 项目 | 技术要求 |  | 检测频率 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路和一级公路 重、中、轻交通 | 二级及二级以下公路 |  |  |
| 含水率（%） | 实测值 |  | 10000立方米每次 | JTG E40（T0103） |
| 轻质杂物含量（%） | ≤0.1 | ≤0.3 |  | 附录A |
| 不均匀系数 | ≥5 |  |  | JTG E40（T0115） |
| 有机质含量（%） | ≤5.0 |  | 50000立方米每次 | JTG E40（T0151） |
| 易溶盐含量（%） | ≤0.3 |  |  | JTG E40（T0153） |

    - 水

一般可采用饮用水，不得含有有害物质和其他污染物。

  - 施工

    - 一般规定

      - 路基填筑应采用机械化施工。

      - 路基施工过程中应配合人工再次清捡再生材料中混有的轻质杂物。

      - 不同料源、不同批次的再生材料应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一料源、同一批次的再生材料，不得混合填筑。

      - 雨季施工时应做好临时排水。

    - 试验路段

      - 试验路段长度不宜小于200m。

      - 试验段施工应确定压实工艺主要参数：机械组合、压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度、最佳含水量等。试验段完工后应编写总结报告，内容包括再生材料试验、检测报告、施工组织方案及工艺、原始记录、过程记录、对施工设计图的修改建议等。

    - 施工流程

再生材料填筑路基的施工流程见图1。

施工准备

运输材料

布料

整平

洒水闷料

碾压

路基施工质量检查

路基交工验收

不合格

增加碾压遍数

图1  再生材料填筑路基施工流程图

    - 施工准备

      - 施工前应检查材料的来源和质量，进场的各种材料的来源、品种和质量应符合要求，不符合要求的材料不得进场。再生材料的技术要求应满足16和表17的规定，供货单位应提供由符合资质规定的检测单位出具的合格试验检测报告。

      - 再生材料填筑路基施工准备应按JTG F10的要求执行。

    - 运输

      - 再生材料装运过程中应避免离析。

      - 运输车辆应采取洒水或加盖篷布等防护措施。

    - 布料及整平

      - 再生材料应均匀卸在灰线方格内，卸料后采用推土机初平，并配合人工捡除超大粒径骨料。初平后采用钢轮压路机进行稳压，然后采用平地机按照确定的松铺厚度进行精平。整平后表面应平整。

      - 整平后应测定松铺厚度。不满足要求时应采用平地机继续整平，直至满足要求。

      - 整平后对局部大颗粒集中部位应由人工采用细料找平。

    - 洒水闷料

      - 洒水前应测定再生材料的天然含水率，并通过室内试验确定的最佳含水率计算所需补水量。

      - 洒水应均匀，防止出现路基表面局部水分过多现象。应及时检测再生材料的含水率，以保证其处于最佳含水率-1%～+3%范围内。

      - 洒水应分两次进行：

a)	第1次洒水为所需水量的60%～70%（一般略大于理论数值，根据现场气温调节），待路基表面风干不粘轮时碾压2遍～3遍；

b)	第2次洒水量约为需水量的30%～40%，待路基表面风干不粘轮时继续碾压。

      - 施工时如路基裸露时间长、气温过高，应适当进行补水。

    - 碾压

      - 钢轮压路机宜选用自重不小于26t，羊足碾压路机宜选用自重不小于22t。采用振动压路机施工时的适宜频率为27Hz～35Hz，振幅不少于1.8mm，碾压速度为33m/min～67m/min。

      - 碾压按照先路边后中间、先轻后重、先慢后快和轮迹重叠的原则。压实路线纵向互相平行。直线地段由边坡向路基中心碾压，曲线路段由曲线内侧向外侧碾压。横向接头重叠0.4m～0.5m，前后相邻两区段间纵向重叠2.0m～5.0m。具体碾压技术参数见表20。

表20  路基碾压技术参数

| 阶段 | 压路机类型 | 碾压速度（m/min） | 碾压遍数 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初压 | 钢轮压路机 | 25～33 | 1遍～2遍 | 静压 |
| 复压 | 羊足碾压路机 | 33～67 | 不少于4遍 | 先弱振再强振 |
|  | 钢轮压路机 | 33～67 | 不少于4遍 | 先弱振再强振 |
| 终压 | 钢轮压路机 | 50～83 | 1遍～2遍 | 静压 |

  - 质量管理和验收

    - 质量控制

      - 再生材料填筑路基施工过程中应加强施工质量控制。运至施工现场的材料，其质量应满足要求。施工质量应采用施工参数（压实功率、碾压速度、压实遍数、铺筑层厚等）与施工质量检测双控制。

      - 施工过程中质量检测项目、标准、方法及频率见表21。动态变形模量检测方法见附录B。再生材料最大干密度及压实度确定方法见附录C。

表21  施工过程中质量控制要求

| 项目 | 规定值或允许偏差 |  | 检测方法 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路和一级公路 重、中、轻交通 | 二级及二级以下公路 |  |  |
| 外观 | 表面平整密实，不得有明显的轮迹、裂缝、沉降等缺陷，不得有明显杂物，且无明显的骨料离析 |  | 目测 | 随时 |
| 碾压厚度（cm） | ≤25 路床 ≤30 路堤 |  | 水准仪 | 每200m测4个断面 |
| 动态变形模量（MPa） | ≥40 路床 ≥30 路堤 | ≥30 路床 ≥25 路堤 | 动态变形模量测试仪 | 每100m等间距检查2个断面6 点，每断面左、中、右各1点，左右点距路基边缘1m处 |
| 压实度（%） | ≥96 路床 ≥94 上路堤 ≥93 下路堤 | ≥95 路床 ≥94 上路堤 ≥92 下路堤 | 灌砂法 | 每1000m2至少检验2点，不足 1000m2时检验2点，必要时可根据需要增加检测点 |

    - 交工验收

      - 路基工程完工后路基表面层应平整、密实，无明显离析。

      - 路基工程质量验收标准见表22。

表22  路基工程质量验收标准

| 项目 |  | 规定值或允许偏差 |  | 检查方法 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路和一级公路 重、中、轻交通 | 二级及二级以下公路 |  |  |
| 压实度（%） |  | ≥98 | ≥95 | 灌砂法 | 每200m每压实层测4处 |
| 弯沉 0.01mm |  | 不大于设计值 |  | 贝克曼梁 | 每一双车道（不超过1km）检查 80～100个点，单车道或多车道按车道数与双车道之比，相应减少或增加测点 |
| 纵断高程（mm） |  | +10，-20 | +10，-30 | 水准仪 | 每200m测4个断面 |
| 中线偏位（mm） |  | 50 | 100 | 经纬仪 | 每200m测4点，弯道加HY、YH两点 |
| 宽度（mm） |  | 符合设计要求 |  | 米尺 | 每200m测4处 |
| 平整度（mm） |  | 20 | 30 | 3m直尺 | 每200m测2处×10尺 |
| 横坡（%） |  | ±0.3 | ±0.5 | 水准仪 | 每200m测4个断面 |
| 边坡 | 坡度 | 不陡于设计值 |  | 水准仪 | 每200m抽查4处 |
|  | 平顺度 | 符合设计要求 |  |  |  |

- 附录A
（规范性附录）
杂物含量及混凝土石含量检测方法

A.1 仪具和材料

检测用以下仪具和材料：

- 鼓风干燥箱：能使温度控制在（105±5）℃；

- 电子天平：称量20kg，感量0.1g；

- 方孔筛：孔径为4.75mm的筛一只；

- 铁铲、搪瓷盘、毛刷等。

A.2 取样

A.2.1 应按GB/T 14685中规定的取样方法进行取样。试样的最小取样数量应符合表A.1的规定。杂物含量与混凝土石含量可采用同一组试样进行试验。

表A.1 试验取样数量

| 再生粗集料最大粒径（mm） | 9.5 | 19.0 | 31.5 | 37.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最少取样量（kg） | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |

A.3 试样处理

A.3.1 将试样通过4.75mm方孔筛，取筛上部分进行试验。应按GB/T 14685中规定的试样处理方法将试样缩分至不小于表A.2规定的数量。

表A.2 试验所需试样数量

| 再生粗集料最大粒径（mm） | 9.5 | 19.0 | 31.5 | 37.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最少试样量（kg） | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 |

A.3.2 将缩分后的试样置于（105±5）℃的干燥箱中烘干至恒量，冷却至室温。

A.4 试验步骤

杂物含量与混凝土石含量试验应按如下步骤进行：

- 称量试样的质量m1，准确至0.1g；

- 人工分选出试样中的金属、塑料、沥青、木头、玻璃、砖类、草根、树叶、树枝、纸张、毛皮、煤块和炉渣等杂物，然后称量各种杂物的总质量m2，准确至0.1g；

- 人工分选出试样中的混凝土石和石块，称量质量m3，准确至0.1g。

A.5 结果整理

分别按公式（A.1）和公式（A.2）计算再生粗集料中杂物与混凝土石占试样总质量的百分比，精确至0.1%；

Qa = ×100 .................................... (A.1)

式中：

Qa   ——杂物含量（%）；

m2   ——杂物质量（g）；

m1   ——再生粗集料总质量（g）。

Qb =×100 .................................. (A.2)

式中：

Qb   ——混凝土石含量（%）；

m3   ——混凝土石质量（g）；

m1   ——再生粗集料总质量（g）。

平行试验进行2次，试验结果取两次试验的算术平均值，精确至0.01%。

- 附录B
（规范性附录）
动态变形模量检测方法

B.1 仪具和材料

检测用以下仪具和材料：

- 动态变形模量测试仪：沉陷测试范围为 0.1mm～2.0mm，Evd测试范围为10MPa～225MPa，测试影响深度为0mm～500mm；

- 干燥细砂。

B.2 试验步骤

动态变形模量检测应按如下步骤进行：

- 测试面应平整无坑洞，应使荷载板与地面良好接触，必要时可用少量的细砂补平；测试面宜水平，其倾斜角度不大于5°；

- 荷载板放置在平整好的测试面上，安装导向杆并保持其垂直；

- 将落锤提升至挂（脱）钩装置上挂住，然后使落锤脱钩并自由落下，当落锤弹回后将其抓住并挂在挂（脱）钩装置上。按此操作进行三次预冲击；

- 按上述操作方式进行三次冲击测试，作为正式测试记录，测试时应避免荷载板的移动和跳跃。

B.3 结果整理

B.3.1 动态变形模量Evd值按公式（B.1）计算：

vd=........................................(B.1)

式中：

Evd——动态变形模量值（MPa）；

λ  ——承重板形状影响系数，取1.5；

r  ——承重板半径（mm），取150mm；

σ  ——路基面最大动应力（MPa），取0.1MPa；

S  ——承重板的垂直沉陷值（mm）。

B.3.2 本试验记录格式如表B.1。

表B.1 动态变形模量检测记录表

| 施工里程 |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填料种类 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| 仪器设备及环境条件 |  | 仪器设备名称 |  | 型号 |  | 管理编号 |  |  | 温度/（℃） |  | 相对湿度 /（%） |
|  |  | 动态变形模量测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填层厚度h cm 检测标高H m 荷载板半径r 150 mm 含水率ω % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 测点部位 |  | 含水率 （%） |  | 冲击顺序 | 沉陷值Si （mm） |  | 平均沉陷值S （mm） |  | 动态变形模量 Evd=22.5/S （MPa） |  |
| 1 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  |  |  |
| S—t（沉陷—时间）曲线： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验： 	                                计算： 	                           	 复核：

- 附录C
（规范性附录）
再生混合料最大干密度及压实度确定方法

C.1 最大干密度确定方法

C.1.1 再生混合料最大干密度每50000m3需取样测定一次，具体确定方法为：配制5mm～40mm颗粒占0mm～40mm颗粒的粗粒含量为20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%的再生混合料试样，分别按照JTG E40中试验方法进行室内大筒重型击实试验，确定不同粗粒含量（以击实后试样粗粒含量为准）再生混合料的最大干密度和最佳含水率，绘制不同粗粒含量的最大干密度曲线。

C.1.2 超尺寸颗粒的校正：当试样中大于规定最大粒径的超尺寸颗粒含量为5%～30%时，对试验所得最大干密度和最佳含水率进行校正（超尺寸颗粒的含量小于5%时，可不进行校正）。

C.1.3 根据校正的最大干密度、最佳含水率和5mm～40mm颗粒占0mm～40mm颗粒的粗粒含量来绘制修正曲线。

C.2 压实度确定方法

现场采用灌砂法检测路基压实度时，根据试坑内再生混合料中5mm～40mm颗粒占0mm～40mm颗粒的粗粒含量，在重型击实修正曲线中查找对应的最大干密度来计算现场再生材料的压实度。