DB

北京市地方标准

编  号：DB11/T xxxx-20xx

备案号：Jxxxx-20xx

温拌沥青路面施工及验收规程

Construction and Acceptance Specification for Warm Mix Asphalt Pavement

（征求意见稿）

20**-**-**发布                                  20**-**-**实施

北京市住房和城乡建设委员会

联合发布

北 京 市 市 场 监 督 管 理 局

北京市地方标准

温拌沥青路面施工及验收规程

Construction and Acceptance Specification for Warm Mix Asphalt Pavement

编  号：

备案号：

主编单位：北京市政路桥建材集团有限公司

北京市政路桥正达道路科技有限公司

北京市政路桥股份有限公司

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：20**年*月*日

20**  北 京

- 前  言

根据北京市市场监督管理局《2023年北京市地方标准制修订项目计划（第三批）》(京市监发〔2023〕149号)的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程主要技术内容是：1总则；2术语和符号；3基本规定；4材料；5温拌沥青制备与储存；6配合比设计；7温拌沥青混合料拌制与施工；8温拌沥青路面质量控制。

本规程修订的主要技术内容是:

1.新增了温拌沥青制备与储存；

2.新增泡沫温拌沥青及沥青混合料相关内容；

3.新增了温拌再生沥青及沥青混合料内容；

4.删除了与标准JTG F40和JTG/T 5521一致的章节等。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同负责管理，由北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并组织标准编制单位对具体内容进行解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送北京市政路桥建材集团有限公司（地址：北京市朝阳区三台山路甲3号，邮政编码：100176，E-mail：179885854@qq.com，电话：010-602814160）。

本规程主编单位: 北京市政路桥建材集团有限公司

北京市政路桥正达道路科技有限公司

北京市政路桥股份有限公司

本规程参编单位：北京路新沥青混凝土有限公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	2

3  基本规定	3

4  材料	4

4.1  一般规定	4

4.2  温拌添加剂	4

4.3  沥青	4

4.4  其他材料	6

5  温拌沥青制备与存储	7

5.1  湿法添加表面活性剂型温拌沥青制备	7

5.2  泡沫温拌沥青制备	7

6  配合比设计	8

6.1  一般规定	8

6.2  级配设计	8

6.3  表面活性剂型温拌沥青混合料配合比设计	8

6.4  泡沫温拌沥青混合料配合比设计	8

6.5  温拌再生沥青混合料配合比设计	9

6.6  生产配合比	9

6.7  生产配合比检验	9

7  温拌沥青混合料拌制与施工	10

7.1  一般规定	10

7.2  表面活性剂型温拌沥青混合料拌制	10

7.3  泡沫温拌沥青混合料拌制	10

7.4  温拌再生沥青混合料拌制	11

7.5  摊铺与碾压	11

7.6  其他施工要求	11

8  温拌沥青路面质量控制	13

8.1  一般规定	13

8.2  原材料检验	13

8.3  温拌沥青混合料施工过程质量管理	13

附录A  泡沫沥青制备	16

附录B  表面活性剂型温拌沥青混合料设计方法	17

附录C  泡沫温拌沥青混合料设计方法	18

本标准用词说明	19

引用标准名录	20

条文说明	21

Contents

1  General provisions	1

2  Terminology and symbols	2

2.1  Terminology	2

2.2  Symbols	2

3  Basic regulations	3

4  Material	4

4.1  General provisions	4

4.2  Warm mixing additive	4

4.3  Asphalt	4

4.4  Other materials	6

5  Preparation and storage of warm mix asphalt	7

5.1  Preparation of warm mix asphalt with surfactant formulation	7

5.2  Preparation of foam warm mix asphalt	7

6  Mix design	8

6.1  General provisions	8

6.2  Gradation design	8

6.3  Mix proportion design of surface active dosage form warm mix asphalt mixture	8

6.4  Mix design of foam warm mix asphalt mixture	8

6.5  Mix proportion design of warm mix recycled asphalt mixture	9

6.6  Production mix ratio	9

6.7  Production mix ratio inspection	9

7  Mixing and construction of warm mix asphalt mixture	10

7.1  General provisions	10

7.2  Mixing of surface active dosage form warm mix asphalt mixture	10

7.3  Foam warm mix asphalt mixture mixing	10

7.4  Mixing of warm mix recycled asphalt mixture	11

7.5  Paving and rolling	11

7.6  Other construction techniques	11

8  Quality control of warm mix asphalt pavement	13

8.1  General provisions	13

8.2  Raw material inspection	13

8.3  Quality management of warm mix asphalt mixture construction process	13

Appendix A  Preparation of foam asphalt	16

Appendix B  Design method for mix proportion of surface active dosage form warm mix asphalt mixture	17

Appendix C  Mix design method of foam warm mix asphalt mixture	18

Explanation of wording in this specification	19

List of quoted standards	20

Explanation of provisions	21

# 1  总  则

1.0.1  为指导北京市温拌沥青混合料的设计、路面施工与质量控制，规范温拌沥青技术的应用，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于北京市行政区域内道路新建、改扩建、维修养护工程的路面施工、质量控制。

1.0.3  温拌沥青路面的施工除应符合本规程外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1  温拌沥青混合料 warm mix asphalt

通过掺加添加剂或物理工艺等措施，使拌制、施工温度降低20℃~30℃，性能达到热拌沥青混合料同等水平的沥青混合料。

2.1.2  温拌再生沥青混合料 warm mix recycled asphalt mixture

采用回收沥青混合料、矿料、沥青、再生剂等材料，通过温拌方式拌制而成的沥青混合料。

2.1.3  温拌添加剂 warm mix additive

添加到沥青或沥青混合料中，使沥青混合料能在相对较低的温度下拌制及施工，且满足沥青混合料技术要求的添加剂。

2.1.4  表面活性剂型温拌技术 surface active dosage form warm mixing technology

将表面活性剂型温拌剂加入沥青或沥青混合料中，降低沥青混合料拌制施工温度的技术。

2.1.5  泡沫温拌技术 warm mixing technology of foam

通过专用的沥青发泡装置，向道路石油沥青或改性沥青中加入一定量的水，使其产生泡沫，形成一种膨胀状态，并用于温拌沥青混合料的技术。

2.1.6  膨胀率 expansion ratio

指沥青在发泡状态下的最大体积与发泡前的体积之比。

2.1.7  半衰期 half life

指泡沫温拌沥青从最大体积衰减到最大体积一半时所需的时间。

2.1.8  高等级道路 high grade road

高等级道路指在公路和城市道路中等级较高的道路，包括城市快速路、城市主干道和高速公路、一级公路。

2.1.9  一般道路 general road

一般道路是较低等级道路和公路的统称，包括城市次干道、城市支线及以下道路和二级及二级以下公路。

2.1.10  沥青混合料回收料 reclaimed asphalt pavement

通过对旧沥青路面铣刨、挖除破碎等方式得到的以及生产过程中废除的沥青混合料。

## 2.2  符  号

本规程各种符号、代号以及意义。

WMA——温拌沥青混合料 warm mix asphalt 之略语；

WAC ——温拌密级配沥青混合料，分为粗型和细型两类；

WSMA——温拌沥青玛蹄脂碎石混合料，warm stone matrix asphalt （或 warm stone mastic asphalt ）之略语；

WATB——温拌沥青稳定碎石混合料；

WZAC——温拌再生密级配沥青混凝土混合料，分为粗型和细型两类；

WZSMA——温拌再生沥青玛蹄脂碎石混合料。

- 3  基本规定

3.0.1  温拌沥青混合料宜在气温不低于5℃（高等级道路）或2℃（一般道路）的条件下施工，不应在雨天、路面潮湿、强风等条件下施工。

3.0.2  温拌沥青混合料的种类按集料公称最大粒径、矿料级配划分，分类见表3.0.2。

表3.0.2  温拌沥青混合料种类

| 混合料类型 | 温拌密级配沥青混合料 | 温拌沥青稳定碎石 | 温拌沥青玛蹄脂碎石混合料 | 公称最大粒径(mm) | 最大粒径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗粒式 | ─ | WATB-30 WZATB-30 | ─ | 31.5 | 37.5 |
|  | WAC-25 WZAC-25 | WATB-25 WZATB-25 | ─ | 26.5 | 31.5 |
| 中粒式 | WAC -20 WZAC-20 | ─ | WSMA-20 WZSMA-20 | 19.0 | 26.5 |
|  | WAC-16 WZAC-16 | ─ | WSMA-16 WZSMA-16 | 16.0 | 19.0 |
| 细粒式 | WAC-13 WZAC-13 | ─ | WSMA-13 WZSMA-13 | 13.2 | 16.0 |
|  | WAC-10 WZAC-10 | ─ | WSMA-10 WZSMA-10 | 9.5 | 13.2 |

3.0.3  沥青面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配。对温拌密级配沥青混合料，沥青层单层的压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的2.5～3倍，对WSMA等嵌挤型混合料不宜小于集料公称最大粒径的2～2.5倍。温拌沥青混合料类型与推荐的应用场合见表3.0.3。

表3.0.3  常用温拌沥青混合料类型与推荐应用场合

| 结构 层次 | 高等级道路 |  | 一般道路 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三层式沥青路面 | 两层式沥青路面 | 沥青路面 |
| 上面层 | WAC-13、WAC-16 WSMA-10、WSMA-13 WSMA-16、WZAC-13 WZAC-16、WZSMA-10 WZSMA-13、WZSMA-16 | WAC-13、WAC-16 WSMA-10、WSMA-13 WZAC-13、WZAC-16 WZSMA-10、WZSMA-13 | WAC-13、WAC-16 WZAC-13、WZAC-16 |
| 中面层 | WAC-16、WAC-20 WZAC-16、WZAC-20 | — | — |
| 下面层 | WAC-25、WATB-25、WATB -30 WZAC-25、WZATB-25、WZATB -30 | WAC-20、WAC-25、WATB-30 WZAC-20、WZAC-25、WZATB-30 | WAC-20、WAC-25 WZAC-20、WZAC-25 |

3.04  温拌沥青层施工前基层及底基层应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1及《公路工程质量检验评定标准》JTG F80的规定。

- 4  材料

## 4.1  一般规定

4.1.1  对沥青路面使用的各种材料进行质量检测，经质量检验合格后方可使用，不应以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。

4.1.2  沥青路面集料的选择应经过料源调查，应尽可能就近取材，质量符合使用要求。

4.1.4  不同料源、品种、规格的集料不应混杂堆放。

4.1.5  宜采用添加表面活性剂和机械发泡的温拌技术，其他满足要求的温拌技术，经验证后方可使用。

## 4.2  温拌添加剂

4.2.1  温拌添加剂应使沥青混合料拌制温度、摊铺温度降低不低于30℃。

4.2.2  表面活性剂型湿法温拌添加剂的技术要求应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  表面活性剂型温拌剂技术要求

| 项目 | 湿法添加剂 |
| --- | --- |
| 胺值 (mg/g) | 400~600 |

4.2.3  胺值是表面活性温拌剂常用特定（活性）成分性指标，胺值的试验检测方法应参照现行行业标准《沥青混合料改性添加剂》JT/T 860.6的规定执行。

4.2.4  为了避免表面活性剂温拌添加剂发生物理和化学变化而失效，表面活性剂温拌添加剂需要密闭避光储存。

4.2.5  温拌添加剂应对混合料技术指标不产生负面影响。

4.2.6  温拌添加剂使用过程中应不产生额外的有毒有害气体。

## 4.3  沥青

4.3.1  温拌沥青可采用道路石油沥青、SBS改性沥青、橡胶改性沥青，采用其他类型改性沥青时应经验证后方可使用。

4.3.2  道路石油沥青技术要求应符合表4.3.2-1的规定，SBS改性沥青技术指标应符合表 4.3.2-2 的规定，橡胶改性沥青的技术指标应符合4.3.2-3的规定。试验方法按照现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20的规定执行。

表4.3.2-1  道路石油沥青技术要求

| 项目 | 等级 | 沥青标号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70号 | 90号 |
| 针入度（25℃，5s，100g），0.1mm | — | 60~80 | 80~100 |
| 针入度指数PI[1] | A | -1.5~+1.0 |  |
|  | B | -1.8~+1.0 |  |
| 软化点（R&B）,℃ | A | ≥46 | ≥45 |
|  | B | ≥44 | ≥43 |
| 60℃动力粘度[1]，Pa·s | A | ≥180 | ≥160 |
| 10℃延度[1]，mm | A | ≥200 | ≥200 |
|  | B | ≥150 | ≥150 |
| 闪点，℃ | — | ≥260 | ≥245 |
| 溶解度，% |  | ≥99.5 |  |
| 密度（15℃），kg/m3 |  | 实测记录 |  |
| TFOT（或RTFOT）后[2] |  |  |  |
| 质量变化，% | — | ±0.8 |  |
| 残留针入度比，% | A | ≥61 | ≥57 |
|  | B | ≥58 | ≥54 |
| 残留延度（10℃），mm | A | ≥6 | ≥8 |
|  | B | ≥4 | ≥6 |

注：1.PI值、60℃动力粘度和10℃延度可作为选择性指标；

2.老化试验以TFOT为准，也可用RTFOT代替。

表4.3.2-2  SBS改性沥青技术要求

| 项目 | SBS类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I-C | I-D |
| 针入度（25℃，5s，100g），0.1mm | 60-80 | 40-60 |
| 针入度指数PI | ≥-0.4 | ≥0 |
| 延度5℃，5cm/min，mm | ≥30 | ≥20 |
| 软化点（R&B）,℃ | ≥55 | ≥60 |
| 运动粘度[1]135℃，Pa·s | ≤3 |  |
| 闪点，℃ | ≥230 |  |
| 溶解度，% | ≥99 |  |
| 弹性恢复25℃，% | ≥65 | ≥75 |
| 贮存稳定性[2] 离析，48软化点差，℃ | ≤2.5 |  |
| TFOT（或RTFOT）后残留物 |  |  |
| 质量变化，% | ≤1.0 |  |
| 针入度比25℃，% | ≥60 | ≥65 |
| 延度5℃，mm | ≥200 | ≥150 |

注：贮存稳定性指标适用于工厂拌制的成品改性沥青。现场制作的改性沥青对贮存稳定性指标可不作要求，但应在制作后，保持不间断的搅拌或泵送循环，保证使用前没有明显的离析现象。

表4.3.2-3  橡胶改性沥青技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 135℃旋转粘度，Pa·s | 2.0~3.5 |
| 针入度（25℃，5s，100g），0.1mm | 40~60 |
| 软化点（R&B）, ℃ | >65 |
| 弹性恢复25℃，% | >80 |
| 延度5℃，5cm/min，mm | >20 |
| 离析软化点差，℃ | <30 |

## 4.4  其他材料

4.4.1  粗集料、细集料、填料、纤维稳定剂等的技术要求应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的相关规定。

4.4.2  沥青发泡用水宜符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定，发泡用水不应含有油污、泥和其他有害杂质。

4.4.3  温拌再生沥青混合料用再生剂、回收沥青混合料等的技术要求应符合现行行业标准《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJT 43及《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521的相关规定。

- 5  温拌沥青制备与储存

## 5.1  湿法添加表面活性剂型温拌沥青制备

5.1.1  湿法添加表面活性剂型温拌沥青的制备，沥青加热温度应符合表5.1.1的规定，湿法添加的表面活性剂应与沥青搅拌均匀。

表5.1.1  沥青加热温度

| 成型工序 | 沥青型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道路石油沥青 | SBS改性沥青 | 橡胶改性沥青 |
| 沥青加热温度，℃ | 135~155 | 150~170 | 165~180 |

5.1.2  湿法添加表面活性剂型温拌沥青性能应符合现行行业标准《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJT 43及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中同类型热拌沥青的技术要求。试验方法应按照现行行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20的规定执行。

## 5.2  泡沫温拌沥青制备

5.2.1  试验室加工泡沫沥青时应采用室内沥青发泡设备，现场加工时应在拌和楼加装专用的沥青发泡设备，按照本规程附录A的要求制备泡沫温拌沥青，泡沫沥青的发泡效果试验应按现行地方标准《沥青路面厂拌冷再生技术规范》DB11/T 1634的规定执行。

5.2.2  泡沫沥青用水量应通过试验确定，沥青发泡参数应符合表5.2.2的技术要求。

表5.2.2  沥青发泡参数

| 沥青类型 | 发泡温度（℃） | 发泡用水量（%） |
| --- | --- | --- |
| 道路石油沥青 | 140~160 | 1~3 |
| SBS改性沥青 | 150-170 | 2~4 |
| 橡胶改性沥青 | 160~180 | 2~4 |

5.2.3  泡沫温拌沥青应采用膨胀率和半衰期作为质量评价指标。

5.2.4  泡沫沥青的技术要求应符合表5.2.4的规定，膨胀率和半衰期的试验方法应按现行地方标准《沥青路面厂拌冷再生技术规范》DB11/T 1634的规定执行。

表5.2.4  泡沫沥青技术要求

| 项目 | 单位 | 道路石油沥青 | SBS改性沥青 | 橡胶改性沥青 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 膨胀率，≥ | 倍 | 6 | 4 | 4 |
| 半衰期，≥ | s | 10 | 10 | 10 |

5.2.5  当采用其他种类改性沥青时，发泡参数应通过试验确定。

- 6  配合比设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  高等级道路温拌沥青混合料设计应包括目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证3个阶段。

6.1.2  一般道路温拌沥青混合料的配合比设计可按6.1.1步骤进行或参考道路等级和使用材料相同的工程。

6.1.3  泡沫沥青制备应按照附录A的规定执行。

## 6.2 级配设计

6.2.1  温拌沥青混合料的矿料级配应符合工程规定的设计级配，矿料级配范围应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ 169及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定。

6.2.2  温拌再生沥青混合料的矿料级配应符合工程规定的设计级配，矿料级配范围应符合现行行业标准《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJT 43及《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521的规定。

## 6.3 表面活性剂型温拌沥青混合料配合比设计

6.3.1  应根据温拌沥青混合料类型和本规程第4章的规定选用符合要求的材料进行表面活性剂型温拌沥青混合料配合比设计，并确定最佳表面活性剂的用量。

6.3.2  表面活性剂型温拌沥青混合料设计宜采用马歇尔试验配合比设计方法，设计方法按照现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定执行，也可采用其他设计方法。表面活性剂型沥青混合料配合比设计时试件的成型方法按照本规程附录B的规定执行。

6.3.3  表面活性剂型温拌沥青混合料试件制作温度范围应符合表6.3.3的规定，具体的室内试件制作温度应根据等空隙率法确定。

表6.3.3  表面活性剂型温拌沥青混合料试件制作温度

| 成型工序 | 沥青型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道路石油沥青 | SBS改性沥青 | 橡胶改性沥青 |
| 沥青加热温度，℃ | 135~155 | 155~170 | 160~175 |
| 集料加热温度，℃ | 120~130 | 140~150 | 150~160 |
| 拌和温度，℃ | 120~130 | 140~150 | 150~160 |
| 成型温度，℃，不低于 | 110 | 130 | 140 |

6.3.4  表面活性剂型温拌沥青混合料的性能应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ 169及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中同类型热拌沥青混合料的技术要求。

## 6.4 泡沫温拌沥青混合料配合比设计

6.4.1  应根据温拌沥青混合料类型和本规程第4章的规定选用符合要求的材料进行泡沫温拌沥青混合料配合比设计。

6.4.2  泡沫温拌沥青混合料设计方法宜采用马歇尔试验配合比设计方法，设计方法按照现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定执行，也可采用其他设计方法。泡沫温拌沥青混合料配合比设计时试件的成型方法按照本规程附录C的规定执行。

6.4.3  泡沫温拌沥青混合料试件制作温度范围应符合表6.4.3的规定，具体的试件制作温度应根据等空隙率法确定。

表6.4.3  泡沫温拌沥青混合料试件制作温度

| 成型工序 | 沥青型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道路石油沥青 | SBS改性沥青 | 橡胶改性沥青 |
| 沥青加热温度，℃ | 140~160 | 150~170 | 160-180 |
| 集料加热温度，℃ | 140~160 | 150~170 | 160~180 |
| 拌和温度，℃ | 130~140 | 145~155 | 155~165 |
| 成型温度，℃，不低于 | 120 | 135 | 145 |

6.4.4  泡沫温拌沥青混合料的性能应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中同类型热拌沥青混合料的技术要求。

## 6.5 温拌再生沥青混合料配合比设计

6.5.1  温拌再生沥青混合料的矿料级配、体积指标、性能指标应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1及《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521的规定。

6.5.2  温拌再生沥青混合料试件的制作温度宜与再生沥青混合料一致。

6.5.3  泡沫温拌再生沥青混合料配合比设计时，发泡所用的沥青应为再生沥青混合料设计时所确定的新沥青，其发泡参数应按本规程5.2.2确定。

## 6.6 生产配合比

6.6.1  对间歇式拌和设备，应按规定方法取样测试各热料仓的材料级配，确定各热料仓的配合比。

6.6.2  应选择适宜的筛孔尺寸和安装角度，使各热料仓的供料大体平衡。

## 6.7 生产配合比检验

6.7.1  应按生产配合比结果铺筑试验段，并取样进行马歇尔试验，同时从试验路段钻芯取样检测空隙率的大小，由此确定生产用的标准配合比。

6.7.2  应根据标准配合比及现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的质量管理要求中各筛孔的允许波动范围，制定施工用的级配控制范围，用以检查温拌沥青混合料的拌制质量。

6.7.3  对确定的标准配合比，宜再次进行车辙试验和水稳定性试验验证。

- 7  温拌沥青混合料拌制与施工

## 7.1  一般规定

7.1.1  温拌沥青混合料的拌制、运输、摊铺和压实等施工作业应采用机械化施工。

7.1.2  温拌沥青混合料路面在正式开工前，宜铺筑100~200m试验路段，试验段铺筑应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定。

7.1.3  摊铺温拌沥青混合料面层之前，应保证下承层清洁、干燥，平整度和强度应满足要求，不满足要求不应摊铺温拌沥青混合料面层。

7.1.4  温拌再生沥青混合料的施工温度宜与再生沥青混合料施工温度一致。

## 7.2  表面活性剂型温拌沥青混合料拌制

7.2.1  应将表面活性剂添加到沥青罐中，温拌沥青混合料拌制温度降低，其他拌制工艺与同类型热拌沥青混合料相同。

7.2.2  表面活性剂型温拌沥青混合料的拌制温度，宜较同类型热拌沥青混合料低20℃~30℃，道路石油沥青、SBS改性沥青及橡胶改性沥青的拌制温度范围应符合表7.2.2的规定。

表7.2.2  表面活性剂型温拌沥青混合料拌制温度

| 成型工序 | 沥青型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道路石油沥青 | SBS改性沥青 | 橡胶改性沥青 |
| 沥青加热温度，℃ | 155~165 | 160~165 | 175~195 |
| 集料加热温度，℃ | 125~150 | 155~175 | 165~180 |
| 混合料出料温度，℃ | 115~140 | 145~165 | 155~170 |

7.2.3  拌制添加纤维的温拌沥青混合料，纤维应在混合料中充分分散，拌制均匀。拌和机应配备同步添加装置，松散的絮状纤维可在喷入沥青的同时或稍后采用风送设备喷入拌和锅，拌制时间宜延长5s以上。颗粒状纤维可在粗集料投入的同时自动加入。

7.2.4  表面活性剂型温拌沥青混合料拌制的其他要求，应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40对同类型热拌沥青混合料拌制的规定。

## 7.3  泡沫温拌沥青混合料拌制

7.3.1  泡沫沥青的发泡设备应包括供水系统、发泡系统、沥青添加系统及控制系统，发泡设备应能高效、稳定的制备出满足要求的泡沫沥青。

7.3.2  应根据试验室确定的沥青发泡参数，在沥青混合料拌制设备上设置沥青加热温度、发泡用水量等参数，发泡用水宜采用常温水。应进行沥青试发泡，并检测泡沫沥青的膨胀率和半衰期，可适当调整沥青的发泡参数，直至泡沫沥青的技术指标符合表5.2.4的规定。

7.3.3  泡沫温拌沥青混合料的拌制时间应与热拌沥青混合料一致。拌制的泡沫温拌沥青混合料应均匀一致、无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不应使用。

7.3.4  泡沫温拌沥青混合料的拌制温度，宜较同类型热拌沥青混合料低20℃~30℃，道路石油沥青、SBS改性沥青及橡胶改性沥青的拌制温度范围应符合表7.3.4的规定。

表7.3.4  泡沫温拌沥青混合料拌制温度

| 成型工序 | 沥青型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道路石油沥青 | SBS改性沥青 | 橡胶改性沥青 |
| 沥青加热温度，℃ | 155~165 | 160~165 | 175~195 |
| 集料加热温度，℃ | 135~160 | 160~180 | 170~185 |
| 混合料出料温度，℃ | 125~150 | 150~170 | 160~175 |

7.3.7  泡沫温拌沥青混合料拌制的其他要求，应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规程》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中同类型热拌沥青混合料拌制的规定。

## 7.4  温拌再生沥青混合料拌制

7.4.1  沥青混合料回收料的回收、预处理与堆放按照现行行业标准《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJ 43及《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521的规定执行。

7.4.2  温拌沥青混合料拌制设备应具备沥青混合料回收料的配料装置和计量装置。沥青混合料回收料的料仓数量应不少于2个。

7.4.3  温拌再生沥青混合料的拌制温度宜较温拌沥青混合料拌制温度提高5℃~10℃。

7.4.4  温拌再生沥青混合料的拌制时间应较同类型温拌沥青混合料延长10s~15s。

7.4.5  温拌再生沥青混合料拌制的其他要求，应符合现行行业标准《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJT 43及《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521中热拌再生沥青混合料拌制的规定。

## 7.5  摊铺与碾压

7.5.1  温拌沥青混合料摊铺应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规程》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定执行。

7.5.2  温拌沥青混合料碾压应按照现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规程》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中同类型热拌沥青混合料的规定执行，应选择合理的压路机组合方式及碾压工艺。

7.5.3  应尽早进行压实，宜尽早安排钢轮压路机进行终压，避免出现轮迹。

7.5.4  温拌沥青混合料施工温度应不低于表7.5.4的规定。

表7.5.4  温拌沥青混合料施工温度

| 施工工序 |  | 道路石油沥青混合料 | SBS改性沥青混合料 | 橡胶改性沥青混合料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摊铺温度 | ≤2℃ | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 2℃~5℃ | 120 | 不允许 | 不允许 |
|  | 5℃~10℃ | 115 | 145 | 155 |
|  | ≥10℃ | 105 | 135 | 145 |
| 初压温度 | ≤2℃ | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 2℃~5℃ | 115 | 不允许 | 不允许 |
|  | 5℃~10℃ | 110 | 140 | 150 |
|  | ≥10℃ | 100 | 130 | 140 |
| 碾压终了温度，不低于，℃ |  | 70 | 90 | 90 |

## 7.6  其他施工要求

7.6.1  温拌沥青混合料的运输、接缝处理应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定，沥青路面表面温度大于50℃时，不应通行。

7.6.2  温拌再生沥青混合料的运输、接缝处理及开放交通应符合现行行业标准《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJT 43及《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521的规定，沥青路面表面温度大于50℃时，不应通行。

- 8  温拌沥青路面质量控制

## 8.1  一般规定

8.1.1  温拌沥青路面的质量控制应包括原材料、配合比设计、混合料施工以及施工后检查评定的整个过程。

8.1.2  本规程规定的技术要求是工程施工质量控制的依据。

8.1.3  所有与工程建设有关的原始记录、试验检测及计算数据、汇总表格，应如实记录和保存。

8.1.4  施工前应对沥青拌和机、沥青发泡装置、摊铺机、压路机等各种设备和施工机械进行调试，对机械设备的配备情况、技术情况等进行认真检查、标定。

## 8.2  原材料检验

8.2.1  粗集料、细集料、矿粉、纤维、温拌剂和水等原材料各项指标的试验方法，应按照现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规程》CJJ 1及《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40规定执行。

8.2.2  使用成品温拌改性沥青的工程，应要求供应商提供所使用的温拌剂型号、基质沥青的质量检测报告等。

8.2.3  沥青路面回收料中的粗、细集料各指标的试验方法，应按照现行行业标准《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJT 43及《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521的规定执行。

## 8.3  温拌沥青混合料施工过程质量管理

8.3.1  温拌沥青混合料拌制过程中，应按表8.3.1规定的检查项目和频度，对各种原材料进行抽样试验。每个检查项目的平均试验次数或一次试验的试样数应按相关试验规程的规定执行，并以平均值评价是否合格。未列入表中的材料的检查项目和频度按材料质量要求确定。

表8.3.1  施工过程中质量检查的项目与频度

| 材料 | 检查项目 | 检查频度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高等级道路 | 一般道路 |
| 粗集料 | 外观（石料品种、含泥量等） 针片状颗粒含量 颗粒组成（筛分） 压碎值 洛杉矶磨耗值 磨光值 | 随时 随时 随时 必要时 必要时 必要时 | 随时 随时 必要时 必要时 必要时 必要时 |
| 细集料 | 颗粒组成（筛分） 砂当量 | 随时 必要时 | 必要时 必要时 |
| 矿粉 | 外观 颗粒分析 含水量 | 随时 必要时 必要时 | 随时 必要时 必要时 |
| 沥青 | 针入度 软化点 延度 | 每3天1次 每3天1次 每3天1次 | 每周1次 每周1次 每周1次 |
| 改性沥青 | 针入度 软化点 延度 离析试验 弹性恢复 | 每天1次 每天1次 必要时 每天1次 必要时 | 每天1次 每天1次 必要时 每天1次 必要时 |
| 泡沫温拌沥青 | 膨胀率 半衰期 | 每天1次 每天1次 | 每天1次 每天1次 |

注：1.列表内容是在材料进场时已按“批”进行了全面检查的基础上，日常施工过程中质量检查的项目与要求；

2.“随时”是指需要经常检查的项目，其检查频度可根据材料来源及质量波动情况由业主及监理确定；“必要时”是指施工各方任何一个部门对其质量发生怀疑，提出需要检查时，或是根据需要商定的检查频度。

8.3.2  温拌再生沥青混合料拌制过程中，应按表8.3.2对沥青混合料回收料检查，温拌再生沥青混合料其他项目检查按现行行业标准《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》CJJT 43及《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521的规定执行。

表8.3.2  施工过程中沥青混合料回收料质量要求

| 检查项目 | 检查频度 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 级配 | 每天1次 | 符合设计要求 |
| 含水率% | 每天1次 | <3 |

8.3.3  温拌沥青混合料的现场取样和成型应连续进行，料温下降到失去工作性后不应重新加热再成型。取样量宜大于试验需要量的3倍，取样后立即测温，温度应符合表7.5.1的规定。样品运输途中应注意保温，料温下降超过20℃的混合料，不应使用。取回的样品应立即放入恒温箱，样品堆积厚度应不低于8cm，恒温1h~2h后进行成型试验。温拌沥青混合料的检验频度和质量应符合表8.3.3规定。

表8.3.3  温拌沥青混合料现场控制的频度和质量要求

| 项目 |  | 检查频度及单点检验评价方法 | 质量要求或允许偏差 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高等级道路 | 一般道路 |  |
| 混合料外观 |  | 随时 | 观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象 |  | 目测 |
| 混合料出厂温度 |  | 逐车检测评定 | 符合本规程规定 |  | 插入式温度计实测 |
| 矿料级配（筛孔） | 0.075mm | 每台拌和机每天1~2次，以2个试样的平均值评定 | ±2%（2%） | ±2% | T0705、T0706 |
|  | ≤2.36mm |  | ±5%（3%） | ±6% |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±6%（4%） | ±7% |  |
| 沥青用量（油石比） |  | 每台拌和机每天1次，以2个试样的平均值评定 | ±0.3% | ±0.4% | T0705、T0706 |
| 马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值 |  | 每台拌和机每天1~2次，以2个试验的平均值评定 | 符合本规程规定 | T0709 | 马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值 |
| 浸水马歇尔试验 |  | 必要时（试件数同马歇尔试验） | 符合本规范规定 | T0709 | 浸水马歇尔试验 |
| 车辙试验 |  | 必要时（试件数同马歇尔试验） | 符合本规范规定 | T0719 | 车辙试验 |
| 注：括号内的数字是对SMA的要求。 |  |  |  |  |  |

8.3.4  温拌沥青混合料路面铺筑过程中应随时对铺筑质量进行评定，质量检验的内容、频度、允许差应符合现行行业标准《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ 1及《公路路基路面现场测试规程》JTG E60及表8.3.4的规定。

表8.3.4  温拌沥青混合料路面施工过程中的质量控制要求

| 项目 |  |  | 检查频度及单点检验评价方法 | 质量要求或允许偏差 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高等级道路 | 一般道路 |  |
| 外观 |  |  | 随时 | 表面平整密实，无明显轮迹、裂缝、推挤、油斑、离析 |  | 目测 |
| 接缝 |  |  | 逐条缝检测评定 | 3mm | 5mm | T0931 |
| 施工温度 |  | 摊铺 | 逐车检测评定 | 符合本规程规定 |  | T0981 |
|  |  | 碾压 | 随时 | 符合本指南规定 |  | 插入式温度计测 |
| 压实度 |  |  | 1组/2000m2,逐个试件评定并计算平均值 | 实验室标准密度的97%（98%） 实验室标准密度的93%（94%） 实验室标准密度的99%（99%） |  | T0924、T0922 |
| 厚度 | 每一层次 |  | 随时，厚度50mm以下厚度50mm以上 | 设计值的-5% 设计值的-8% | 设计值的-8% 设计值的-10% | 施工用插入法测量松铺厚度 |
|  | 上面层 |  | 1点/2000m2,单点评定 | 设计值的-10% | 设计值的-10% | 总量检验 |
|  | 总厚度 |  | 1点/2000m2,单点评定 | 设计值的-5% | 设计值的-8% | T0912 |
| 平整度 （标准差） |  |  | 每车道连续检测 | 下面层为1.8mm 下面层为1.2mm 下面层为0.8mm | 下面层为3.0mm 下面层为2.8mm 下面层为2.5mm | T0932 |
| 宽度 |  |  | 检测每个断面 | 不小于设计宽 | 不小于设计宽 | T0911 |
| 纵断面高程 |  |  | 检测每个断面 | ±10mm | ±15mm | T0911 |
| 横坡度 |  |  | 检测每个断面 | ±0.3% | ±0.5% | T0911 |
| 渗水系数 |  |  | 每1公里不少于5点，每点3处取平均值 | 中面层120ml/min 上面层100ml/min（80ml/min） |  | T0971 |
| 注：括号中数值是对SMA的要求。 |  |  |  |  |  |  |

8.3.5  城市道路温拌沥青路面的验收应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。

8.3.6  公路工程温拌沥青路面的验收应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40及《公路工程质量检验评定标准》JTG F80的规定。

- 附录A  泡沫沥青制备

## A.1  设  备

A.1.1  沥青发泡设备

采用沥青发泡试验机，喷射发泡沥青的速率为（100±5）g/s，标定完沥青喷射量后，再根据沥青流量标定用水量。

## A.2  泡沫沥青室内制备

A.2.1  试验室应采用室内泡沫沥青发泡设备。

A.2.2  标定沥青的喷射流量，并设置计时器，使每次沥青的喷射量为500g±10g。

A.2.3  控制水流量，达到需要的加入量，发泡水温为常温。

A.2.4  通过试验机泵送循环的沥青应加热至适宜的发泡加热温度。70号石油沥青的加热温度宜控制在150±5℃，SBS改性沥青的加热温度宜控制在165±5℃，并在开始试验前维持5分钟以上。其他改性沥青发泡时的加热温度根据不同的沥青类型通过试验确定。当混合料运距较长时，应适当调整泡沫沥青的加热温度，避免因运距造成的温度偏差，导致泡沫沥青混合料在碾压过程中无法成型，影响工程质量。

A.2.5  将泡沥青喷射至钢桶里，钢桶的温度保持在75℃。

- 附录B  表面活性剂型温拌沥青混合料设计方法

## B.1  一般规定

B.1.1  表面活性剂型温拌沥青混合料宜采用马歇尔设计方法，也可以采用Superpave设计方法。采用Superpave设计方法时，仍应采用马歇尔设计方法进行验证。

B.1.2  马歇尔试验的稳定度和流值，仅作为配合比设计的参考性指标；空隙率、沥青饱和度、动稳定度、水稳定性等性能指标是判断沥青混合料的关键指标。

## B.2  湿法添加型温拌沥青混合料的室内制备工艺

B.2.1  将沥青加热至拌和温度，计算温拌剂的添加量，准确称量后，在搅拌状态下缓慢将温拌剂倒入沥青中，随后搅拌10min，维持加热温度备用。

B.2.2  石料加热温度比出料温度应高5℃~10℃，加热好的石料（纤维）放入预热好的拌和锅进行干拌。

B.2.3  按照同类型的热拌沥青混合料的试验流程完成温拌沥青混合料的拌和流程，出料温度应比同型号热拌沥青混合料低20℃~30℃。

## B.3  混合料成型方法

B.3.1  混合料在规定的成型温度（应比同型号的热拌沥青混合料低20℃~30℃）条件下恒温2h后成型。

B.3.2  成型方法宜采用马歇尔击实仪或具有揉搓作用的旋转压实成型。

## B.4  确定最佳沥青用量

B.4.1  最佳沥青用量的确定方法，应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40规定。通常情况下，在确定最佳沥青用量后，宜对该沥青用量下温拌沥青混合料和热拌沥青混合料的体积参数进行复核试验。在同样配比条件下，两者的空隙率差异一般不得超过0.5%。

## B.5  路用性能指标验证

B.5.1  温拌沥青混合料的路用性能指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中同类型沥青混合料的技术要求。

- 附录C  泡沫温拌沥青混合料设计方法

## C.1  一般规定

C.1.1  本方法规定了泡沫温拌沥青混合料制备方法，以供在试验室开展混合料的试验。

C.1.2  沥青发泡最佳用水量确定后，方可进行泡沫温拌沥青混合料的拌制。

C.1.3  每次配制的材料质量应当符合拌和锅的容积要求，材料应直接采用拌制现场所用材料。

## C.2  泡沫温拌沥青混合料的室内制备工艺

C.2.1  将沥青混合料拌和机提前预热至拌和温度以上约10℃。

C.2.2  将沥青发泡设备与沥青拌和机预对接，确定对接位置，以便泡沫沥青能直接喷入沥青混合料拌和机的拌锅中。通过试验机泵送循环的沥青应加热至适宜的发泡加热温度。

C.2.3  根据需要的最佳沥青用量、最佳发泡用水量及发泡设备的喷出流量，设定好发泡设备的各项参数。

C.2.4 集料加热温度比拌和温度应高15℃，加热后的石料（纤维）放入预热好的拌和锅进行干拌，在喷射泡沫温拌沥青前，集料干拌20s，喷射泡沫温拌沥青后持续拌和90s，加入矿粉后持续拌和90s。

C.2.5  将拌制好的泡沫温拌沥青混合料在对应击实温度下养护1h~2h，以备后续的试件成型。

## C.3  混合料成型方法

C.3.1  泡沫温拌沥青混合料养护结束后，在规定的成型温度下（应比同类型的热拌沥青混合料低20℃~30℃）成型。

C.3.2  成型方法可采用马歇尔击实方法成型，条件允许时，可采用具有揉搓作用的旋转压实成型。

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应该这样做的词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《生活饮用水卫生标准》														GB 5749

2 《城镇道路工程施工与质量验收规范》											CJJ 1

3 《城镇道路路面设计规范》														CJJ 169

4 《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》										CJJT 43

5 《公路沥青路面施工技术规范》													JTG F40

6 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》											JTG E20

7 《公路沥青路面再生技术规范》													JTG/T 5521

8 《公路工程质量检验评定标准》													JTG F80

9 《沥青混合料改性添加剂》														JT/T 860.6

10《公路路基路面现场测试规程》													JTG E60

11《沥青路面厂拌冷再生技术规范》												DB11/T 1634

北京市地方标准

温拌沥青路面施工及验收规程

Construction and Acceptance Specification for Warm Mix Asphalt Pavement

DB11/T ****-20**

条文说明

20**  北 京

目  次

1  总则	23

2  术语和符号	24

2.1  术  语	24

4  材料	25

4.2  温拌添加剂	2

4.4  其他材料	25

5  温拌沥青制备与存储	26

5.2  泡沫温拌沥青制备	26

6  材料	27

6.2  级配设计	27

6.3  表面活性剂型温拌沥青混合料配合比设计	27

7  材料	28

7.1  一般规定	28

7.3  泡沫温拌沥青混合料拌制	28

7.5  摊铺与碾压	28

1  总  则

1.0.1  本规程中温拌沥青混合料是指通过添加表面活性剂或沥青发泡技术的路面材料，其降温效果在20℃~30℃，基本性能仍和热拌沥青混合料的性能基本相同。温拌沥青混合料的设计、施工除遵照本规程外，还应符合现行国家和北京市现行有关标准的规定。

2  术语、符号

2.1.3  表面活性型温拌技术的作用机理为：表面活性剂与热沥青在搅拌或者拌制过程中实现均匀分散与共同作用，表面活性剂亲油基富集并包裹于沥青的表面，在沥青内部形成暂时性结构润滑膜，随着温度下降时，结构润滑膜的润滑作用能够很大程度抵消沥青粘度增大的作用，从而实现温拌。在压实完成后，表面活性剂会向石料与沥青界面转移，具有一定的抗剥落效果。

2.1.5  沥青发泡技术的作用机理为:将少量的水加入到热沥青中，水滴与高温沥青接触时，热沥青与小水滴表面发生热量交换，将水滴加热至100℃，水分蒸发，水蒸气进而包裹在沥青中。此时沥青膨胀发泡，沥青体积暂时增大，使得沥青粘度下降。

4  材料

4.2.1  表面活性成分是实现温拌必不可少的条件。胺值、pH值和固含量是保证胺类表面活性剂型温拌沥青混合料的必要条件，但并不是保证温拌活性的充分条件，混合料施工操作温度是否在温拌范围以及性能是否满足规定要求是判定表面活性剂温拌效力的最终判据。

4.2.5  由于温拌技术原理不同，温拌添加剂的成分和种类不同，因此难以定量确定温拌添加剂的统一物理、化学、组成成分等技术指标，只能从降温效果、不影响沥青混合料路用性能和不额外产生有毒气体来进行定性的技术要求。

4.4.1  纤维应在250℃的干拌温度条件下不变质、不发脆，使用纤维必须符合环保要求，不危害身体健康。纤维必须在拌和条件下能充分分散均匀，避免采用高温条件下才能分散的纤维。

5  温拌沥青制备与存储

5.2.3  膨胀率和半衰期是评价沥青发泡效果最重要的两个指标。泡沫沥青温拌技术主要是利用沥青发泡后的低粘性实现在较低的温度下充分裹附集料。因此泡沫温拌技术所用的泡沫沥青的膨胀率应适度，膨胀率满足一定要求的、半衰期越长的泡沫沥青，低粘结持续的时间越长，与集料的拌和效果越好。

改性沥青的膨胀率小于道路石油沥青，半衰期大于道路石油沥青，发泡用水量高于道路石油沥青。试验用水量范围内的膨胀率、半衰期不能达到本规程表5.2.4要求的，应改变试验温度重新试验，仍不能满足要求的，应调整沥青品种、标号或者采用其他技术措施后重新试验，直至满足要求。

5.2.4  泡沫温拌沥青发泡效果不满足要求时，可通过掺加适宜的发泡添加剂提高发泡效果。

6  配合比设计

6.2.2  温拌沥青混合料设计与验证部分按照《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40 有关规定执行。拌和设备按生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段，并取样进行马歇尔试验，同时从路上钻取芯样观察空隙率的大小，由此确定拌制用的标准配合比。

6.3.3  沥青混合料成型温度等空隙率法是一种通过控制试件空隙率来确定最佳成型温度的标准方法。该方法的核心是通过在不同温度下成型试件，测定其空隙率，找到空隙率符合设计要求时的温度，以确保混合料在施工中的压实性能和质量。

7  温拌沥青混合料拌制与施工

7.1.3  温拌沥青路面下承层表面应干燥、清洁和无任何松散的石料、灰尘与杂物。沥青路面的层间污染，沥青层不成整体是沥青层早期破坏的重要原因。因此，下承层已被污染时，必须处理后方可铺筑温拌沥青混合料，并按规定喷洒透层油或黏层油。

温拌沥青层的铺筑宜在下承层施工完毕后的合理时间内进行连续施工，在没有特殊情况下，最好在一年内施工完毕，包括强化黏层油都是为了解决层间粘结的问题。对采用温拌沥青混合料进行铣刨后罩面或直接罩面的工程，要注重铣刨面或原有沥青路面的界面处理工作，喷洒透层或黏层油，保证层间黏结良好。

7.3.2  为保证拌和效果，在确定的发泡参数范围内将泡沫沥青喷入拌缸，沥青发泡管与拌缸内的沥青喷射管之间的管路距离不宜过短，宜为1.5m~2m。沥青发泡用水的加水时间控制为：

1.开始加水时间：电器控制系统采集沥青泵开始泵送沥青的信号，在泵送沥青的同时，开始向沥青发泡管内加水。

2.停止加水时间：电器控制系统采集沥青泵停止泵送沥青的信号，在停止泵送沥青后，再延时1s~2s后停止向沥青发泡管内加水。拌制时，实际发泡用水量与配合比确定的用水量之差不宜大于±0.2%。

7.5.3  低温施工时，轮胎压路机进行初压有助于保证压实效果，但为了避免轮迹，需尽早安排钢轮振动压路机压实，做到快、连续、有效。

温拌沥青混合料的初压、复压、终压三个阶段中，复压最为重要。目前用于复压的压路机有轮胎压路机、振动压路机，一般都能达到要求，但从实际效果看，用轮胎压路机更容易掌握，效果更好，为此宜优先采用轮胎压路机。

对于沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)不应采用轮胎压路机。采用振动压路机时，其振动频率和振幅应该随压实进行调整，不能保持一成不变。振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。