2025年北京市防水涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

对于聚氨酯防水涂料抽取不少于5kg的最小包装两份，一份为检验用样品，一份为备用样品。

对于聚合物水泥防水涂料抽取最小包装不少于3kg的粉料及最小包装不少于3kg的液料各两份，一份为检验用样品，一份为备用样品。

对于聚合物乳液建筑防水涂料抽取不少于3kg的最小包装两份，一份为检验用样品，一份为备用样品。

对于聚合物水泥防水浆料抽取最小包装不少于5kg的粉料及最小包装不少于5kg的液料各两份，一份为检验用样品，一份为备用样品。

2 检验依据

2.1 聚氨酯防水涂料

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 2 | 拉伸强度 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 3 | 断裂伸长率 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 4 | 撕裂强度 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 5 | 低温弯折性 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 16777—2008 |  |
| 6 | 不透水性 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 7 | 粘结强度 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 16777—2008 |  |
| 8 | 吸水率 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 9 | 加热伸缩率 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 16777—2008 |  |
| 10 | 定伸时老化（加热老化） |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 16777—2008 |  |
| 11 | 热处理 |  | 拉伸强度保持率 | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 12 |  |  | 断裂伸长率 | GB/T 19250—2013 |  |  |
| 13 |  |  | 低温弯折性 | GB/T 19250—2013 |  |  |
| 14 | 挥发性有机化合物（VOC） |  |  | GB/T 19250—2013 | JC 1066—2008 |  |
| 15 | VOCs含量 |  |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 34682—2017 |  |
| 16 | 苯 |  |  | GB/T 19250—2013 | JC 1066—2008 |  |
| 17 | 甲苯+乙苯+二甲苯 |  |  | GB/T 19250—2013 | JC 1066—2008 |  |
| 18 | 游离TDI |  |  | GB/T 19250—2013 | JC 1066—2008 |  |
| 19 | 苯酚 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 20 | 蒽 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 21 | 萘 |  |  | GB/T 19250—2013 | GB/T 19250—2013 |  |
| 22 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） |  |  | GB/T 19250—2013 | JC 1066—2008 | 无色、白色、黑色防水涂料不需测定 |
| 23 | 包装标志 | 产品类型、分类 |  | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 |  | DB11/ 1983—2022 |  |  |
|  |  | 施工配比 |  | DB11/ 1983—2022 |  |  |
|  |  | 适用期 |  | DB11/ 1983—2022 |  | 适用于多组分固化的防水涂料 |

2.2 聚合物水泥防水涂料

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 |  |  | GB/T 23445—2009 | GB/T 23445—2009 |  |
| 2 | 拉伸强度 |  | 无处理 | GB/T 23445—2009 | GB/T 23445—2009 |  |
| 3 |  |  | 加热处理后保持率 | GB/T 23445—2009 |  |  |
| 4 |  |  | 浸水处理后保持率 | GB/T 23445—2009 |  |  |
| 5 | 断裂伸长率 |  | 无处理 | GB/T 23445—2009 | GB/T 23445—2009 |  |
| 6 |  |  | 加热处理 | GB/T 23445—2009 |  |  |
| 7 |  |  | 浸水处理 | GB/T 23445—2009 |  |  |
| 8 | 低温柔性 |  |  | GB/T 23445—2009 | GB/T 23445—2009 | 仅适用于I型产品 |
| 9 | 粘结强度 |  | 无处理 | GB/T 23445—2009 | GB/T 23445—2009 |  |
| 10 |  |  | 潮湿基层 | GB/T 23445—2009 |  |  |
| 11 |  |  | 浸水处理 | GB/T 23445—2009 |  |  |
| 12 | 不透水性 |  |  | GB/T 23445—2009 | GB/T 23445—2009 |  |
| 13 | 挥发性有机化合物（VOC） |  |  | JC 1066—2008 | JC 1066—2008 |  |
| 14 | VOCs含量 |  |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 |  |
| 15 | 游离甲醛 |  |  | JC 1066—2008 | GB 18582—2020 |  |
| 16 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 |  |  | JC 1066—2008 | JC 1066—2008 |  |
| 17 | 氨 |  |  | JC 1066—2008 | JC 1066—2008 |  |
| 18 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） |  |  | JC 1066—2008 | JC 1066—2008 | 无色、白色、黑色防水涂料不需测定 |
| 19 | 包装标志 | 产品类型、分类 |  | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 |  | DB11/ 1983—2022 |  |  |
|  |  | 施工配比 |  | DB11/ 1983—2022 |  |  |

2.3 聚合物乳液建筑防水涂料

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 16777—2008 |  |
| 2 | 拉伸性能（标准状态） |  | 拉伸强度 | JC/T 864—2023 | JC/T 864—2023 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | JC/T 864—2023 |  |  |
| 3 | 低温弯折 |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 16777—2008 |  |
| 4 | 不透水性 |  |  | JC/T 864—2023 | JC/T 864—2023 |  |
| 5 | 加热伸缩率 |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 16777—2008 |  |
| 6 | 热处理（80℃，336h） |  | 拉伸强度 | JC/T 864—2023 | JC/T 864—2023 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | JC/T 864—2023 |  |  |
| 7 | 碱处理（0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2溶液，168h） |  | 拉伸强度 | JC/T 864—2023 | JC/T 864—2023 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | JC/T 864—2023 |  |  |
| 8 | 酸处理（2%H2SO4溶液，168h） |  | 拉伸强度 | JC/T 864—2023 | JC/T 864—2023 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 | JC/T 864—2023 |  |  |
| 9 | 挥发性有机化合物（VOC） |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 41078—2021 |  |
| 10 | VOCs含量 |  |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 |  |
| 11 | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 23990—2009 | 依据GB/T 23990—2009中B法进行试验 |
| 12 | 氨 |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 41078—2021 |  |
| 13 | 总铅含量 |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 30647—2014 |  |
| 14 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 23991—2009 |  |
| 15 | 邻苯二甲酸酯类化合物含量 |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 41078—2021 |  |
| 16 | 甲醛含量 |  |  | JC/T 864—2023 | GB/T 23993—2009 |  |
| 17 | 包装标志 | 产品类型、分类 |  | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 |  | DB11/ 1983—2022 |  |  |
|  |  | 施工配比 |  | DB11/ 1983—2022 |  |  |

2.4 聚合物水泥防水浆料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 |  | JC/T 2090—2011 | JC/T 2090—2011 | 仅适用于II型产品 |
| 2 | 粘结强度 | 无处理 | JC/T 2090—2011 | JC/T 2090—2011 |  |
| 3 |  | 潮湿基层 | JC/T 2090—2011 |  |  |
| 4 |  | 浸水处理 | JC/T 2090—2011 |  |  |
| 5 | 抗折强度 |  | JC/T 2090—2011 | GB/T 17671—2021 | 仅适用于I型产品 |
| 6 | 抗压强度 |  | JC/T 2090—2011 | GB/T 17671—2021 | 仅适用于I型产品 |
| 7 | 收缩率 |  | JC/T 2090—2011 | JC/T 2090—2011 | 仅适用于I型产品 |
| 8 | 挥发性有机化合物（VOC） |  | JC 1066—2008 | JC 1066—2008 |  |
| 9 | VOCs含量 |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 |  |
| 10 | 游离甲醛 |  | JC 1066—2008 | GB 18582—2020 |  |
| 11 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 |  | JC 1066—2008 | JC 1066—2008 |  |
| 12 | 氨 |  | JC 1066—2008 | JC 1066—2008 |  |
| 13 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） |  | JC 1066—2008 | JC 1066—2008 | 无色、白色、黑色防水涂料不需测定 |
| 14 | 包装标志 | 产品类型、分类 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 | DB11/ 1983—2022 |  |  |
|  |  | 施工配比 | DB11/ 1983—2022 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19250—2013 聚氨酯防水涂料

GB/T 23445—2009 聚合物水泥防水涂料

JC/T 864—2023 聚合物乳液建筑防水涂料

JC 1066—2008 建筑防水涂料中有害物质限量

JC/T 2090—2011 聚合物水泥防水浆料

DB11/ 1983—2022 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。