2025年北京市建筑用钢材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量如下：

直条钢筋（热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋）抽样前应检查钢筋标志，热轧带肋钢筋应有标识其公称直径、钢筋牌号和生产厂家信息的吊牌和表面标志，两者均应清晰可见且相互对应；热轧光圆钢筋应有显示其牌号、公称直径和生产厂家的吊牌。检查标志后随机抽取5支钢筋，在每支钢筋上距端头至少500mm处切取长度为2400mm的样品(分别编号1、2、3、4、5)，再把每段平均分为2支长度1200mm的样品，分别标号（1—a、1—b，2—a、2—b，…）；标记a的为检验用样品、标记b的为备用样品。

直条冷轧带肋钢筋抽样前应检查钢筋标志，钢筋应有标识其公称直径、钢筋牌号和生产厂家信息的吊牌或表面标志，检查标志后随机抽取5支钢筋，每根钢筋截取的长度为2000mm，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1000mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1—a，1—b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

盘条钢筋（热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋）抽样前应检查钢筋标志，热轧带肋钢筋应有标识其公称直径、钢筋牌号和生产厂家信息的吊牌和表面标志，两者均应清晰可见且相互对应；热轧光圆钢筋应有显示其牌号、公称直径和生产厂家的吊牌。检查标志后随机抽取5盘，距头部至少2000mm每盘随机截取1段2400mm钢筋(分别编号1、2、3、4、5)，再把每段平均分为2支长度1200mm的样品，分别标号（1—a、1—b，2—a、2—b，…）；标记a的为检验用样品、标记b的为备用样品。

盘条冷轧带肋钢筋抽样前应检查钢筋标志，钢筋应有标识其公称直径、钢筋牌号和生产厂家信息的吊牌或表面标志，检查标志后随机抽取5盘，在每盘钢筋随机截取1根长度为2000mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1000mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1—a，1—b），每支样品要保证有完整的表面标志。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

热轧型钢（含热轧角钢、热轧槽钢、热轧工字钢）、热轧H型钢/部分T型钢抽样前应检查型钢的标志牌或表面标志，其标志应清晰可见，标识出产品的规格型号、牌号等级以及生产厂家等信息。检查标志后随机抽取5根产品，距头部至少200mm处截取1段长度为2000mm的样品(分别编号1、2、3、4、5)，再把这段样品平均分为2支长度为1000mm的样品，分别标号（1—a、1—b，2—a、2—b，…）；标记a的为检验用样品、标记b的为备用样品。

冷弯矩形管/方管抽样前应检查型钢的标志牌或表面标志，其标志应清晰可见，标识出产品的规格型号、牌号等级以及生产厂家等信息。检查标志后随机抽取3支钢管，在每支钢管上距端头至少200mm处切取长度为800mm的样品(分别编号1、2、3)，再把每段平均分为2支长度400mm的样品，分别标号（1—a、1—b，2—a、2—b，…）标记a的为检验用样品、标记b的为备用样品。

2 检验依据

2.1 热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度ReL | GB 1499.2—2024 | GB/T 28900—2022 |
|  |  | 拉伸强度Rm | GB 1499.2—2024 |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB 1499.2—2024 |  |
|  |  | 最大力总延伸率Agt | GB 1499.2—2024 |  |
|  |  | Rom/ RoeL | GB 1499.2—2024 |  |
|  |  | RoeL / ReL | GB 1499.2—2024 |  |
| 2 | 弯曲性能 |  | GB 1499.2—2024 | GB/T 28900—2022 |
| 3 | 重量允许偏差 |  | GB 1499.2—2024 | GB 1499.2—2024 |
| 4 | 反向弯曲试验 |  | GB 1499.2—2024 | GB/T 28900—2022 |
| 5 | 标志 |  | GB 1499.2—2024 | GB 1499.2—2024 |
| 6 | 化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq） |  | GB 1499.2—2024 | GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 |
| 7 | 尺寸外形 | 横肋高 | GB 1499.2—2024 | GB 1499.2—2024 |
|  |  | 肋间距 | GB 1499.2—2024 |  |
|  |  | 横肋末端最大间隙 | GB 1499.2—2024 |  |
|  |  | 每米弯曲度 | GB 1499.2—2024 |  |
| 8 | 金相组织 |  | GB 1499.2—2024 | GB/T 13298—2015 GB 1499.2—2024 |
| 9 | 表面质量 |  | GB 1499.2—2024 | GB 1499.2—2024 |

2.2 热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度ReL | GB 1499.1—2024 | GB/T 28900—2022 |
|  |  | 拉伸强度Rm |  |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率Agt |  |  |
| 2 | 弯曲性能 |  | GB 1499.1—2024 | GB/T 28900—2022 |
| 3 | 重量允许偏差 |  | GB 1499.1—2024 | GB 1499.1—2024 |
| 4 | 标志 |  | GB 1499.1—2024 | GB 1499.1—2024 |
| 5 | 化学成分（C、Si、Mn、P、S） |  | GB 1499.1—2024 | GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 |
| 6 | 尺寸 | 不圆度 | GB 1499.1—2024 | GB 1499.1—2024 |
|  |  | 每米弯曲度 |  |  |
| 7 | 表面质量 |  | GB 1499.1—2024 | GB 1499.1—2024 |

2.3 热轧型钢（含热轧角钢、热轧槽钢、热轧工字钢）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验/拉伸 | 上屈服强度ReH | GB/T 706—2016或 GB/T 1591—2018 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |  |
| 2 | 弯曲试验/弯曲 |  | GB/T 700—2006或 GB/T 1591—2018 | GB/T 232—2024 |
| 3 | 冲击试验（V型缺口）/夏比（V型缺口）冲击 |  | GB/T 700—2006或 GB/T 1591—2018 | GB/T 229—2020 |
| 4 | 尺寸外形 |  | GB/T 706—2016 | GB/T 706—2016 |
| 5 | 化学成分 |  | GB/T 700—2006或 GB/T 1591—2018 | 按相应牌号标准的规定 |

2.4 热轧H型钢/部分T型钢

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验/拉伸 | 上屈服强度ReH | GB/T 706—2016或 GB/T 1591—2018 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |  |
| 2 | 弯曲试验/弯曲 |  | GB/T 700—2006或 GB/T 1591—2018 | GB/T 232—2024 |
| 3 | 冲击试验（V型缺口）/夏比（V型缺口）冲击 |  | GB/T 700—2006或 GB/T 1591—2018 | GB/T 229—2020 |
| 4 | 尺寸外形 |  | GB/T 11263—2024 | GB/T 11263—2024 |
| 5 | 化学成分 |  | GB/T 700—2006或 GB/T 1591—2018 | 按相应牌号标准的规定 |

2.5 热轧矩形管/方管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验/拉伸 | 上屈服强度ReH | GB/T 706—2016或 GB/T 1591—2018 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |  |
| 2 | 弯曲试验/弯曲 |  | GB/T 700—2006或 GB/T 1591—2018 | GB/T 232—2024 |
| 3 | 冲击试验（V型缺口）/夏比（V型缺口）冲击 |  | GB/T 700—2006或 GB/T 1591—2018 | GB/T 229—2020 |

2.6 冷弯矩形管/方管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验 | 上屈服强度ReL | GB/T 6725—2017 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |  |
| 2 | 截面尺寸及允许偏差 |  | GB/T 6728—2017 | GB/T 6728—2017 |

2.7 冷轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 规定塑性延伸强度RP0.2 | GB 13788—2024 | GB/T 28900—2022 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
|  |  | 强屈比Rm/ RP0.2 |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 | GB 13788—2024 | GB/T 28900—2022 |
| 3 | 尺寸偏差 | 横肋中点高 | GB 13788—2024 | GB 13788—2024 |
|  |  | 横肋间距 | GB 13788—2024 | GB 13788—2024 |
| 4 | 重量偏差 |  | GB 13788—2024 | GB 13788—2024 |
| 5 | 表面标志 |  | GB 13788—2024 | GB 13788—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 1499.2—2024 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB 1499.1—2024 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 700—2006 碳素结构钢

GB/T 1591—2018 低合金高强度结构钢

GB/T 6725—2017 冷弯型钢通用技术要求

GB/T 6728—2017 结构用冷弯空心型钢

GB/T 706—2016 热轧型钢

GB/T 11263—2024 热轧H型钢和部分T型钢

GB 13788—2024 冷轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。