北京市防火涂料产品质量监督抽查结果公告

按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律、规章，以及本市产品质量监督抽查计划和实施细则，北京市市场监督管理局坚持问题导向，将近年抽查不合格率较高的检测项目纳入实施细则,组织开展了防火涂料产品质量监督抽查，共检出2组批产品不合格，不合格项目主要涉及包装标志、耐燃时间、难燃性等。

对于抽查发现的不合格产品生产者、销售者，北京市市场监督管理局已全部移交经营主体所在地市场监管部门依法立案查处，督促相关经营主体及时下架不合格产品，并消除安全隐患，守牢产品质量安全底线。

北京市市场监督管理局建议消费者在购买防火涂料产品时注意以下几点：1.选购产品时，应注意商品的标识，即产品型号、名称、批号、执行标准、厂名、厂址、生产日期和有效期是否齐全；2.根据建筑法规和耐火等级要求选择合适的涂料，尽量选择环保型防火涂料；3.在购买商品时，要索取购货发票等有效凭证；4.避免购买超过保质期的产品。

附件：1.不合格产品信息

2.不合格项目说明

附件1

不合格产品信息

| **序号** | **被抽样销售者** | **标称生产者** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **不符合项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京佳美日兴技术开发有限公司 | 中安天宇保定防火材料制造有限公司 | 饰面型防火涂料 | 格美士 | SMT-S/（ZA-05）  18kg/桶 | 2024.02.21/20240203 | 包装标志, 耐燃时间，难燃性，质量损失，炭化体积 |
| 2 | 北京筑成兴禹建设工程有限公司 | 北京盛邦化工有限公司 | 阻燃防火涂料 | 力达 | 20KG/桶 | 2024-04-20/240420-01 | 包装标志, 耐燃时间，难燃性，质量损失，炭化体积 |

附件2

不合格项目说明

一、包装标志

包装标志作为通过文字、图形、符号等说明产品质量、使用方法及其他内容的一种信息载体，不仅是生产经营者对产品质量做出的一种承诺，也是对产品性能、用途、注意事项的说明。完整的标识标签不仅可以传递质量安全信息、确保可追溯性、保护知情消费权、指导用户正确使用，同时还可以降低交易成本、规避风险等。在北京市生产和销售的涂料类产品应严格执行北京市地方标准DB11/ 1983-2022中对于包装标志的规定，否则无法根据产品的使用场景进行正确使用，也无法判断产品的VOC含量，易造成不合理使用。

二、耐燃时间，难燃性，质量损失和炭化体积

耐燃时间、难燃性、质量损失和炭化体积用于评价防火涂料应用于木饰面时的阻火特性及火焰传播特性。饰面型防火涂料涂层在受火后能膨胀发泡形成隔热保护层，对可燃基材起到隔热保护作用。为了达到膨胀阻火的效果，涂料中会添加聚磷酸铵、三聚氰胺等遇火膨胀阻燃成分。厂家应调整产品配方和生产工艺，使产品耐燃时间、难燃性、质量损失和炭化体积项目符合GB 12441-2018《饰面型防火涂料》的规定。