2025年北京市食品接触用金属制品（含压力锅）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量详见下表。

| 序号 | 产品类型 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢或铝制品餐具、饮具、厨具、其他金属制品 | 抽样数量7件且抽样总面积不小于7×50 cm2，分成2份，其中4件为检验样品，3件为备用样品。 |
| 2 | 压力锅 | 抽样数量为5个，其中4个为检验用样品，1个为备用样品。 |
| 3 | 不锈钢真空杯 | 抽样数量为11个，其中6个为检验用样品，5个为备用样品。 |
| 4 | 餐刀、叉、餐勺、筷子 | 抽样数量为14个，其中10个为检验用样品，4个为备用样品。 |
| 5 | 勺、铲、漏勺 | 抽样数量为12个，其中8个为检验用样品，4个为备用样品。 |
| 6 | 菜刀 | 抽样数量为11个，其中7个为检验用样品，4个为备用样品。 |
| 7 | 锅、杯、盘、盆、桶 | 抽样数量为11个，其中7个为检验用样品，4个为备用样品。 |
| 8 | 家用钢制锅具（不含内表面搪瓷制品） | 抽样数量为9个，其中6个为检验用样品，3个为备用样品。 |

现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等。必要时，应向经销商索取产品外包装（如：纸箱等）所附带的产品信息。

2 检验依据

2.1 食品安全项目

2.1.1 金属制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 | GB 4806.9—2023 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 3 | 铬（Cr） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 4 | 镍（Ni） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷（As） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 7 | 锑（Sb） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 8 | 铝（Al） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 9 | 钴（Co） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 10 | 铜（Cu） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 11 | 锰（Mn） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 12 | 钼（Mo） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 13 | 锌（Zn） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 14 | 锡（Sn） | GB 4806.9—2023 | GB 31604.49—2023 |
| 15 | 原材料要求（材料成分） | GB 4806.9—2023 | GB/T 223（相关部分） |

2.1.2 橡胶件和密封圈

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 4806.11—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.11—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 4 | 感官要求 | GB 4806.11—2023 | GB 4806.11—2023 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.11—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 注：芳香族伯胺迁移总量仅适用于含有胺类防老剂、次磺酰胺类硫化促进剂、偶氨类着色剂等可能产生芳香族伯胺的食品接触用橡胶材料及制品。 |  |  |  |

2.1.3 接触食品塑料制件

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 4 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 注：1、芳香族伯胺迁移总量仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的食品接触用塑料材料及制品。 2、脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |

2.2 压力锅检验项目

2.2.1 铝压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手柄连接牢固性 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 2 | 合盖安全性 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 3 | 工作压力 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 4 | 密封性 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 5 | 安全压力 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 6 | 耐热压 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 7 | 开盖安全性 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 8 | 防堵安全性 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 9 | 耐内压力 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 10 | 泄压压力 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 11 | 破坏压力 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 12 | 手柄温升 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 13 | 氧化膜抛光 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |
| 14 | 手柄结构 | GB 13623—2003 | GB 13623—2003 |

2.2.2 不锈钢压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合盖安全性 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 2 | 工作压力 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 3 | 密封性 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 4 | 安全压力 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 5 | 耐热压 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 6 | 开盖安全性 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 7 | 防堵安全性 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 8 | 耐内压力 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 9 | 泄压压力 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 10 | 破坏压力 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 11 | 组件 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |
| 12 | 手柄 | GB 15066—2004 | GB 15066—2004 |

2.3 产品性能项目

2.3.1 不锈钢真空杯

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温效能 | GB/T 29606—2013 | GB/T 29606—2013 |
| 2 | 耐冲击性 | GB/T 29606—2013 | GB/T 29606—2013 |
| 3 | 容量 | GB/T 29606—2013 | GB/T 29606—2013 |
| 4 | 密封性 | GB/T 29606—2013 | GB/T 29606—2013 |

2.3.2 餐刀、叉、餐勺、筷子

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀性 | GB/T 15067.2—2016 | GB/T 15067.2—2016 |

2.3.3 勺、铲、漏勺

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗跌落 | QB/T 2174—2024 | QB/T 2174—2024 |
| 2 | 颈部疲劳强度 | QB/T 2174—2024 | QB/T 2174—2024 |

2.3.4 菜刀

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀性 | GB/T 40356—2021 | GB/T 40356—2021 |
| 2 | 硬度 | GB/T 40356—2021 QB/T 1924—1993 | GB/T 40356—2021 QB/T 1924—1993 |
| 3 | 锋利度与耐用度 | GB/T 40356—2021 | GB/T 40356—2021 |
| 4 | 空心刀柄渗水性 | GB/T 40356—2021 | GB/T 40356—2021 |

2.3.5 锅、杯、盘、盆、桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手可接触部位 | GB/T 29601—2013 | GB/T 29601—2013 |
| 2 | 手柄疲劳强度（仅适用于锅类产品） | GB/T 29601—2013 | GB/T 29601—2013 |

2.3.6 家用钢制锅具（不含内表面）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底部平整性 | GB/T 32432—2015 | GB/T 32432—2015 |
| 2 | 手柄(含锅钮)表面温度 | GB/T 32432—2015 | GB/T 32432—2015 |
| 3 | 手接触部位 | GB/T 32432—2015 | GB/T 32432—2015 |
| 4 | 手柄牢固性 | GB/T 32432—2015 | GB/T 32432—2015 |
| 5 | 手柄阻燃性 | GB/T 32432—2015 | GB/T 32432—2015 |

2.4 其它项目（标签标识）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识内容 | 产品名称 | GB 4806.1—2016 | GB 4806.1—2016 |
|  |  | 材质 | GB 4806.1—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.9—2023 GB 4806.11—2023 | GB 4806.1—2016 GB 4806.7—2023 GB 4806.9—2023 GB 4806.11—2023 |
|  |  | 执行标准 | GB 4806.1—2016 | GB 4806.1—2016 |
|  |  | 生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式 | GB 4806.1—2016 | GB 4806.1—2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 29606—2013 不锈钢真空杯

GB/T 40356—2021 厨用刀具

QB/T 1924—1993 菜刀

GB/T 29601—2013 不锈钢器皿

GB/T 15067.2—2016 不锈钢餐具

GB/T 32432—2015  家用钢制锅具

QB/T 2174—2024 不锈钢厨具

GB 4806.1—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9—2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.11—2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 13623—2003 铝压力锅安全及性能要求

GB 15066—2004 不锈钢压力锅

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。