2026年北京市建筑用玻璃（建筑用中空玻璃、建筑用钢化玻璃、建筑用夹层玻璃、防火玻璃）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 基本要求

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量如下：

1.2 中空玻璃

对于依据GB/T 11944—2012生产的中空玻璃（非安全中空玻璃除外），抽取15块为检验用样品，无备用样品。同时由被抽样生产者按照所抽样品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供尺寸为510mm×360mm的样品4块，其中2块为检验用样品，2块为备用样品。当所抽产品为两腔中空玻璃时，由被抽样生产者按照所抽样品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供尺寸为510mm×360mm的样品8块，其中4块为检验用样品，4块为备用样品。

对于依据GB/T 11944—2025生产的中空玻璃（非安全中空玻璃除外），抽取5块为检验用样品，无备用样品。同时由被抽样生产者按照所抽样品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供尺寸为510mm×360mm的样品4块，其中2块为检验用样品，2块为备用样品。样品为非对称结构时，应指定受辐照面。

1.3 钢化玻璃

对于依据GB 15763.2—2005生产的钢化玻璃，抽取12块且每块面积不应小于0.5m2样品，其中6块为检验用样品，6块为备用样品。同时由被抽样生产者按照所抽样品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供尺寸为610mm×610mm，数量为24块的样品，其中12块为检验用样品，12块为备用样品；尺寸为1930mm×864mm，数量为8块的样品，其中4块为检验用样品，4块为备用样品。

对于依据GB 46030—2025生产的钢化玻璃，抽取8块且每块面积不应小于0.5m2样品，其中4块为检验用样品，4块为备用样品，如果为曲面钢化玻璃，样品数量加倍，用于样品的支撑辅助。同时由被抽样生产者按照所抽样品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供尺寸为1930mm×864mm，数量为8块的样品，其中4块为检验用样品，4块为备用样品；尺寸为1100mm×360mm，数量为26块的样品，其中13块为检验用样品，13块为备用样品。

1.4 夹层玻璃

对于依据GB 15763.3—2009生产的夹层玻璃，当抽查产品能够切裁时，抽样数量为被抽样生产者现场能够将产品改切成尺寸为610mm×610mm的样品24块，其中12块为检验用样品，12块为备用样品；尺寸为300mm×300mm的样品24块，其中12块为检验用样品，12块为备用样品；尺寸为300mm×76mm的样品12块，其中6块为检验用样品，6块为备用样品。切割300mm×300mm的样品时要至少保证有一边为产品原边的一部分并需在每块样品上用记号笔标记出原始边或新切割边的位置。样品为非对称结构夹层玻璃时，应指定受辐照面、抗冲击面。

同时由被抽样生产者按照所抽样品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供尺寸为1930mm×864mm的样品8块，其中4块为检验用样品，4块为备用样品。

抽查产品不能切裁时（如构成夹层玻璃的单片玻璃中有1片或多片为钢化玻璃等情况），由被抽样生产者按照拟抽查产品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供全部抽查样品。

抽查的夹层玻璃样品尺寸、数量见下表。如构成夹层玻璃的单片玻璃中有1片或多片为钢化玻璃时，耐辐照性样品允许用普通夹层玻璃替代。

依据GB 15763.3—2009生产的建筑用夹层玻璃产品抽查样品规格数量

| 序号 | 检验项目 | 样品尺寸（mm） | 样品数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样品 | 备用样品 | 小计 |
| 1 | 耐热性 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | 耐湿性 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 耐辐照性 | 300×76 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | 610×610 | 12 | 12 | 24 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | 1930×864 | 4 | 4 | 8 |

注：检验用样品和备用样品均包括了标准允许追加试验的样品。

对于依据GB 46030—2025生产的夹层玻璃，当抽查产品能够切裁时，抽样数量为被抽样生产者现场能够将产品改切成尺寸为610mm×610mm的样品12块，其中6块为检验用样品，6块为备用样品；尺寸为300mm×300mm的样品24块，其中12块为检验用样品，12块为备用样品；尺寸为300mm×76mm的样品6块，其中3块为检验用样品，3块为备用样品。切割300mm×300mm的样品时要至少保证有一边为产品原边的一部分并需在每块样品上用记号笔标记出原始边或新切割边的位置。样品为非对称结构夹层玻璃时，应指定受辐照面、抗冲击面。

同时由被抽样生产者按照所抽样品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供尺寸为1930mm×864mm的样品8块，其中4块为检验用样品，4块为备用样品。

抽查产品不能切裁时（如构成夹层玻璃的单片玻璃中有1片或多片为钢化玻璃等情况），由被抽样生产者按照拟抽查产品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供全部抽查样品。

抽查的夹层玻璃样品尺寸、数量见下表。如构成夹层玻璃的单片玻璃中有1片或多片为钢化玻璃时，耐辐照性样品允许用普通夹层玻璃替代。

依据GB 46030—2025生产的建筑用夹层玻璃产品抽查样品规格数量

| 序号 | 检验项目 | 样品尺寸（mm） | 样品数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样品 | 备用样品 | 小计 |
| 1 | 耐热性能 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | 耐湿性能 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 耐辐照性能 | 300×76 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | 610×610 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | 1930×864 | 4 | 4 | 8 |

注：检验用样品和备用样品均包括了标准允许追加试验的样品。

1.5 防火玻璃

对于依据GB 15763.1—2009生产的防火玻璃，抽取2块尺寸不小于1200mm×700mm（长宽均满足）的产品，其中1块为检验用样品，1块为备用样品。如未抽到满足尺寸要求的产品，则由被抽样生产者按照拟抽查产品相同工艺条件和规格型号现场制作并提供尺寸不小于1200mm×700mm（长宽均满足）的样品2块，其中1块为检验用样品，1块为备用样品。

对于依据GB 46030—2025生产的防火玻璃，抽取2块防火玻璃产品，其中1块为检验用样品，1块为备用样品。

防火玻璃耐火性能检测，需由被抽样生产者提供与实际工程配套使用的固定框架。若被抽样生产者无法提供与实际工程配套使用的固定框架，则使用检测单位提供的固定框架进行试验。

被抽样生产者按要求现场制作并提供的样品应经被抽样生产者自检合格。

2 检验依据

2.1 中空玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露点 | GB/T 11944—2012 GB/T 11944—2025 | GB/T 11944—2012 GB/T 11944—2025 |
| 2 | 耐紫外线辐照性能 | GB/T 11944—2012 GB/T 11944—2025 GB 46030—2025 | GB/T 11944—2012 GB/T 11944—2025 |

2.2 钢化玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2—2005 GB/T 15763.2—2025 GB 46030—2025 | GB 15763.2—2005 GB/T 15763.2—2025 |
| 2 | 抗冲击性 | GB 15763.2—2005 GB/T 15763.2—2025 | GB 15763.2—2005 |
| 3 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.2—2005 GB/T 15763.2—2025 GB 46030—2025 | GB 15763.2—2005 GB/T 15763.2—2025 |
| 4 | 表面应力 | GB 15763.2—2005 GB/T 15763.2—2025 | GB/T 18144—2008 GB 15763.2—2005 |
| 5 | 弯曲强度 | GB/T 15763.2—2025 GB 46030—2025 | GB/T 15763.2—2025 |

2.3 夹层玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热性/耐热性能 | GB 15763.3—2009 GB/T 15763.3—2025 GB 46030—2025 | GB 15763.3—2009 GB/T 15763.3—2025 |
| 2 | 耐湿性/耐湿性能 | GB 15763.3—2009 GB/T 15763.3—2025 GB 46030—2025 | GB/T 5137.3—2002 GB/T 15763.3—2025 |
| 3 | 耐辐照性/耐辐照性能 | GB 15763.3—2009 GB/T 15763.3—2025 GB 46030—2025 | GB 15763.3—2009 GB/T 5137.3—2002 GB/T 15763.3—2025 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | GB 15763.3—2009 GB/T 15763.3—2025 GB 46030—2025 | GB 15763.3—2009 GB/T 15763.3—2025 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.3—2009 GB/T 15763.3—2025 GB 46030—2025 | GB 15763.3—2009 GB/T 15763.3—2025 |

2.4 防火玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火性能 | GB 15763.1—2009 GB/T 15763.1—2025 GB 46030—2025 | GB/T 12513—2006 GB/T 12513—2026 GB 46030—2025 GB/T 15763.1—2025 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 11944—2012 中空玻璃

GB/T 11944—2025 中空玻璃

GB 15763.1—2009 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB 15763.2—2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB 15763.3—2009 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

GB 46030—2025 建筑用安全玻璃安全技术要求

GB/T 15763.1—2025 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB/T 15763.2—2025 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB/T 15763.3—2025 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。