2026年北京市人造板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，普通胶合板、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、浸渍胶膜纸饰面刨花板和纤维板、细木工板产品随机抽取5张，其中3张作为检验样品，2张作为备用样品。难燃胶合板产品随机抽取16张，其中10张作为检验样品，6张作为备用样品。当单张样品无法满足标准规定的制样尺寸时，应抽取满足标准规定的制样尺寸的样品数量。浸渍纸层压木质地板产品随机抽取约7㎡（且不少于15块），其中约4.5㎡（且不少于9片）为检验用样品，约2.5㎡（且不少于6片）为备用样品。

注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

2.1普通胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 弹性模量 | GB/T 9846—2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 9846—2015 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2022 GB/T 17657—2013 |

2.2 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 2 | 表面耐磨 |  | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 3 | 表面耐干热 |  | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 4 | 耐光色牢度 |  | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 5 | 浸渍剥离 |  | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 6 | 胶合强度 |  | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 7 |  | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 8 | 表面耐龟裂 |  | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657—2022 |
| 9 | 甲醛释放量 |  | GB/T 34722—2025 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2022 GB/T 17657—2013 |

2.3 浸渍胶膜纸饰面刨花板和纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 2h吸水厚度膨胀率（浸渍胶膜纸饰面刨花板） | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 24h吸水厚度膨胀率（浸渍胶膜纸饰面纤维板） | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面胶合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐磨 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 耐光色牢度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 10 | 甲醛释放量 | GB/T 15102—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB/T 17657—2022 |

2.4 细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 浸渍剥离性能 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849——2016 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 5849—2016 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB/T 17657—2022 |

2.5 难燃胶合板

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 18101—2024 | GB/T 17657—2022 |
| 2 | 胶合强度 |  | GB/T 18101—2024 | GB/T 17657—2022 |
| 3 | 表面胶合强度 |  | GB/T 18101—2024 | GB/T 17657—2022 |
| 4 | 静曲强度和弹性模量 |  | GB/T 18101—2024 | GB/T 17657—2022 |
| 5 | 甲醛释放量 |  | GB/T 18101—2024 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2022 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 燃烧性能 | 燃烧增长速率指数 | GB/T 18101—2024 | GB/T 20284—2006 |
|  |  | 火焰横向蔓延长度 | GB/T 18101—2024 | GB/T 20284—2006 |
|  |  | 600s的总放热量 | GB/T 18101—2024 | GB/T 20284—2006 |
|  |  | 60s内焰尖高度 | GB/T 18101—2024 | GB/T 8626—2007 |
|  |  | 60s内燃烧滴落物/微粒引燃滤纸现象 | GB/T 18101—2024 | GB/T 8626—2007 |
| 注：1.难燃普通胶合板的检验项目为本表序号1、2、4、5、6； 2.难燃装饰单板贴面胶合板的检验项目为本表序号1、3、5、6。 |  |  |  |  |

2.6 浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面耐划痕 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 锁合力 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 11 | 甲醛释放量 | GB/T 18102—2020 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB/T 17657—2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18580—2025 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600—2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

GB/T 9846—2015 普通胶合板

GB/T 5849—2016 细木工板

GB/T 18101—2024 难燃胶合板

GB/T 18102—2020 浸渍纸层压木质地板

GB/T 34722—2025 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 15102—2017 浸渍胶膜纸饰面刨花板和纤维板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。