2026年北京市工业防护涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取不少于3kg（L）的最小包装2份（若产品为双组分或多组分时，每组分按配比抽取样品2份），1份为检验用样品，1份为备用样品。

2 检验依据

2.1金属结构用水性防腐涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986.2—2023 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 GB 30981.2—2025 GB/T 41953—2022 |  |
| 2 | VOCs含量 | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23993—2009 | 限水性装饰板涂料 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981.2—2025 | GB/T 23986.2—2023 GB 30981.2—2025 |  |
| 5 | 总重金属含量（铅、镉、汞、六价铬） | GB 30981.2—2025 | GB/T 30647—2014 GB 30981.2—2025 | 限色漆、粉末涂料 |
| 6 | 可溶性元素[铬（Cr）]含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23991—2009 | 限色漆、粉末涂料 |
| 7 | 苯系物总和含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23990—2009 | 方法B |
| 8 | 冻融稳定性（3次循环） | HG/T 5176—2025 | GB/T 9268—2008 HG/T 5176—2025 |  |
| 9 | 不挥发物含量 | HG/T 5176—2025 | GB/T 1725—2007 HG/T 5176—2025 |  |
| 10 | 划格试验 | HG/T 5176—2025 | GB/T 9286—2021 |  |
| 11 | 早期耐水性 | HG/T 5176—2025 | HG/T 5176—2025 |  |
| 12 | 闪锈抑制性 | HG/T 5176—2025 | HG/T 5176—2025 | 限底漆 |
| 13 | 耐冲击性 | HG/T 5176—2025 | GB/T 1732—2020 | 限中间漆和面漆 |

2.2水性丙烯酸树脂涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986.2—2023 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 GB 30981.2—2025 GB/T 41953—2022 |  |
| 2 | VOCs含量 | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23993—2009 | 限水性装饰板涂料 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981.2—2025 | GB/T 23986.2—2023 GB 30981.2—2025 |  |
| 5 | 总重金属含量（铅、镉、汞、六价铬） | GB 30981.2—2025 | GB/T 30647—2014 GB 30981.2—2025 | 限色漆、粉末涂料 |
| 6 | 可溶性元素[铬（Cr）]含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23991—2009 | 限色漆、粉末涂料 |
| 7 | 苯系物总和含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23990—2009 | 方法B |
| 8 | 不挥发物含量 | HG/T 4758—2014 | GB/T 1725—2007 HG/T 4758—2014 |  |
| 9 | 弯曲试验 | HG/T 4758—2014 | GB/T 6742—2007 |  |
| 10 | 耐冲击性 | HG/T 4758—2014 | GB/T 1732—1993 |  |
| 11 | 划格试验 | HG/T 4758—2014 | GB/T 9286—1998 |  |
| 12 | 耐水性 | HG/T 4758—2014 | GB/T 1733—1993 HG/T 4758—2014 |  |

2.3水性醇酸树脂涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986.2—2023 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 GB 30981.2—2025 GB/T 41953—2022 |  |
| 2 | VOCs含量 | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 GB/T 23985—2009 GB/T 1725—2007 |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23993—2009 | 限水性装饰板涂料 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981.2—2025 | GB/T 23986.2—2023 GB 30981.2—2025 |  |
| 5 | 总重金属含量（铅、镉、汞、六价铬） | GB 30981.2—2025 | GB/T 30647—2014 GB 30981.2—2025 | 限色漆、粉末涂料 |
| 6 | 可溶性元素[铬（Cr）]含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23991—2009 | 限色漆、粉末涂料 |
| 7 | 苯系物总和含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23990—2009 | 方法B |
| 8 | 冻融稳定性（3次循环） | HG/T 4847—2015 | GB/T 9268—2008 |  |
| 9 | 不挥发物含量 | HG/T 4847—2015 | GB/T 1725—2007 HG/T 4847—2015 |  |
| 10 | 闪锈抑制性 | HG/T 4847—2015 | HG/T 4847—2015 |  |
| 11 | 弯曲试验 | HG/T 4847—2015 | GB/T 6742—2007 |  |
| 12 | 耐冲击性 | HG/T 4847—2015 | GB/T 1732—1993 |  |
| 13 | 划格试验 | HG/T 4847—2015 | GB/T 9286—1998 |  |
| 14 | 硬度 | HG/T 4847—2015 | GB/T 1730—2007 |  |
| 15 | 耐水性 | HG/T 4847—2015 | GB/T 1733—1993 HG/T 4847—2015 |  |

2.4其他防护涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 6750—2007 GB/T 1725—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 34682—2017 GB 30981.2—2025 |  |
| 2 | VOCs含量 | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 GB/T 1725—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 34682—2017 |  |
| 3 | 苯含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23990—2009 | 方法A |
| 4 | 甲苯含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23990—2009 |  |
| 5 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23990—2009 |  |
| 6 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 30981.2—2025 | GB/T 23992—2009 |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981.2—2025 | GB/T 36488—2018 GB 30981.2—2025 |  |
| 8 | 甲醇含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23986.2—2023 GB 30981.2—2025 |  |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981.2—2025 | GB/T 23986.2—2023 GB 30981.2—2025 |  |
| 10 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 18446—2009 | 限聚氨酯类溶剂型木器涂料 |
| 11 | 总重金属含量（铅、镉、汞、六价铬） | GB 30981.2—2025 | GB/T 30647—2014 GB 30981.2—2025 | 适用于色漆、粉末涂料、醇酸清漆 |
| 12 | 可溶性元素[铬（Cr）]含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23991—2009 | 限色漆、粉末涂料、醇酸清漆 |
| 13 | 苯系物总和含量 | GB 30981.2—2025 | GB/T 23990—2009 | 限水性 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 30981.2—2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料

HG/T 4758—2014 水性丙烯酸树脂涂料

HG/T 4847—2015 水性醇酸树脂涂料

HG/T 5176—2025 金属结构用水性防腐涂料

DB11/ 1983—2022 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。