附件2
不合格项目说明

一、环保要求
（GB/T 21661-2020）中规定：塑料购物袋公称厚度不应小于0.030mm,其最小厚度不应小于0.025mm。塑料购物袋不应带有袋本体外的附件如挂耳等。塑料购物袋太薄在使用过程中易破损，且易造成环境污染。
二、落镖冲击
按照现行国家推荐性标准要求，产品是根据塑料购物袋的承重或厚度选择不同的落镖质量进行试验，10个样品中试验后不破裂数应≥8个。消费者在使用这些问题产品盛装物品时，袋膜表面易破损，造成财产损失和人身意外。
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