| 附件2 不合格产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 | 北京君源达汽车配件经销中心 | 山东纳摩特制动系统有限公司 | 高端陶瓷刹车片 | NAMOTE纳摩特 | D434 | S01 C0603 | 标志 |  |
| 2 | 北京车朋商贸中心 | 河南耐勒制动科技有限公司 | 碳陶瓷刹车片 | Naylor | D1397前片 | B0118 | 标志 |  |
| 3 | 北京京郊顺汽车配件有限公司 | 河北双龙制动元件有限公司 | 汽车用盘式制动器衬片（小盘片） | 宗鑫Zong Xin（图形） | SLP170-1/MK:D9026 | 01C22 2-2 | 摩擦性能 |  |
| 4 | 北京良乡军兴达汽车配件有限公司 | 衡水伟华耐欧特汽车配件有限公司 | 盘式制动器衬片（轻型车） | TheBARL | 丰田卡罗拉后D1354 | N0T271221 | 摩擦性能 |  |