|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 不合格产品信息 | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样经营主体 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 | |
| 1 | 百安居（中国）家居有限公司北京马连道店 | 墙身宝建材（东莞）有限公司 | 弹性防水浆料  （弹性） | 安居良品 | 18kg/桶 Ⅰ型 | 2023年1月5日/  未标注 | 断裂伸长率（无处理）、断裂伸长率（加热处理）、断裂伸长率（浸水处理）、包装标志 |  | |
| 2 | 北京卫锋盛发装饰材料经营部 | 上海伟星新材料科技有限公司 | 聚合物防水涂料 | KALE咖乐 | 炫柔F30-绿色 18kg/桶 Ⅲ型 | 2023.04.04/  XJSN3301 | 包装标志 |  | |
| 3 | 北京京东工业品贸易有限公司 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 快涂宝5合1彩色防水（防水涂料） | 立邦 | 18kg/桶 Ⅲ型 | 20230606/  QT27 | 包装标志 |  | |
| 4 | 北京金浩旺五金建材商店 | 北京世纪海森防水材料有限公司 | 水性聚氨酯防水涂料 | 水立降 | 10KG/桶 | 2023-07-19/  SLJ-001 | 处理后的断裂延伸率（加热处理），处理后的断裂延伸率（碱处理） |  | |
| 5 | 北京正海鑫源装饰设计有限公司 | 保定市德瀚防水材料有限公司 | 丙烯酸防水涂料 | 世纪德成 | 18kg/桶 | 2023-08-06/  未标注 | 断裂延伸率、处理后的断裂延伸率（加热处理）、处理后的断裂延伸率（碱处理）、处理后的断裂延伸率（酸处理）、包装标志 |  | |