附件2

主要不合格项目说明

一、淋浴器的管螺纹精度

管螺纹精度项目是淋浴器的重要性能项目，直接影响淋浴器的密封性能。《陶瓷片密封水嘴》（GB 18145）规定，产品外接密封管螺纹应符合GB/T 7306.1或GB/T 7306.2的规定；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度。检验发现部分淋浴器产品止规无法止住，不符合标准要求，可能导致用户在拧紧螺纹之后还会出现漏水的问题。

- 二、普通坐便器、蹲便器的洗净功能

洗净功能直接影响普通坐便器、蹲便器的洁净程度。《卫生陶瓷》（GB/T 6952）标准规定，每次冲洗后累计残留墨线的总长度不大于50mm，且每一段残留墨线长度不大于13mm。检验发现部分产品累计残留墨线的总长度、每一段残留墨线长度超过标准规定的最大长度，不符合标准要求，使用中难以完全冲刷坐便器表面，致使排泄物残留、滋生细菌，损害使用者身体健康。

- 三、普通坐便器的水封回复功能

水封回复功能对保证阻断管道中的污浊气体进入室内起到重要作用。《卫生陶瓷》（GB/T 6952）规定，水封回复不得小于50mm。若为虹吸式坐便器，每次应有虹吸产生。检验发现部分普通坐便器产品水封回复小于50mm，不符合标准要求，使用过程中易产生异味、污气蔓延，导致病菌传播。

- 四、智能坐便器的排水管道输送特性

排水管道输送特性是智能坐便器的重要性能项目，其主要作用是保证排水通畅，避免下水道堵塞。《卫生陶瓷》（GB/T 6952）规定，球的平均传输距离应不小于12m。检验发现部分智能坐便器的球平均传输距离小于12m，不符合标准要求。使用中易导致排水不畅、下水道堵塞、反水等问题，造成用户经济损失。

- 五、智能坐便器的接地措施

- 《家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求》（GB 4706.1）规定，带电源软线的器具，如果软线从软线固定装置中滑出，载流导线应在接地导线之前先绷紧。检验发现部分智能坐便器接地导线先绷紧，不符合标准要求，使用中接地导线易被扯断，漏电情况下保护失效，存在触电危险。

- 六、智能坐便器的电源连接和外部软线

- 《家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求》（GB 4706.1）规定，通过软线固定装置使电源软线的导线免受拉力和扭矩，并保护导线的绝缘免受磨损。检验发现个别智能坐便器的软线可推入器具，导线在接线端处受到拉力和扭矩，绝缘易被破坏，存在触电危险。

- 七、陶瓷片密封水嘴的流量均匀性

流量均匀性反映出水嘴在使用过程中因水压变化而产生的流量变化情况。一般水嘴的流量随着压力的增加而平稳增加；具有自动调节水流量的水嘴，当水压上升到一定的压力值时，出水流量随着压力的增加变化较小，具有较好的节水性能。该项目不合格的产品会造成水资源的浪费。