附件2

不合格项目说明

一、甲醛

甲醛是一种已知的致癌物质，‌长期接触可能会对人体造成多种影响，包括：刺激眼睛、鼻腔和喉咙、造成过敏反应、损害呼吸系统、毒害神经系统、影响免疫系统等，对消费者的健康构成威胁。涂料甲醛不合格的原因主要包括原材料中甲醛含量过高、‌企业对原材料把关不严、使用不合格的原材料等。‌厂家应检查产品原材料中甲醛含量，通过调整原材料和生产工艺，让产品中甲醛含量符合国家标准GB 18582-2020中甲醛含量的限量要求。

1. 耐洗刷性

耐洗刷性是衡量涂料质量的重要指标之一，‌耐洗刷性影响涂料产品使用寿命，不合格的耐洗刷性可能导致墙面在使用过程中出现剥落、‌掉粉等现象，‌影响墙面的美观和保护功能。该项目不合格的原因是‌部分企业为了降低成本，‌‌在生产过程中减少乳液和钛白粉的加入量或是选用价廉质次的原材料‌导致涂料的耐洗刷性质量下降。‌

二、包装标志

包装标志作为通过文字、图形、符号等说明产品质量、使用方法及其他内容的一种信息载体，不仅是生产经营者对产品质量做出的一种承诺，也是对产品性能、用途、注意事项的说明。完整的标识标签不仅可以传递质量安全信息、确保可追溯性、保护消费者知情权、指导用户正确使用，同时还可以降低交易成本、规避风险等。在北京市生产和销售的油漆涂料类产品应严格执行北京市地方标准DB11/ 1983-2022中对于包装标志的规定，否则无法依据产品的使用场景进行正确使用，也无法判断产品的VOC含量，易造成不合理使用。