附件2

主要不合格项目说明

一、水泥

（一）氯离子

GB 175《通用硅酸盐水泥》和GB/T 3183《砌筑水泥》标准规定氯离子含量应≤0.06%。氯离子超标是造成混凝土中钢筋锈蚀的主要原因，在氯盐环境下，钢筋受氯盐侵蚀可形成很深的锈蚀坑，会削弱钢筋的承载力和延性从而降低混凝土的整体性能，严重的钢筋锈蚀会造成钢筋的膨胀，使钢筋混凝土开裂，甚至崩溃。氯离子主要是原料、燃料、混合材和外加剂带入，由于熟料煅烧过程中氯离子大部分在高温下挥发而排出窑外，残留在熟料中的氯离子含量极少。

（二）氧化镁

GB 175《通用硅酸盐水泥》标准规定硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的氧化镁含量应≤5.0%，如果水泥压蒸安定性试验合格，MgO含量允许放宽至6.0%；其它通用硅酸盐水泥，氧化镁含量应≤6.0%，如果水泥中氧化镁含量＞6.0%，需进行压蒸安定性试验并合格。氧化镁含量超标会影响混凝土的长期性和耐久性，是引起水泥安定性不良的原因之一。

（三）烧失量

烧失量是指水泥试样在（950±25）℃高温灼烧过程中所排出的结晶水、碳酸盐分解出的CO2，硫酸盐分解出的SO2，以及有机杂质被排除后的质量变化。通过烧失量来限制石膏和混合材中杂质，以保证水泥质量。GB 175《通用硅酸盐水泥》标准规定，Ⅰ型硅酸盐水泥烧失量含量应≤3.0%；Ⅱ型硅酸盐水泥烧失量含量应≤3.5%；普通硅酸盐水泥烧失量含量应≤5.0%。烧失量超标的产品含碳量高，与混凝土外加剂的适应性差，混凝土工作性能差、坍落度损失快，造成混凝土泌水、起砂，严重影响混凝土质量。

（四）水溶性铬（Ⅵ）

GB 31893《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》国家标准第1号修改单和GB/T 3183《砌筑水泥》规定水溶性铬（Ⅵ）限定值为≤10.0mg/kg。水溶性铬（Ⅵ）是水泥中对人体健康和环境危害较大的重金属，是水泥毒性的主要来源，能透过细胞膜并具有强氧化作用，损伤人体的消化道、呼吸道和皮肤黏膜，甚至有致癌作用。如不采取合理的降解措施，水溶性铬（Ⅵ）将通过水泥浆体施工接触、土壤水源渗滤等途径影响生产、使用人员的身体健康及周边区域环境安全。

（五）强度

强度是水泥重要的性能指标，GB 175《通用硅酸盐水泥》标准规定，普通硅酸盐水泥（P·O 42.5）28天抗压强度应≥42.5MPa。强度不达标的产品对建设工程质量造成安全隐患，特别严重时甚至导致建筑物坍塌。

- 建筑用玻璃

（一）耐热性

耐热性是测试夹层玻璃耐环境能力，评价夹层玻璃使用寿命的方法之一。GB 15763.3《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》标准规定，保温2h试验后允许样品存在裂口，超出边部或裂口13mm部分不能产生气泡或其他缺陷。该项目不合格的产品影响建筑物的美观，严重时可能造成脱胶，玻璃与玻璃之间的粘结力降低，夹层玻璃使用寿命降低，甚至影响建筑物的安全性。

（二）露点

GB/T 11944《中空玻璃》标准规定露点应＜-40℃。露点不合格说明中空玻璃密封失效，使用过程中会在玻璃内表面形成结露或结霜的现象，影响玻璃的外观及通透性，也可导致中空玻璃隔音性能降低。对于Low-E镀膜中空玻璃而言，密封失效，将会造成镀膜玻璃的膜层氧化、失去功能，中空玻璃的U值［传热系数W/m2·K］会升高，影响节能效果。

（三）碎片状态

碎片状态是钢化玻璃重要的安全指标。GB 15763.2《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准对碎片的数量、长度进行了规定，要求公称厚度为4mm～12mm的样品，试验后任何50mm×50mm区域内的最小碎片数不得少于40片，且长条形碎片长度应≤75mm。该项目不合格的产品受到外力冲击破碎时，碎片大而且边缘锋利，破碎时碎片飞溅或掉落极易对人体造成伤害。

三、用水器具

（一）管螺纹精度

管螺纹精度是淋浴器和陶瓷片密封水嘴的重要性能指标，对保证淋浴器的密封性起到了重要作用。GB 18145《陶瓷片密封水嘴》标准规定，产品外接密封管螺纹应符合GB/T 7306.1或GB/T 7306.2标准的规定；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T 7307标准的规定，其中外螺纹应不低于GB/T 7307标准规定的B级精度。该项目不合格的产品即便拧紧螺纹后还可能会出现漏水的现象。

（二）表面耐腐蚀性能

表面耐腐蚀性能指标反映产品表面抵抗周围介质腐蚀破坏作用的能力。GB 18145《陶瓷片密封水嘴》标准规定，水嘴按GB/T 10125标准进行24h酸性盐雾试验后应达到GB/T 6461-2002标准中外观评级（RA）9级的要求。该项目不达标的产品表面容易产生铜绿、黑色斑点或腐蚀，影响产品美观度，且腐蚀后可能会产生有毒成分，危害使用者的人身健康。

四、采暖散热器及阀门

（一）螺纹质量

散热器螺纹质量是检验螺纹口严密程度的重要性能指标，该项目不合格的产品可能导致跑风、堵头、管道连接安装不牢固，因压力变化扭曲变形，易造成安装零部件脱落，产生漏水现象。

（二）阀体最小壁厚

阀体最小壁厚是铁制和铜制螺纹连接阀门的重要性能指标，直接影响阀门阀体的耐压强度。GB/T 8464《铁制和铜制螺纹连接阀门》标准规定，铜合金制阀门阀体DN15/PN16的最小壁厚应为1.8mm。壁厚不达标的产品在长期通水过程中易发生阀体破裂，导致房屋泡水。

五、塑料及复合管材管件

（一）熔融温度

熔融温度是聚合物发生由高弹态向粘流态转变时吸收热量峰值对应的温度，GB/T 18742.2《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准规定熔融温度≤148℃，该项目超标的产品使用寿命短。

（二）氧化诱导时间

氧化诱导时间是反映产品耐热氧老化能力的指标，GB/T 18742.2《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准规定氧化诱导时间≥20min，该项目不达标产品抗氧化能力弱，易老化，使用寿命短。

（三）规格及尺寸

规格及尺寸项目包括平均外径、壁厚偏差。该项目不符合标准要求的产品焊接强度和压力强度差，管材易损坏。

- 人造板

（一）甲醛释放量

甲醛释放量是人造板产品的环保安全性能指标。GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准规定甲醛释放量限量值为0.124mg/m³。该项目超标的产品对人体呼吸道刺激大，易引起慢性呼吸道疾病，甚至会诱发白血病，严重危害人体健康。

（二）难燃胶合板的胶合强度

胶合强度是难燃胶合板的重要性能指标，反映了单板类人造板的胶合质量。GB/T 18101《难燃胶合板》标准规定杨木Ⅰ、Ⅱ类胶合强度≥0.70MPa，符合指标值的试件数与有效试件总数之比≥80%。胶合强度不达标的板材在使用过程中遇水、遇潮容易发生开胶现象，影响产品的使用功能和寿命。

（三）浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板的浸渍剥离性能

浸渍剥离性能是浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板的重要性能指标，反映了经浸渍、干燥后，胶层是否发生剥离及剥离的程度。GB/T 34722《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准规定，试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下的不计）。该项目超标的产品受潮后易出现胶层剥离的现象，影响产品美观和使用寿命。

（四）浸渍纸层压木质地板的吸水厚度膨胀率

吸水厚度膨胀率是地板吸水后厚度的增加量与吸水前厚度之比。GB/T 18102《浸渍纸层压木质地板》标准规定，tn≥9mm，家用级Ⅱ级、Ⅰ级，吸水厚度膨胀率≤15.0%。该项目超标的产品遇水时边缘易变形、突起，影响美观及正常使用。