附件2

主要不合格项目说明

- 一、农用薄膜

（一）厚度偏差

- GB 13735—2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》强制性国家标准规定，标称厚度在≥0.010mm、＜0.015mm范围内的地膜产品厚度极限偏差为-0.002mm~+0.003mm；标称厚度在≥0.015mm、＜0.020mm范围内的地膜产品厚度极限偏差为-0.003mm~+0.004mm；标称厚度在≥0.020mm、＜0.025mm范围内的地膜产品厚度极限偏差为-0.004mm~+0.005mm；标称厚度在≥0.025mm、＜0.030mm范围内的地膜产品厚度极限偏差为-0.005mm~+0.006mm。厚度达标的地膜能够较好地保持土壤温度和湿度，抑制杂草生长，提高作物产量和质量；而过薄的地膜无法达到上述效果，并可能对土壤造成损害。

（二）拉伸负荷（横向）

- GB 13735强制性国家标准规定，标称厚度在≥0.010mm、＜0.015mm范围内的地膜产品，拉伸负荷应≥1.6N；标称厚度在≥0.015mm、＜0.020mm范围内的地膜产品，拉伸负荷应≥2.2N；标称厚度在≥0.020mm、＜0.030mm范围内的地膜产品，拉伸负荷应≥3.0N。该项目不达标的产品覆盖时容易发生破损，难以起到增温、保湿、除草的作用，且破损后无法回收，从而造成白色污染。

（三）直角撕裂负荷（纵向、横向）

- GB 13735强制性国家标准规定，标称厚度在≥0.010mm、＜0.015mm范围内的地膜产品，直角撕裂负荷要求为≥0.8N；标称厚度在≥0.015mm、＜0.020mm范围内的地膜产品，直角撕裂负荷要求为≥1.2N；标称厚度在≥0.020mm、＜0.030mm范围内的地膜产品，直角撕裂负荷要求为≥1.5N。该项目不合格的农用薄膜在受到外力拉扯、农机刮蹭、作物根系穿刺时，易发生撕裂破损，失去保墒、保温、防杂草的作用，直接影响其使用寿命和应用效果。

- 二、农林机械

（一）耕作部件的防护

GB 10395.10—2016《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第10部分：手扶（微型）耕耘机》强制性国家标准要求连接扶手末端直线的中点在水平面内的投影和旋转部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离最小应为900mm。距离过短的产品易导致操作者作业过程中脚部触及旋耕刀具，造成人身伤害。