2025年北京市防火涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取不少于5kg（L）的最小包装2份（若产品为双组分或多组分时，每组分按配比抽取样品2份），1份为检验用样品，1份为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） |  | JG/T 415—2013 | JG/T415—2013 GB 18582—2008 |  |
| 2 | VOCs含量 |  | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB/T 23985—2009 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 GB/T 1725—2007 |  |
| 3 | 游离甲醛 |  | JG/T 415—2013 | JG/T 415—2013 GB/T 23993—2009 | 不适用于溶剂型膨胀防火涂料 |
| 4 | 可释放氨的量 |  | JG/T 415—2013 | JG/T 415—2013 |  |
| 5 | 苯 |  | JG/T 415—2013 | JG/T 415—2013 GB 18582—2008 |  |
| 6 | 甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | JG/T 415—2013 | JG/T 415—2013 GB 18582—2008 |  |
| 7 | 卤代烃(二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷和四氯化碳)总量 |  | JG/T 415—2013 | JG/T 415—2013 GB/T 23992—2009 |  |
| 8 | 耐燃时间 |  | GB 12441—2018 | GB 12441—2018 | 适用于饰面型防火涂料 |
| 9 | 难燃性 |  | GB 12441—2018 | GB 12441—2018 GB/T 8625—2005 |  |
| 10 | 质量损失 |  | GB 12441—2018 | GB 12441—2018 |  |
| 11 | 炭化体积 |  | GB 12441—2018 | GB 12441—2018 |  |
| 12 | 包装标志 | 产品类型、分类 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |
|  |  | 施工配比 | DB11/ 1983—2022 | DB11/ 1983—2022 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JG/T 415—2013 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法

GB 12441—2018 饰面型防火涂料

DB11/ 1983—2022 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。