2025年北京市食品接触用塑料制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，产品抽样方法、检验数量要求及注意事项见表1~6。

表1 非复合膜袋抽样方法

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膜类产品 | 同一产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。 |
| 2 | 袋类产品 | 同一产品抽取3箱，每箱中各抽取30个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中60个作为检验样品，30个作为备用样品。 |
| 3 | 保鲜膜类产品 | 同一产品抽取样品3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。 |
| 注：样品处置：膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。样品标注纵横方向抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装。 |  |  |

表2 复合膜袋抽样方法

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膜类产品 | 同一产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×3，平均分为3份，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。 |
| 2 | 袋类产品 | 同一产品抽取3箱，每箱中各抽取30个×3（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为3份，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。 |
| 注：样品处置：膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。样品标注纵横方向抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装。 |  |  |

表3 食品用片材抽样方法

| 序号 | 产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品用片材 | 同一产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2层后，每卷各抽取2.5m2×2份，共计15 m2。平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |

表4 食品用塑料编织袋抽样方法

| 序号 | 产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品用塑料编织袋 | 同一产品抽取15个，其中10个为检验用样品，另5个为备用样品。 |

表5 食品用塑料容器抽样方法

| 序号 | 产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶 | V（容量）＜200 ml，抽取50个，其中40个为检验用样品，另10个为备用样品；200 ml≤V（容量）≤600 ml，抽取32个；其中26个为检验用样品，另6个为备用样品；V（容量）＞600 ml，抽取16个；其中13个为检验用样品，另3个为备用样品。 |
| 2 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 抽取50个（配同样数量的盖），其中35个为检验用样品，另15个为备用样品。 |
| 3 | 软塑折叠包装容器 | 抽取12个×2（配相同数量的瓶盖），其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 4 | 塑料防盗瓶盖 | 抽取120个（配同样数量的瓶），平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 5 | 婴幼儿用奶瓶 | 抽取16个，其中12个作为检验用样品，4个作为备用样品。 |
| 6 | 双层口杯 | 抽取40个，其中30个作为检验用样品，10个作为备用样品。 |
| 7 | 塑料饮水口杯 | 抽取40个，其中30个作为检验用样品，10个作为备用样品。 |
| 8 | 聚烯烃注塑包装桶 | 抽取30个（配同样数量的盖），其中20个为检验用样品，另10个为备用样品。 |
| 9 | 塑料保鲜盒 | 抽取40个，其中30个作为检验用样品，10个作为备用样品。 |
| 10 | 组合式防伪瓶盖 | 抽取120个（配同样数量的瓶），平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |

表6 食品用塑料工具抽样方法

| 序号 | 产品类型 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密胺塑料餐具 | 筷子：抽取80支，其中60支作为检验用样品，20支作为备用样品。 其它产品：抽取60个，其中40个作为检验用样品，20个作为备用样品。 |
| 2 | 塑料菜板 | 抽取10块，其中8块为检验用样品，另2块为备用样品。 |
| 3 | 聚丙烯饮用吸管 | 抽取不少于200支，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 4 | 生物降解饮用吸管（不可堆肥） | 抽取不少于200个，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 5 | 一次性餐饮具 | 抽取不少于120个，其中检验用样品不少于80个，备用样品不少于40个。 |

2 检验依据

2.1 食品安全项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 氯乙烯特定迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.31—2016 GB 31604.31—2025 |
| 7 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004—2008 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | GB/T 10004—2008 |
| 8 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004—2008 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | GB/T 10004—2008 |
| 9 | 特定迁移量（以锑计） | GB 9685—2016 | GB 31604.41—2016 |
| 10 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016 |
| 11 | 特定迁移总量（以甲醛计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.48—2016 |
| 12 | 三聚氰胺特定迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.15—2016 |
| 13 | 特定迁移总量（以乙二醇计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016 |
| 14 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016 |
| 15 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 GB 31604.30—2025 |
| 16 | 1,3-丁二烯迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.12—2016 |
| 17 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.51—2021 |
| 18 | 微生物总数/菌落总数 | GB/T 19741—2005 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 | GB 4789.2—2022 GB/T 18706—2008 |
| 19 | 致病菌 | GB/T 19741—2005 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 | GB 4789.4—2016 GB 4789.5—2012 GB 4789.10—2016 GB 4789.11—2014 GB/T 18706—2008 |
| 20 | 大肠菌群 | GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB 4806.13—2023 GB 14934—2016 | GB 4789.3—2016 GB 14934—2016 GB/T 18706—2008 |
| 21 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 GB 4806.13—2023 | GB 14934—2016 |
| 22 | 霉菌/霉菌计数 | GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB/T 18006.1—2009 | GB 4789.15—2016 GB/T 18706—2008 |
| 23 | 酵母菌 | GB/T 18454—2019 | GB 4789.15—2016 GB/T 18706—2008 |
| 24 | 特定迁移总量（以异氰酸酯根计） | GB 9685—2016 | GB 31604.45—2016 |
| 25 | 乙醛 | BB/T 0060—2012 | BB/T 0060—2012 |
| 26 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 1. 产品执行标准为GB/T 19741—2005时，微生物检验项目选择本表的第18、19项。产品执行标准为GB/T 18706—2008时，微生物检验项目选择本表的第18、19、20、22项。产品执行标准为GB/T 18454—2019时，微生物检验项目选择本表的第18、19、20、22、23项。 2. 产品执行标准为GB 4806.13—2023的，预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第20、21项。 3. 芳香族伯胺迁移总量仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的食品接触用塑料材料及制品。 4. 一次性餐饮具微生物检验项目选择本表的第19、20、21项。 5. 高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 6. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |

2.2性能项目

2.2.1非复合膜袋

2.2.1.1食品用塑料自粘保鲜膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） |  | GB/T 10457—2021 |  | GB/T 10457—2021 GB/T 1040.3—2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） |  | GB/T 10457—2021 |  | GB/T 10457—2021 GB/T 1040.3—2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） |  | GB/T 10457—2021 |  | QB/T 1130—1991 |
| 4 | 氧气透过量偏差 |  | GB/T 10457—2021 |  | GB/T 1038—2000 |
| 5 | 二氧化碳透过量偏差 |  | GB/T 10457—2021 |  | GB/T 1038—2000 |
| 6 | 透湿量偏差 |  | GB/T 10457—2021 |  | GB/T 1037—1988 |
| 7 | 透光率 |  | GB/T 10457—2021 |  | GB/T 2410—2008 |
| 8 | 雾度 |  | GB/T 10457—2021 |  | GB/T 2410—2008 |
| 9 | 自粘性（剪切剥离强度） |  | GB/T 10457—2021 |  | GB/T 10457—2021 |

2.2.1.2 包装用聚乙烯吹塑薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵横向） | GB/T 4456—2008 | GB/T 4456—2008 GB/T 1040.3—2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵横向） | GB/T 4456—2008 | GB/T 4456—2008 GB/T 1040.3—2006 |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 4456—2008 | GB/T 4456—2008 |
| 4 | 水蒸气透过量 | GB/T 4456—2008 | GB/T 1037—1988 |
| 5 | 气体透过量 | GB/T 4456—2008 | GB/T 1038—2000 |

2.2.1.3 聚丙烯吹塑薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | QB/T 1956—1994 | QB/T 1956—1994 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | QB/T 1956—1994 | QB/T 1956—1994 |
| 3 | 雾度 | QB/T 1956—1994 | GB/T 2410—2008 |
| 4 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1956—1994 | QB/T 1130—1991 |

2.2.1.4 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） | GB/T 10003—2008 |  | GB/T 10003—2008 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向、横向） | GB/T 10003—2008 |  | GB/T 10003—2008 |
| 3 | 热收缩率（纵向、横向） | GB/T 10003—2008 |  | GB/T 10003—2008 |
| 4 | 雾度 | GB/T 10003—2008 |  | GB/T 2410—2008 |
| 5 | 光泽度 | GB/T 10003—2008 |  | GB/T 10003—2008 |
| 6 | 透湿量 | GB/T 10003—2008 |  | GB/T 1037—1988 |
| 7 | 热封强度 | GB/T 10003—2008 |  | GB/T 10003—2008 |

2.2.1.5 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） |  | BB/T 0002—2008 | BB/T 0002—2008 |
| 2 | 断裂伸长率（纵向、横向） |  | BB/T 0002—2008 | BB/T 0002—2008 |
| 3 | 热收缩率（纵向、横向） |  | BB/T 0002—2008 | BB/T 0002—2008 |
| 4 | 热封强度 |  | BB/T 0002—2008 | BB/T 0002—2008 |
| 5 | 透光率 |  | BB/T 0002—2008 | GB/T 2410—2008 |
| 6 | 光泽度 |  | BB/T 0002—2008 | BB/T 0002—2008 |
| 7 | 透湿量 |  | BB/T 0002—2008 | GB/T 1037—2021 |

2.2.1.6 流延聚丙烯（CPP）薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） | GB/T 27740—2011 | GB/T 27740—2011 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向、横向） | GB/T 27740—2011 | GB/T 27740—2011 |
| 3 | 水蒸气透过量 | GB/T 27740—2011 | GB/T 1037—1988 |
| 4 | 雾度 | GB/T 27740—2011 | GB/T 2410—2008 |
| 5 | 起始热封温度 | GB/T 27740—2011 | GB/T 27740—2011 |

2.2.1.7包装用双向拉伸聚酯薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） | GB/T 16958—2008 | GB/T 16958—2008 |
| 2 | 断裂伸长率（纵向、横向） | GB/T 16958—2008 | GB/T 16958—2008 |
| 3 | 热收缩率（纵向、横向） | GB/T 16958—2008 | GB/T 16958—2008 |
| 4 | 雾度 | GB/T 16958—2008 | GB/T 2410—2008 |
| 5 | 光泽度 | GB/T 16958—2008 | GB/T 8807—1988 |
| 6 | 水蒸气透过系数 | GB/T 16958—2008 | GB/T 1037—2021 |
| 7 | 氧气透过系数 | GB/T 16958—2008 | GB/T 1038.1—2022 |

2.2.1.8双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向/横向） |  | GB/T 20218—2021 | GB/T 20218—2021 |
| 2 | 拉伸标称应变（纵向/横向） |  | GB/T 20218—2021 | GB/T 20218—2021 |
| 3 | 热收缩率 |  | GB/T 20218—2021 | GB/T 20218—2021 |
| 4 | 雾度 |  | GB/T 20218—2021 | GB/T 2410—2008 |
| 5 | 润湿张力 |  | GB/T 20218—2021 | GB/T 14216—2008 |
| 6 | 氧气透过量 |  | GB/T 20218—2021 | GB/T 1038—2000 |

2.2.1.9 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） |  | GB/T 17030—2019 | GB/T 17030—2019 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向、横向） |  | GB/T 17030—2019 | GB/T 17030—2019 |
| 3 | 耐撕裂力（纵向、横向） |  | GB/T 17030—2019 | GB/T 16578.2—2009 |
| 4 | 热收缩率（纵向、横向） |  | GB/T 17030—2019 | GB/T 17030—2019 |
| 5 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 17030—2019 | GB/T 1037—1988 GB/T 26253—2010 |
| 6 | 氧气透过量 |  | GB/T 17030—2019 | GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2021 |

2.2.1.10 食商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度 | BB/T 0039—2013 |  | QB/T 2358—1998 |
| 2 | 提吊试验（仅限手提袋） | BB/T 0039—2013 |  | BB/T 0039—2013 |
| 3 | 跌落性能 | BB/T 0039—2013 |  | BB/T 0039—2013 |
| 4 | 漏水性 | BB/T 0039—2013 |  | BB/T 0039—2013 |

2.2.1.11 夹链自封袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹链性能 | BB/T 0014—2011 | BB/T 0014—2011 |
| 2 | 热合强度 | BB/T 0014—2011 | QB/T 2358—1998 |
| 3 | 跌落强度 | BB/T 0014—2011 | BB/T 0014—2011 |
| 4 | 密封试验 | BB/T 0014—2011 | BB/T 0014—2011 |
| 5 | 悬吊试验 | BB/T 0014—2011 | BB/T 0014—2011 |

2.2.1.12 包装用镀铝薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 |  | BB/T 0030—2019 |  | BB/T 0030—2019 |
| 2 | 断裂标称应变 |  | BB/T 0030—2019 |  | BB/T 0030—2019 |
| 3 | 热收缩率 |  | BB/T 0030—2019 |  | BB/T 0030—2019 |
| 4 | 水蒸气透过量 |  | BB/T 0030—2019 |  | GB/T 1037—2021 GB/T 26253—2010 |
| 5 | 氧气透过量 |  | BB/T 0030—2019 |  | GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2021 |
| 6 | 镀铝层附着力 |  | BB/T 0030—2019 |  | BB/T 0030—2019 |
| 7 | 镀铝层厚度 |  | BB/T 0030—2019 |  | BB/T 0030—2019 |
| 8 | 镀铝层均匀度 |  | BB/T 0030—2019 |  | BB/T 0030—2019 |

2.2.1.13 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 24334—2009 | GB/T 1037—1988 |
| 2 | 氧气透过量 |  | GB/T 24334—2009 | GB/T 1038.1—2022 |

2.2.1.14 日用塑料袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体透过率偏差 |  | GB/T 24984—2010 | GB/T 1038—2000 |
| 2 | 透湿量偏差 |  | GB/T 24984—2010 | GB/T 1037—1988 |
| 3 | 封合强度 |  | GB/T 24984—2010 | QB/T 2358—1998 |

2.2.1.15 塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封合强度 |  | GB/T 21661—2020 |  | QB/T 2358—1998 |

2.2.1.16 生物降解塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封合强度 | GB/T 38082—2019 |  | QB/T 2358—1998 |

2.2.2 复合膜袋

2.2.2.1 包装用塑料复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力（纵向、横向） |  | GB/T 10004—2008 |  | GB/T 10004—2008 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向、横向） |  | GB/T 10004—2008 |  | GB/T 10004—2008 |
| 3 | 剥离力（纵向、横向） |  | GB/T 10004—2008 |  | GB/T 8808—1988 |
| 4 | 热合强度 |  | GB/T 10004—2008 |  | QB/T 2358—1998 |
| 5 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 10004—2008 |  | GB/T 1037—1988 |
| 6 | 氧气透过量 |  | GB/T 10004—2008 |  | GB/T 1038—2000 |

2.2.2.2 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） |  | GB/T 28118—2011 | GB/T 28118—2011 |
| 2 | 剥离力（内层） |  | GB/T 28118—2011 | GB/T 8808—1988 |
| 3 | 热合强度 |  | GB/T 28118—2011 | QB/T 2358—1998 |
| 4 | 氧气透过量 |  | GB/T 28118—2011 | GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2021 |
| 5 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 28118—2011 | GB/T 1037—2021 |
| 6 | 袋的耐压性能 |  | GB/T 28118—2011 | GB/T 21302—2007 |
| 7 | 袋的跌落性能 |  | GB/T 28118—2011 | GB/T 21302—2007 |

2.2 2.3 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力（纵、横向） |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1871—1993 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1871—1993 |
| 3 | 直角撕裂力（纵、横向） |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1130—1991 |
| 4 | 层间剥离力 |  | QB/T 1871—1993 | GB/T 8808—1988 |
| 5 | 封口剥离力（袋） |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1871—1993 |
| 6 | 抗摆锤冲击能 |  | QB/T 1871—1993 | GB/T 8809—2015 |
| 7 | 氧气透过量 |  | QB/T 1871—1993 | GB/T 1038.1—2022 |
| 8 | 水蒸气透过量 |  | QB/T 1871—1993 | GB/T 1037—2021 |
| 9 | 耐热性 |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1871—1993 |
| 10 | 耐寒性 |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1871—1993 |
| 11 | 耐油度 |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1871—1993 |
| 12 | 耐压性（袋） |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1871—1993 |
| 13 | 耐跌落性（袋） |  | QB/T 1871—1993 | QB/T 1871—1993 |

2.2.2.4榨菜包装用复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力（纵、横向） | QB/T 2197—1996 QB/T 2197—2024 |  | QB/T 2197—1996 QB/T 2197—2024 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | QB/T 2197—1996 |  | QB/T 2197—1996 |
|  | 断裂标称应变（纵、横向） | QB/T 2197—2024 |  | QB/T 2197—2024 |
| 3 | 氧气透过量 | QB/T 2197—1996 QB/T 2197—2024 |  | GB/T 1038.1—2022 QB/T 2197—2024 |
| 4 | 水蒸气透过量 | QB/T 2197—1996 QB/T 2197—2024 |  | GB/T 1037—2021 QB/T 2197—2024 |
| 5 | 热合强度 | QB/T 2197—1996 QB/T 2197—2024 |  | QB/T 2358—2008 QB/T 2197—2024 |

2.2.2.5液体食品无菌包装用纸基复合材料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 |  | GB/T 18192—2008 | GB/T 18192—2008 |
| 2 | 封合强度 |  | GB/T 18192—2008 | GB/T 18192—2008 |
| 3 | 内层塑料膜剥离强度 |  | GB/T 18192—2008 | GB/T 8808—1988 |
| 4 | 透氧率 |  | GB/T 18192—2008 | GB/T 1038.1—2022 |
| 5 | 挺度 |  | GB/T 18192—2008 | GB/T 22364—2018 |

2.2.2.6 液体食品无菌包装用复合袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向/横向） |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 18454—2019 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向/横向） |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 18454—2019 |
| 3 | 剥离力 |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 8808—1988 |
| 4 | 透光率 |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 2410—2008 |
| 5 | 耐压性能 |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 18454—2019 |
| 6 | 跌落性能 |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 18454—2019 |
| 7 | 氧气透过率 |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2021 |
| 8 | 水蒸气透过率 |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 1037—2021 GB/T 26253—2010 |
| 9 | 袋体热合强度 |  | GB/T 18454—2019 |  | QB/T 2358—1998 |
| 10 | 袋口和袋体热合强度 |  | GB/T 18454—2019 |  | GB/T 18454—2019 |

2.2.2.7 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 18706—2008 | GB/T 18706—2008 |
| 2 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 18706—2008 | GB/T 8808—1988 |
| 3 | 封合强度 | GB/T 18706—2008 | QB/T 2358—1998 |
| 4 | 透氧率 | GB/T 18706—2008 | GB/T 1038.1—2022 |
| 5 | 挺度 | GB/T 18706—2008 | GB/T 22364—2018 |

2.2.2.8 液体食品包装用塑料复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 19741—2005 |  | GB/T 8808—1988 |
| 2 | 复合塑料膜与纸粘结度 | GB/T 19741—2005 |  | GB/T 19741—2005 |
| 3 | 耐压性能 | GB/T 19741—2005 |  | GB/T 19741—2005 |
| 4 | 跌落性能 | GB/T 19741—2005 |  | GB/T 19741—2005 |
| 5 | 拉断力（纵向、横向） | GB/T 19741—2005 |  | GB/T 19741—2005 |
| 6 | 封合强度 | GB/T 19741—2005 |  | GB/T 19741—2005 |
| 7 | 透氧率 | GB/T 19741—2005 |  | GB/T 1038—2000 |

2.2.2.9 食品包装用多层共挤阻隔膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力（纵向、横向） |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 28117—2011 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向、横向） |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 28117—2011 |
| 3 | 热合强度 |  | GB/T 28117—2011 | QB/T 2358—1998 |
| 4 | 直角撕裂负荷（纵向、横向） |  | GB/T 28117—2011 | QB/T 1130—1991 |
| 5 | 落镖冲击 |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 9639.1—2008 |
| 6 | 剥离强度（内层） |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 8808—1988 |
| 7 | 雾度 |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 2410—2008 |
| 8 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 1037—2021 |
| 9 | 氧气透过量 |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 1038.1—2022 |
| 10 | 袋的耐压性能 |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 21302—2007 |
| 11 | 袋的跌落性能 |  | GB/T 28117—2011 | GB/T 21302—2007 |

2.2.2.10 液态奶共挤包装膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力（纵向、横向） | BB/T 0052—2017 | BB/T 0052—2017 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向、横向） | BB/T 0052—2017 | BB/T 0052—2017 |
| 3 | 氧气透过率 | BB/T 0052—2017 | GB/T 1038.1—2022 |
| 4 | 水蒸气透过率 | BB/T 0052—2017 | GB/T 26253—2010 |
| 5 | 透光率 | BB/T 0052—2017 | GB/T 2410—2008 |
| 6 | 袋的耐压性能 | BB/T 0052—2017 | GB/T 10004—2008 |
| 7 | 袋的跌落性能 | BB/T 0052—2017 | GB/T 10004—2008 |
| 8 | 袋的热合强度 | BB/T 0052—2017 | QB/T 2358—1998 |

2.2.2.11 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） | BB/T 0012—2014 | BB/T 0012—2014 |
| 2 | 断裂伸长率（纵向、横向） | BB/T 0012—2014 | BB/T 0012—2014 |
| 3 | 热收缩率（纵向、横向） | BB/T 0012—2014 | BB/T 0012—2014 |
| 4 | 雾度 | BB/T 0012—2014 | GB/T 2410—2008 |
| 5 | 润湿张力 | BB/T 0012—2014 | GB/T 14216—2008 |
| 6 | 热封强度 | BB/T 0012—2014 | BB/T 0012—2014 |
| 7 | 水蒸气透过率 | BB/T 0012—2014 | GB/T 21529—2008 |
| 8 | 氧气透过率 | BB/T 0012—2014 | GB/T 19789—2021 |

2.2.2.12 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） |  | GB/T 26690—2011 |  | GB/T 26690—2011 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向、横向） |  | GB/T 26690—2011 |  | GB/T 26690—2011 |
| 3 | 热收缩率（纵向、横向） |  | GB/T 26690—2011 |  | GB/T 26690—2011 |
| 4 | 涂布润湿张力 |  | GB/T 26690—2011 |  | GB/T 14216—2008 |
| 5 | 热封强度 |  | GB/T 26690—2011 |  | GB/T 26690—2011 |
| 6 | 起始热封温度 |  | GB/T 26690—2011 |  | GB/T 26690—2011 |
| 7 | 水蒸气透过率 |  | GB/T 26690—2011 |  | GB/T 26690—2011 |

2.2.2.13 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向、横向） |  | GB/T 26691—2011 | GB/T 1040.3—2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵向、横向） |  | GB/T 26691—2011 | GB/T 1040.3—2006 |
| 3 | 热收缩率（纵向、横向） |  | GB/T 26691—2011 | GB/T 26691—2011 |
| 4 | 润湿张力 |  | GB/T 26691—2011 | GB/T 14216—2008 |
| 5 | 氧气透过率 |  | GB/T 26691—2011 | GB/T 19789—2005 |

2.2.2.14 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热合强度 | GB/T 41168—2021 | QB/T 2358—1998 |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T 41168—2021 | GB/T 1037—2021 GB/T 26253—2010 |
| 3 | 氧气透过量 | GB/T 41168—2021 | GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2021 |

2.2.2.15 蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过率 | BB/T 0084—2021 | GB/T 19789—2021 |

2.2.2.16食品包装用纸与塑料复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过量 | GB/T 30768—2014 | GB/T 1038—2000 GB/T 19789—2021 |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T 30768—2014 | GB/T 1037—2021 |
| 3 | 热合强度 | GB/T 30768—2014 | QB/T 2358—1998 |

2.2.2.17食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过量 | GB/T 40266—2021 | GB/T 1038—2000 GB/T 19789—2021 |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T 40266—2021 | GB/T 1037—1988 GB/T 26253—2010 |
| 3 | 热合强度 | GB/T 40266—2021 | QB/T 2358—1998 |

2.2.2.18食品包装用纸铝塑复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过量 | GB/T 41169—2021 | GB/T 1038—2000 GB/T 19789—2005 |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T 41169—2021 | GB/T 1037—1988 GB/T 26253—2010 |
| 3 | 热合强度 | GB/T 41169—2021 | QB/T 2358—1998 |

2.2.2.19食品包装用复合塑料盖膜

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过量 | GB/T 41220—2021 |  | GB/T 1038—2000 GB/T 19789—2021 |  |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T 41220—2021 |  | GB/T 1037—2021 GB/T 26253—2010 |  |
| 3 | 热合强度 | GB/T 41220—2021 |  | GB/T 41220—2021 |  |

2.2.2.20包装用复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过性 | GB/T 21302—2007 | GB/T 1038—2000 |
| 2 | 透水蒸气性 | GB/T 21302—2007 | GB/T 1037—1988 |
| 3 | 热合强度 | GB/T 21302—2007 | QB/T 2358—1998 |

2.2.2.21包装用复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气透过率 | BB/T 0041—2021 | GB/T 19789—2021 |
| 2 | 水蒸气透过率 | BB/T 0041—2021 | GB/T 26253—2010 |

2.2.3 片材

2.2.3.1 聚丙烯（PP）挤出片材

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸屈服强度（纵/横） |  | QB/T 2471—2000 |  | QB/T 2471—2000 |
| 2 | 纵向尺寸变化率 |  | QB/T 2471—2000 |  | QB/T 2471—2000 |

2.2.3.2 食品包装用聚氯乙烯（PVC）硬片、膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 15267—1994 | GB/T 15267—1994 |
| 2 | 柔曲温度 | GB/T 15267—1994 | GB/T 15047—1994 |
| 3 | 透湿度 | GB/T 15267—1994 | GB/T 1037—2021 |
| 4 | 加热伸缩率 | GB/T 15267—1994 | GB/T 15267—1994 |

2.2.3.3 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） |  | GB/T 16719—2008 |  | GB/T 16719—2008 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） |  | GB/T 16719—2008 |  | GB/T 16719—2008 |
| 3 | 润湿张力 |  | GB/T 16719—2008 |  | GB/T 14216—2008 |

2.2.4 塑料编织袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷 |  | GB/T 8946—2013 |  | GB/T 8946—2013 |

2.2.5容器

2.2.5.1软塑折叠包装容器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 |  | BB/T 0013—2011 | BB/T 0013—2011 |
| 2 | 抗压试验 |  | BB/T 0013—2011 | BB/T 0013—2011 |
| 3 | 密封试验 |  | BB/T 0013—2011 | BB/T 0013—2011 |

2.2.5.2 聚烯烃注塑包装桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2818—2006 | QB/T 2818—2006 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2818—2006 | QB/T 2818—2006 |
| 3 | 应力开裂 | QB/T 2818—2006 | QB/T 2818—2006 |

2.2.5.3 双层口杯

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | QB/T 2933—2021 | QB/T 2933—2021 |
| 2 | 外表面温度 | QB/T 2933—2021 | QB/T 2933—2021 |
| 3 | 密封性 | QB/T 2933—2021 | QB/T 2933—2021 |
| 4 | 耐冲击性 | QB/T 2933—2021 | QB/T 2933—2021 |
| 5 | 盖（塞）旋合强度 | QB/T 2933—2021 | QB/T 2933—2021 |
| 6 | 橡胶件耐热水 | QB/T 2933—2021 | QB/T 2933—2021 |

2.2.5.4 塑料饮水口杯

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 4049—2021 | QB/T 4049—2021 |
| 2 | 耐冲击性 | QB/T 4049—2021 | QB/T 4049—2021 |
| 3 | 耐低温性能 | QB/T 4049—2021 | QB/T 4049—2021 |
| 4 | 耐热性 | QB/T 4049—2021 | QB/T 4049—2021 |
| 5 | 使用性能 | QB/T 4049—2021 | QB/T 4049—2021 |

2.2.5.5 塑料保鲜盒

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐酸碱性 | GB/T 32094—2015 | GB/T 32094—2015 |
| 2 | 耐污染性 | GB/T 32094—2015 | GB/T 32094—2015 |
| 3 | 耐洗涤剂性能 | GB/T 32094—2015 | GB/T 32094—2015 |
| 4 | 耐温性 | GB/T 32094—2015 | GB/T 32094—2015 |
| 5 | 密闭性 | GB/T 32094—2015 | GB/T 32094—2015 |
| 6 | 真空保鲜盒的真空度 | GB/T 32094—2015 | GB/T 32094—2015 |
| 7 | 真空保鲜盒真空度的保持时间 | GB/T 32094—2015 | GB/T 32094—2015 |
| 8 | 盒盖开合性能 | GB/T 32094—2015 | GB/T 32094—2015 |

2.2.5.6 婴幼儿用塑料奶瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | GB 38995—2020 | GB 38995—2020 |
| 2 | 整体跌落性能 | GB 38995—2020 | GB 38995—2020 |
| 3 | 容量偏差 | GB 38995—2020 | GB 38995—2020 |
| 4 | 抗压变形性能 | GB 38995—2020 | GB 38995—2020 |
| 5 | 耐沸水性能 | GB 38995—2020 | GB 38995—2020 |
| 6 | 耐热冲击性能 | GB 38995—2020 | GB 38995—2020 |

2.2.5.7 塑料防盗瓶盖

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | GB/T 17876—2010 | GB/T 17876—2010 |
| 2 | 热稳定性能 | GB/T 17876—2010 | GB/T 17876—2010 |
| 3 | 跌落性能 | GB/T 17876—2010 | GB/T 17876—2010 |
| 4 | 耐冲击性能 | GB/T 17876—2010 | GB/T 17876—2010 |
| 5 | 开启扭矩性能 | GB/T 17876—2010 | GB/T 17876—2010 |
| 6 | 防盗环物理性能 | GB/T 17876—2010 | GB/T 17876—2010 |
| 7 | 溢脂性能 | GB/T 17876—2010 | GB/T 17876—2010 |
| 8 | 安全开启性能 | GB/T 17876—2010 | GB/T 17876—2010 |

2.2.5.8 组合式防伪瓶盖

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐低温性能 |  | BB/T 0048—2017 |  | BB/T 0048—2017 |
| 2 | 耐高温性能 |  | BB/T 0048—2017 |  | BB/T 0048—2017 |
| 3 | 密封性能 |  | BB/T 0048—2017 |  | BB/T 0048—2017 |
| 4 | 开启力矩 |  | BB/T 0048—2017 |  | BB/T 0048—2017 |
| 5 | 流出速度 |  | BB/T 0048—2017 |  | BB/T 0048—2017 |
| 6 | 防逆灌性能 |  | BB/T 0048—2017 |  | BB/T 0048—2017 |

2.2.6工具

2.2.6.1密胺塑料餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐干热性 | GB/T 41001—2021 | GB/T 41001—2021 |
| 2 | 耐低温性 | GB/T 41001—2021 | GB/T 41001—2021 |
| 3 | 耐湿热性 | GB/T 41001—2021 | GB/T 41001—2021 |
| 4 | 耐污染性 | GB/T 41001—2021 | GB/T 41001—2021 |
| 5 | 跌落 | GB/T 41001—2021 | GB/T 41001—2021 |
| 6 | 翘曲（底部） | GB/T 41001—2021 | GB/T 41001—2021 |

2.2.6.2塑料一次性餐饮具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淀粉含量 | GB/T 18006.1—2009 | GB/T 18006.1—2009 |
| 2 | 微波炉高频加热性能 | GB/T 18006.1—2009 | GB/T 18006.1—2009 |
| 3 | 微波炉耐温性 | GB/T 18006.1—2009 | GB/T 18006.1—2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.13—2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 38995—2020 婴幼儿用奶瓶和奶嘴

GB/T 4456—2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 8946—2013 塑料编织袋通用技术要求

GB/T 10003—2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10004—2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 10457—2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB/T 15267—1994 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T 16719—2008 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材

GB/T 16958—2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 17030—2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜

GB/T 17876—2010 包装容器塑料防盗瓶盖

GB/T 18006.1—2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18192—2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454—2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706—2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19741—2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 20218—2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 21302—2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T 21661—2020 塑料购物袋

GB/T 24334—2009 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜

GB/T 24984—2010 日用塑料袋

GB/T 26690—2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜

GB/T 26691—2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜

GB/T 27740—2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

GB/T 28117—2011 食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118—2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 30768—2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

GB/T 32094—2015塑料保鲜盒

GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋

GB/T 40266—2021 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则

GB/T 41001—2021 密胺塑料餐饮具

GB/T 41168—2021 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋

GB/T 41169—2021 食品包装用纸铝塑复合膜、袋

GB/T 41220—2021 食品包装用复合塑料盖膜

BB/T 0002—2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

BB/T 0012—2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜

BB/T 0013—2011 软塑折叠包装容器

BB/T 0014—2011 夹链自封袋

BB/T 0030—2019 包装用镀铝薄膜

BB/T 0039—2013 商品零售包装袋

BB/T 0041—2021 包装用多层共挤阻隔膜

BB/T 0048—2017 组合式防伪瓶盖

BB/T 0052—2017 液态奶共挤包装膜、袋

BB/T 0060—2012 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

BB/T 0084—2021 蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料

QB/T 1871—1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 1956—1994 聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 2197—1996 榨菜包装用复合膜、袋

QB/T 2197—2024 酱腌菜包装用复合膜、袋

QB/T 2471—2000 聚丙烯（PP）挤出片材

QB/T 2818—2006聚烯烃注塑包装桶

QB/T 2933—2021 双层口杯

QB/T 4049—2021  塑料饮水口杯

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。