2025年北京市食品接触用纸制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量见下表：

表1 纸杯产品抽样数量

| 序号 | 产品 | 抽样数量（含备用样品） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸杯 | 每批次产品抽取样品100只，其中50只作为检验样品，50只作为备用样品。若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是50只，为避免抽样时破坏原包装，可按采样数折算所需的最少包装数抽取样品，保证检验样品不少于50只，备用样品不少于50只。若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。 |

表2 纸吸管产品抽样数量

| 序号 | 产品 | 抽样数量（含备用样品） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸吸管 | 每批次产品抽取样品400支，其中300支作为检验样品，100支作为备用样品。抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。 |

表3 食品接触用纸容器产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量（只/支） | 检验样品数量（只/支） | 备用样品数量（只/支） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸餐具 |  | 70 | 50 | 20 |
| 2 | 纸盒 |  | 40 | 30 | 10 |
| 3 | 纸袋 |  | 60（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg,不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 40 | 20 |
| 4 | 纸罐 | 纸板类罐 | 30 | 25 | 5 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 50 | 40 | 10 |

表4 食品包装用纸和纸板材料产品抽样数量

| 序号 | 产品 | 抽样数量（含备用样品） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品包装用纸和纸板材料 | 每批次产品抽取约10m2，其中8m2作为检验样品，2m2作为备用样品。 |
| 2 | 食品包装用纸和纸板制成的成型品 | 每批次产品抽取120张（片、只），其中70张（片、只）作为检验样品，50张（片、只）作为备用样品。若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是50张（片、只），抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。每批次产品抽查样品总质量应不少于300g，其中检样、备样按比例2:1抽取。 |

现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等。必要时，应向经销商索取产品外包装（如：纸箱等）所附带的产品信息。

2 检验依据

2.1 纸杯

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 感官指标 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 16 | 渗漏性能 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 17 | 杯身挺度 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
| 注： a适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。 |  |  |  |

2.2纸吸管

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.14—2023 GB 4806.15—2024 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮特定迁移量 | GB 9685—2016 | GB 31604.55—2023 |
| 注： a适用于淋（覆）膜、涂层纸吸管产品。 b适用于有淋（覆）膜、涂层、印刷、粘合的产品。 |  |  |  |

2.3 食品接触用纸容器

2.3.1 纸餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min）b | GB/T 27589—2011 | GB/T 27589—2011 |
| 16 | 负重性能b | GB/T 27589—2011 | GB/T 27589—2011 |
| 17 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油)c | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
| 18 | 抗压强度c | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
| 19 | 渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油）d | QB/T 2898—2007 | QB/T 2898—2007 |
| 20 | 耐温性能e | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
| 21 | 杯身挺度e | GB/T 36787—2018 | GB/T 27590—2011 |
| 22 | 抗压性能e | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
| 注： a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。 b 适用于执行标准为GB/T 27589—2011的淋膜纸餐盒。 c 适用于执行标准为GB/T 27591—2011的淋（覆）膜纸碗。 d 适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品。 e适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。 |  |  |  |

2.3.2 纸盒

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.13—2023 GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.13—2023 GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注：a 适用于淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.3.3 纸袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—202 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注：a 适用于淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.3.4 纸罐（纸板类罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 10 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 11 | 芳香族伯胺迁移总量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注：a 适用于淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.3.5 纸罐（圆柱形复合罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 9 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 端盖脱离力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
| 16 | 轴向压溃力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
| 17 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |

2.4 食品包装用纸和纸板材料产品

2.4.1 半透明纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 | 耐破指数 | GB/T 22812—2008 | GB/T 454—2020 |
| 14 | 撕裂指数（纵向） | GB/T 22812—2008 | GB/T 455—2002 |

2.4.2  食品包装用羊皮纸

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a |  | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属(以Pb计) |  | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量a |  | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） |  | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） |  | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 8 | 甲醛 |  | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 9 | 荧光性物质 |  | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 |  | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 |  | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 |  | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 |  | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 |  | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 水抽提液pH |  | GB/T 24696—2009 | GB/T 1545—2008 |
| 16 | 抗张强度（纵横平均） |  | GB/T 24696—2009 | GB/T 12914—2018 |
| 17 | 耐破指数 | 干 | GB/T 24696—2009 | GB/T 454—2020 |
|  |  | 湿 | GB/T 24696—2009 | GB/T 465.1—2008 |
| 注：a 适用于淋（覆）膜产品。 |  |  |  |  |

2.4.3 热封型茶叶滤纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 25436—2023 | GB/T 465.2—2008 |
| 14 | 透气量 | GB/T 25436—2023 | GB/T 23227—2018 |
| 15 | 热封强度 | GB/T 25436—2023 | GB/T 25436—2023 |
| 16 | 抗张强度（纵向、横向） | GB/T 25436—2023 | GB/T 12914—2018 |

2.4.4 非热封型茶叶滤纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 | 湿抗张强度（纵向） | GB/T 25436—2023 | GB/T 465.2—2008 |
| 14 | 透气量 | GB/T 25436—2023 | GB/T 23227—2018 |
| 15 | 抗张强度（纵向、横向） | GB/T 25436—2023 | GB/T 12914—2018 |

2.4.5 食品包装纸板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 | 边渗水a | GB/T 31122—2014 | GB/T 31122—2014 |
| 14 | 挺度 | GB/T 31122—2014 GB/T 31123—2014 | GB/T 22364—2008 |
| 注：a适用于液体食品包装用纸板。 |  |  |  |

2.4.6 食品包装纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 | 抗张指数（纵横平均） | QB/T 1014—2010 | GB/T 12914—2018 |
| 14 | 撕裂指数（纵向） | QB/T 1014—2010 | GB/T 455—2002 |
| 15 | 耐破指数 | QB/T 1014—2010 | GB/T 454—2020 |

2.4.7 鸡皮纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 | 湿抗张强度（纵横向平均） | QB/T 1016—2006 | QB/T 1016—2006 GB/T 12914—2018 GB/T 465.2—2008 |
| 14 | 耐破度 | QB/T 1016—2006 | GB/T 454—2020 |

2.4.8 铝箔衬纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.15—2024 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 纵向抗张强度 | QB/T 1704—2010 | GB/T 12914—2018 |
| 16 | 纵向耐折度 | QB/T 1704—2010 | GB/T 457—2008 |
| 注： a适用于淋（覆）膜、涂层铝箔衬纸产品。 b适用于有淋（覆）膜、涂层、粘合的产品。 |  |  |  |

2.4.9纸杯原纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.9—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 | 横向耐折度 | QB/T 4032—2022 | GB/T 457—2008 |
| 14 | 边渗透 | QB/T 4032—2022 | QB/T 4032—2022 GB/T 31905—2015 |
| 15 | 挺度 | QB/T 4032—2022 | GB/T 22364—2008 |

2.4.10餐盒原纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 | 横向耐折度 | QB/T 4033—2010 | GB/T 457—2008 |
| 14 | 边渗透 | QB/T 4033—2010 | QB/T 4033—2010 |
| 15 | 挺度 | QB/T 4033—2010 | GB/T 22364—2008 |

2.4.11 咖啡袋滤纸

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.8—2022 |  | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） |  | GB 4806.8—2022 |  | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） |  | GB 4806.8—2022 |  | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 4 |  | 甲醛 |  | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 |  | 荧光性物质 |  | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 6 |  | 1,3-二氯-2-丙醇 |  | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 7 |  | 3-氯-1,2-丙二醇 |  | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 8 |  | 总迁移量 |  | GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 9 |  | 重金属（以Pb计） |  | GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 10 |  | 大肠菌群 |  | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 11 |  | 沙门氏菌 |  | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 12 |  | 霉菌 |  | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 13 |  | 纵向湿抗张强度 |  | QB/T 5050—2017 | GB/T 465.2—2008 |
| 14 |  | 滤水时间 |  | QB/T 5050—2017 | GB/T 10340—2008 |
| 15 |  | 透气度 |  | QB/T 5050—2017 | GB/T 23227—2018 |
| 16 |  | 热封强度 |  | QB/T 5050—2017 | GB/T 25436—2010 |
| 17 |  | 抗张强度（纵向、横向） |  | QB/T 5050—2017 | GB/T 12914—2008 |

2.4.12 其它食品用包装纸制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 GB 4806.14—2023 GB 4806.15—2024 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 9 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注： a适用于淋（覆）膜、涂层食品包装用纸制品。 b适用于有淋（覆）膜、涂层、印刷、粘合的产品。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.13—2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 4806.14—2023 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨

GB 4806.15—2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用黏合剂

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10440—2008 圆柱形复合罐

GB/T 22812—2008 半透明纸

GB/T 24696—2009 食品包装用羊皮纸

GB/T 25436—2023 茶叶滤纸

GB/T 27589—2011 纸餐盒

GB/T 27590—2022 纸杯

GB/T 27591—2011 纸碗

GB/T 31122—2014 液体食品包装用纸板

GB/T 31123—2014 固体食品包装用纸板

GB/T 36787—2018 纸浆模塑餐具

QB/T 1014—2010 食品包装纸

QB/T 1016—2006 鸡皮纸

QB/T 1704—2010 铝箔衬纸

QB/T 2898—2007 餐用纸制品

QB/T 4032—2022 纸杯原纸

QB/T 4033—2010 餐盒原纸

QB/T 5050—2017 咖啡袋滤纸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。