2026年北京市建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量及抽样要求见下表：

| 序号 | 产品名称 | 燃烧性能等级 | 抽样样品尺寸 | 抽样样品数量 | 需注明信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级 | 长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm。 | 抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 | 外墙外保温用：导热系数等级、燃烧性能等级； 绝热用：表观密度标称值、压缩等级、绝热性能分类、燃烧性能等级； 石墨改性板：表观密度标称值、使用部位 |
|  |  | B2（E）级或B3级 |  | 抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |  |
| 2 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级 | 长度不小于900mm，宽度不小于500mm。 | 抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 | 建筑保温用：导热系数等级、燃烧性能等级、保温系统类别； 绝热用：压缩强度等级、燃烧性能等级、绝热性能等级，有无表皮和凹槽 |
|  |  | B2（E）级或B3级 |  | 抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |  |
| 3 | 柔性泡沫橡塑绝热制品（板、管） | B1级 | 板状制品：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。 | 抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。 | 产品类型 |
|  |  | B1级 | 管状制品：长度不小于1800mm，内径不小于25mm。 | 抽取样品不少于160m，其中至少80m作为检验样品，80m作为备用样品，另抽取同一配方、同一工艺、同期生产的相同密度板状产品2m2，其中1m2作为检验样品、1m2作为备用样品。 |  |
| 4 | 硬质聚氨酯泡沫塑料（板） | B1级或B2（D）级 | 长度不小于900mm，宽度不小于500mm。 | 抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。 | 建筑绝热用（2008版）：产品类型、燃烧性能等； 建筑绝热用（2025版）：产品类型、压缩性能等级、绝热性能等级、燃烧性能等级； 外墙用：产品分类 |
|  |  | B2（E）级或B3级 |  | 抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。 |  |
| 5 | 岩棉板 | A(A1）级 | 长度不小于1000mm，宽度不小于400mm。 | 抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 | 建筑用：产品类型、密度标称值、燃烧性能等级、有无外覆层； 外墙用：密度标称值、抗拉强度等级 |
|  |  | A(A2）级 |  | 抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 |  |
| 6 | 建筑绝热用玻璃棉制品（板、毡） | A(A1）级 | 长度不小于1000mm，宽度不小于400mm。 | 抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 | 使用用途、粘结剂种类、密度标称值、燃烧性能等级、有无外覆层 |
|  |  | A(A2）级或B1级 |  | 抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 |  |
| 7 | 纳米孔气凝胶复合绝热毡 | A(A2）级或B1级 | 长度不小于3000mm，宽度不小于300mm。 | 抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 | 产品类型、体积密度标称值、导热系数类别、燃烧性能等级 |
| 8 | 泡沫玻璃绝热制品（板） | A（A1）级 | 长度不小于500mm，宽度不小于400mm。 | 抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 | 泡沫玻璃绝热制品（板）：产品分类、密度标称值、制品用途； 泡沫玻璃板：产品分类 |
| 9 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | A（A2）级、B1级或B2（D）级 | 长度不小于600mm，宽度不小于300mm。 | 抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 | 产品类型、导热系数等级、燃烧性能等级 |
|  |  | B2（E）级 |  | 抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。 |  |
| 10 | 金属面绝热夹芯板 | A（A2）级、 B1级或B2级 | 长度为3700mm，宽度不小于950mm。 | 抽取样品不少于16块，其中至少8块作为检验样品，8块作为备用样品。 | —— |
| 11 | 保温装饰复合板 | 保温材料燃烧性能等级为A（A1）级 | 长度不小于600mm，宽度不小于600mm。 | 抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。 | 产品类型、保温材料种类、保温材料燃烧性能等级 |
|  |  | 保温材料燃烧性能等级为A（A2）级、B1级 |  | 抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 |  |
| 12 | 真空绝热板 | A（A2）级 | 长度不小于600mm，宽度不小于400mm。 | 抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 | 导热系数类型 |

2 检验依据

2.1外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | GB/T 29906—2013 | GB/T 10801.1—2021 GB/T 10801.1—2025 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 2 | 表观密度 | GB/T 29906—2013 | GB/T 10801.1—2021 GB/T 10801.1—2025 GB/T 6343—2009 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 29906—2013 | GB/T 29906—2013 |
| 4 | 吸水率（体积分数） | GB/T 29906—2013 | GB/T 10801.1—2021 GB/T 10801.1—2025 GB/T 8810—2005 |
| 5 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 6 | 六溴环十二烷限值 | GB/T 41077—2021 | GB/T 41077—2021 |
| 7 | 标识（产品合格证） | GB 46520—2025（GB/T 29906—2013） | GB 46520—2025（GB/T 29906—2013） |

2.2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.1—2021)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 10801.1—2021 GB/T 8813—2020 |
| 2 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 10801.1—2021 GB /T 6343—2009 |
| 3 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 10801.1—2021 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 10801.1—2021 GB/T 8810—2005 |
| 5 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 6 | 六溴环十二烷限值 | GB/T 41077—2021 | GB/T 41077—2021 |
| 7 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 10801.1—2021） | GB 46520—2025（GB/T 10801.1—2021） |

2.3绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.1—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩性能 | GB/T 10801.1—2025 | GB/T 10801.1—2025 GB/T 8813—2020 |
| 2 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1—2025 | GB/T 10801.1—2025 GB /T 6343—2009 |
| 3 | 导热系数平均温度为（25±2）℃ | GB/T 10801.1—2025 | GB/T 10801.1—2025 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 10801.1—2025 | GB/T 10801.1—2025 GB/T 8810—2005 |
| 5 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 6 | 六溴环十二烷限值 | GB/T 41077—2021 | GB/T 41077—2021 |
| 7 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 10801.1—2025） | GB 46520—2025（GB/T 10801.1—2025） |

2.4建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | JC/T 2441—2018 | JC/T 2441—2018 GB/T 6343—2009 |
| 2 | 压缩强度 | JC/T 2441—2018 | GB/T 8813—2020 |
| 3 | 垂直于表面抗拉强度 | JC/T 2441—2018 | JC/T 2441—2018 GB/T 30804—2014 |
| 4 | 导热系数［平均温度（25±2）℃］ | JC/T 2441—2018 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 5 | 体积吸水率 | JC/T 2441—2018 | GB/T 8810—2005 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 7 | 六溴环十二烷限值 | GB/T 41077—2021 | GB/T 41077—2021 |
| 8 | 标识（标志） | GB 46520—2025（JC/T 2441—2018） | GB 46520—2025（JC/T 2441—2018） |

2.5建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（25℃） | GB/T 30595—2024 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 30595—2024 | GB/T 30595—2024 GB/T 8813—2020 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 30595—2024 | GB/T 30595—2024 |
| 4 | 吸水率（V/V） | GB/T 30595—2024 | GB/T 30595—2024 GB/T 8810—2005 |
| 5 | 氧指数 | GB/T 30595—2024 | GB/T 2406.2—2009 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 |
| 7 | 六溴环十二烷限值 | GB/T 41077—2021 | GB/T 41077—2021 |
| 8 | 标识（产品合格证） | GB 46520—2025（GB/T 30595—2024） | GB 46520—2025（GB/T 30595—2024） |
| 注：楼地面保温系统用XPS板和屋面保温系统用XPS板不测垂直于板面方向的抗拉强度和氧指数项目。 |  |  |  |

2.6 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.2—2018）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 |  |  | GB/T 10801.2—2018 | GB/T 10801.2—2018 GB/T 8813—2008 |
| 2 | 吸水率，浸水96h |  |  | GB/T 10801.2—2018 | GB/T 10801.2—2018 GB/T 8810—2005 |
| 3 | 绝热 性能 | 导热系数 | 平均温度10℃ | GB/T 10801.2—2018 | GB/T 10801.2—2018 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
|  |  |  | 平均温度25℃ |  |  |
|  |  | 热阻（厚度25mm时） | 平均温度10℃ |  |  |
|  |  |  | 平均温度25℃ |  |  |
| 4 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） |  |  | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 5 | 六溴环十二烷限值 |  |  | GB/T 41077—2021 | GB/T 41077—2021 |
| 6 | 标识（标志） |  |  | GB 46520—2025（GB/T 10801.2—2018） | GB 46520—2025（GB/T 10801.2—2018） |

2.7绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.2—2025）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩性能 |  |  | GB/T 10801.2—2025 | GB/T 10801.2—2025 GB/T 8813—2020 |
| 2 | 吸水率 |  |  | GB/T 10801.2—2025 | GB/T 10801.2—2025 GB/T 8810—2005 |
| 3 | 绝热 性能 | 导热系数 | 平均温度（10±2）℃ | GB/T 10801.2—2025 | GB/T 10801.2—2025 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
|  |  |  | 平均温度（25±2）℃ |  |  |
|  |  | 热阻厚度25mm时 | 平均温度（10±2）℃ |  |  |
|  |  |  | 平均温度（25±2）℃ |  |  |
| 4 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） |  |  | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 11785—2005或GB/T 11785—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 5 | 六溴环十二烷限值 |  |  | GB/T 41077—2021 | GB/T 41077—2021 |
| 6 | 标识（标志） |  |  | GB 46520—2025（GB/T 10801.2—2025） | GB 46520—2025（GB/T 10801.2—2025） |

2.8柔性泡沫橡塑绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 17794—2021 | GB/T 17794—2021 GB/T 6343—2009 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 17794—2021 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 3 | 真空体积吸水率 | GB/T 17794—2021 | GB/T 17794—2021 |
| 4 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 |
| 5 | TVOC释放量 | GB/T 17794—2021 | GB/T 17794—2021 GB/T 29899—2024 |
| 6 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 17794—2021） | GB 46520—2025（GB/T 17794—2021） |
| 注：TVOC释放量项目适用于室内且有环境要求时。 |  |  |  |

2.9建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（执行GB/T 21558—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芯密度 | GB/T 21558—2008 | GB/T 21558—2008 GB/T 6343—1995 |
| 2 | 压缩强度或形变10%压缩应力 | GB/T 21558—2008 | GB/T 21558—2008 GB/T 8813—1988 |
| 3 | 导热系数（初期导热系数、平均温度23℃、28d） | GB/T 21558—2008 | GB/T 21558—2008 GB/T 10294—1988 GB/T 10295—1988 |
| 4 | 尺寸稳定性（高温尺寸稳定性） | GB/T 21558—2008 | GB/T 21558—2008 GB/T 8811—1988 |
| 5 | 吸水率 | GB/T 21558—2008 | GB/T 21558—2008 GB/T 8810—2005 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 7 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 21558—2008） | GB 46520—2025（GB/T 21558—2008） |

2.10建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（执行GB/T 21558—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观芯密度 | GB/T 21558—2025 | GB/T 21558—2025 GB/T 6343—2009 |
| 2 | 压缩性能 | GB/T 21558—2025 | GB/T 21558—2025 GB/T 8813—2020 |
| 3 | 初期导热系数（平均温度23℃） | GB/T 21558—2025 | GB/T 21558—2025 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 4 | 尺寸稳定性 （高温70℃/48h 长/宽/厚） | GB/T 21558—2025 | GB/T 21558—2025 GB/T 8811—2008 |
| 5 | 吸水率（体积分数） | GB/T 21558—2025 | GB/T 21558—2025 GB/T 8810—2005 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 7 | 标识 | GB 46520—2025（GB/T 21558—2025） | GB 46520—2025（GB/T 21558—2025） |

2.11外墙用硬泡聚氨酯板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬泡聚氨酯芯材密度 | JG/T 420—2013 | GB/T 6343—2009 |
| 2 | 硬泡聚氨酯芯材尺寸稳定性 | JG/T 420—2013 | JG/T 420—2013 GB/T 8811—2008 |
| 3 | 硬泡聚氨酯芯材导热系数 （平均温度23℃） | JG/T 420—2013 | JG/T 420—2013 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 4 | 硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的抗拉强度 | JG/T 420—2013 | GB 50404—2017 |
| 5 | 硬泡聚氨酯板吸水率（体积分数） | JG/T 420—2013 | GB/T 8810—2005 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 7 | 标识（产品合格证） | GB 46520—2025（JG/T 420—2013） | GB 46520—2025（JG/T 420—2013） |
| 注：硬泡聚氨酯板燃烧性能等级项目中氧指数取芯材进行试验。 |  |  |  |

2.12建筑用岩棉板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 19686—2015 | GB/T 5480—2017 |
| 2 | 酸度系数 | GB/T 19686—2015 | GB/T 5480—2017 |
| 3 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 19686—2015 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 4 | 质量吸湿率 | GB/T 19686—2015 | GB/T 5480—2017 |
| 5 | 憎水率 | GB/T 19686—2015 | GB/T 10299—2011 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 |
| 7 | 短期吸水量 | GB/T 19686—2015 | GB/T 30805—2024 |
| 8 | 压缩强度 | GB/T 19686—2015 | GB/T 19686—2015 GB/T 13480—2014 |
| 9 | 水萃取液pH值 | GB/T 19686—2015 | GB/T 19686—2015 |
| 10 | 甲醛释放量 | GB/T 19686—2015 | GB/T 32379—2015 |
| 11 | 点载荷 | GB/T 19686—2015 | GB/T 19686—2015 GB/T 30802—2014 |
| 12 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 19686—2015） | GB 46520—2025（GB/T 19686—2015） |
| 注：1.钢结构和内保温用岩棉板制品不测短期吸水量项目； 2.屋面和地板填充用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品不测压缩强度项目； 3.屋面和地板用制品、内保温制品不测水萃取液pH值项目； 4.屋面和地板用、幕墙用、钢结构用岩棉板制品不测甲醛释放量项目； 5.屋面和地板填充用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品不测点载荷项目。 |  |  |  |

2.13建筑外墙外保温用岩棉板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 25975—2018 | GB/T 5480—2017 |
| 2 | 酸度系数 | GB/T 25975—2018 | GB/T 5480—2017 |
| 3 | 质量吸湿率 | GB/T 25975—2018 | GB/T 5480—2017 |
| 4 | 憎水率 | GB/T 25975—2018 | GB/T 10299—2011 |
| 5 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 25975—2018 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 6 | 压缩强度 | GB/T 25975—2018 | GB/T 25975—2018 GB/T 13480—2014 |
| 7 | 垂直于表面的抗拉强度 | GB/T 25975—2018 | GB/T 25975—2018 GB/T 30804—2014 |
| 8 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 |
| 9 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 25975—2018） | GB 46520—2025（GB/T 25975—2018） |

2.14建筑绝热用玻璃棉制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 17795—2019 | GB/T 17795—2019 GB/T 5480—2017 |
| 2 | 含水率 | GB/T 17795—2019 | GB/T 17795—2019 GB/T 20313—2006 |
| 3 | 质量吸湿率 | GB/T 17795—2019 | GB/T 5480—2017 |
| 4 | 导热系数及热阻 | GB/T 17795—2019 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 5 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 17795—2019 | GB/T 32379—2015 |
| 7 | TVOC释放量 | GB/T 17795—2019 | GB/T 17795—2019 GB/T 29899—2024 |
| 8 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 17795—2019） | GB 46520—2025（GB/T 17795—2019） |
| 注：幕墙用和钢结构用玻璃棉制品不测甲醛释放量和TVOC释放量项目。 |  |  |  |

2.15纳米孔气凝胶复合绝热毡

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 34336—2017 | GB/T 34336—2017 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 2 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 |
| 3 | 振动质量损失率 | GB/T 34336—2017 | GB/T 34336—2017 |
| 4 | 体积密度 | GB/T 34336—2017 | GB/T 34336—2017 |
| 5 | 抗拉强度 | GB/T 34336—2017 | GB/T 17911—2006 |
| 6 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 34336—2017） | GB 46520—2025（GB/T 34336—2017） |

2.16泡沫玻璃绝热制品（板）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | JC/T 647—2014 | GB/T 5486—2008 |
| 2 | 导热系数［平均温度（25±2）℃］ | JC/T 647—2014 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 3 | 抗压强度 | JC/T 647—2014 | JC/T 647—2014 |
| 4 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | JC/T 647—2014 | JC/T 647—2014 GB/T 29906—2013 |
| 5 | 吸水量 | JC/T 647—2014 | JC/T 647—2014 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 |
| 7 | 标识（标志、标签） | GB 46520—2025（JC/T 647—2014） | GB 46520—2025（JC/T 647—2014） |

2.17泡沫玻璃板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | JG/T 469—2015 | JC/T 647—2014 GB/T 5486—2008 |
| 2 | 导热系数（25℃） | JG/T 469—2015 | JC/T 647—2014 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 3 | 抗压强度 | JG/T 469—2015 | JC/T 647—2014 |
| 4 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | JG/T 469—2015 | JC/T 647—2014 GB/T 29906—2013 |
| 5 | 吸水量（部分浸入，24h） | JG/T 469—2015 | JC/T 647—2014 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 |
| 7 | 标识（产品合格证） | GB 46520—2025（JG/T 469—2015） | GB 46520—2025（JG/T 469—2015） |

2.18热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | JG/T 536—2017 | JG/T 536—2017 GB/T 6343—2009 GB/T 5486—2008 |
| 2 | 导热系数 | JG/T 536—2017 | JG/T 536—2017 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | JG/T 536—2017 | JG/T 536—2017 |
| 4 | 抗压强度/压缩强度 | JG/T 536—2017 | JG/T 536—2017 GB/T 5486—2008 GB/T 8813—2020 |
| 5 | 体积吸水率 | JG/T 536—2017 | JG/T 536—2017 GB/T 5486—2008 GB/T 8810—2005 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 |
| 7 | 标识（包装） | GB 46520—2025（JG/T 536—2017） | GB 46520—2025（JG/T 536—2017） |

2.19金属面绝热夹芯板（执行GB/T 23932—2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传热系数 | GB/T 23932—2009 | GB/T 13475—2008 |
| 2 | 粘结强度 | GB/T 23932—2009 | GB/T 23932—2009 |
| 3 | 剥离性能 | GB/T 23932—2009 | GB/T 23932—2009 |
| 4 | 抗弯承载力 | GB/T 23932—2009 | GB/T 23932—2009 |
| 5 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 6 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 23932—2009） | GB 46520—2025（GB/T 23932—2009） |

2.20金属面绝热夹芯板（执行GB/T 23932—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传热系数 | GB/T 23932—2025 | GB/T 13475—2008 |
| 2 | 粘结强度 | GB/T 23932—2025 | GB/T 23932—2025 |
| 3 | 剥离性能 | GB/T 23932—2025 | GB/T 23932—2025 |
| 4 | 抗弯承载力 | GB/T 23932—2025 | GB/T 23932—2025 |
| 5 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 2406.2—2009 |
| 6 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 23932—2025） | GB 46520—2025（GB/T 23932—2025） |

2.21保温装饰复合板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | JG/T 287—2013 | JG/T 287—2013 |
| 2 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 8626—2007或GB/T 8626—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 |
| 3 | 保温材料导热系数 | JG/T 287—2013 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 4 | 泡沫塑料保温材料氧指数 | JG/T 287—2013 | GB/T 2406.2—2009 |
| 5 | 标识（标志） | GB 46520—2025（JG/T 287—2013） | GB 46520—2025（JG/T 287—2013） |

2.22建筑用真空绝热板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | JG/T 438—2014 | JG/T 438—2014 GB/T 10295—2008 |
| 2 | 穿刺强度 | JG/T 438—2014 | JG/T 438—2014 GB/T 10004—2008 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | JG/T 438—2014 | JG/T 438—2014 |
| 4 | 压缩强度 | JG/T 438—2014 | JG/T 438—2014 GB/T 8813—2020 |
| 5 | 表面吸水量 | JG/T 438—2014 | JG/T 438—2014 GB/T 5486—2008 |
| 6 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T 5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 |
| 7 | 标识（标志） | GB 46520—2025（JG/T 438—2014） | GB 46520—2025（JG/T 438—2014） |

2.23建筑用（B类）真空绝热板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心区域导热系数［平均温度（25±2）℃］ | GB/T 37608—2019 | GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 2 | 穿刺强度 | GB/T 37608—2019 | GB/T 37608—2019 GB/T 10004—2008 |
| 3 | 穿刺后导热系数［平均温度（25±2）℃］ | GB/T 37608—2019 | GB/T 37608—2019 GB/T 10294—2008 GB/T 10295—2008 |
| 4 | 垂直于表面抗拉强度 | GB/T 37608—2019 | GB/T 37608—2019 GB/T 30804—2014 |
| 5 | 燃烧性能等级（燃烧性能等级要求） | GB 8624—2012（GB 46520—2025） | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010或GB/T5464—2026 GB/T 14402—2007或GB/T 14402—2026 GB/T 20284—2006或GB/T 20284—2026 |
| 6 | 标识（标志） | GB 46520—2025（GB/T 37608—2019） | GB 46520—2025（GB/T 37608—2019） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 46520—2025建筑用绝热材料及制品燃烧性能安全技术规范

GB/T 10801.1—2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.1—2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.2—2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 10801.2—2025 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 17794—2021柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T 17795—2019 建筑绝热用玻璃棉制品

GB/T 19686—2015 建筑用岩棉绝热制品

GB/T 21558—2008 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 21558—2025 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 23932—2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 23932—2025 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 25975—2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 29906—2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30595—2024 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料

GB/T 34336—2017 纳米孔气凝胶复合绝热制品

GB/T 37608—2019 真空绝热板

GB/T 41077—2021 建筑用绝热制品  六溴环十二烷的限值

JC/T 647—2014 泡沫玻璃绝热制品

JC/T 2441—2018 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

JG/T 287—2013 保温装饰板外墙外保温系统材料

JG/T 420—2013 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料

JG/T 438—2014 建筑用真空绝热板

JG/T 469—2015 泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求

JG/T 536—2017 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。