2026年北京市其他食品用制品（硅橡胶制品）产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对于标准口径硅橡胶奶嘴产品，每批次产品抽取样品28个，其中22个作为检验样品，6个作为备用样品。

对于宽口径硅橡胶奶嘴产品，每批次产品抽取样品16个，其中13个作为检验样品，3个作为备用样品。

其他硅橡胶产品抽样数量不少于20个，其中检验用样品不少于15个，备用样品不少于5个。

现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等。必要时，应向经销商索取产品外包装（如：纸箱等）所附带的产品信息。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.11—2016 GB 4806.16—2025 GB 4806.2—2015 | GB 4806.11—2016 GB 4806.16—2025 GB 4806.2—2015 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.11—2016 GB 4806.16—2025 GB 4806.2—2015 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11—2016 GB 4806.16—2025 GB 4806.2—2015 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.11—2016 GB 4806.16—2025 GB 4806.2—2015 | GB 31604.9—2016 |
| 8 | 挥发性物质 | GB 4806.2—2015 GB 4806.16—2025 | GB 28482—2012 GB 4806.16—2025 |
| 9 | 锌(Zn)迁移量 | GB 4806.2—2015 | GB 31604.42—2016或 GB 31604.49—2023 |
| 10 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量 | GB 4806.2—2015 | GB 28482—2012 GB/T 24153—2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.2—2015 食品安全国家标准  奶嘴

GB 4806.11—2016 食品安全国家标准  食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.16—2025 食品安全国家标准  食品接触用硅橡胶材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。